- Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 9 июля 2010 г. N 175-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Non-ferrous metals and alloys scrap and waste.

General specifications

ГОСТ 1639-2009

Группа В57

МКС 77.120.01;

ОКП 17 8110

Дата введения

1 января 2011 года

- Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

- Сведения о стандарте

1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации Украины ТК 11 "Цветные металлы и сплавы", Донецким государственным научно-исследовательским и проектным институтом цветных металлов.

2. Внесен Госпотребстандартом Украины.

3. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 35 от 11 июня 2009 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

┌────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────┐

│Краткое наименование│   Код страны по    │   Сокращенное наименование    │

│     страны по      │МК (ИСО 3166) 004-97│     национального органа      │

│МК (ИСО 3166) 004-97│                    │       по стандартизации       │

├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Азербайджан         │         AZ         │Азстандарт                     │

│Армения             │         AM         │Минэкономики Республики Армения│

│Казахстан           │         KZ         │Госстандарт Республики         │

│                    │                    │Казахстан                      │

│Кыргызстан          │         KG         │Кыргызстандарт                 │

│Молдова             │         MD         │Молдова-Стандарт               │

│Российская Федерация│         RU         │Федеральное агентство          │

│                    │                    │по техническому регулированию  │

│                    │                    │и метрологии                   │

│Таджикистан         │         TJ         │Таджикстандарт                 │

│Узбекистан          │         UZ         │Узстандарт                     │

│Украина             │         UA         │Госпотребстандарт Украины      │

└────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────┘

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июля 2010 г. N 175-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 1639-2009 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2011 г.

5. Взамен ГОСТ 1639-93.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".

- 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на лом и отходы цветных металлов и сплавов, предназначенные для дальнейшей механической и металлургической переработки.

Требования безопасности и охраны окружающей природной среды изложены в разделах 8 и 9 соответственно.

- 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.010-99. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.016-79. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.1-75. Система стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.2-75. Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.3-75. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.4-96 <*>. Система стандартов безопасности труда. Шкафы негерметизированных комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.2.007.4-75.

ГОСТ 12.2.007.5-75. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.6-93 <1>. Система стандартов безопасности труда. Аппараты электрические коммутационные на напряжение до 1000 В. Требования безопасности

--------------------------------

<1> На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.2.007.6-75.

ГОСТ 12.2.007.8-75. Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84). Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 12.2.007.10-87. Система стандартов безопасности труда. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.11-75. Система стандартов безопасности труда. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.12-88. Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.13-2000. Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.14-75. Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.004-74. Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия

ГОСТ 12.4.009-83. Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.010-75. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.013-85 <2>. Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия

--------------------------------

<2> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97.

ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76 <3>. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности

--------------------------------

<3> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026-2001.

ГОСТ 12.4.028-76. Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

ГОСТ 12.4.029-76. Фартуки специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.068-79. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76). Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2171-90. Детали, изделия, полуфабрикаты и заготовки из цветных металлов и сплавов. Обозначение марки

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83). Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2228-81. Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 2874-82 <4>. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

--------------------------------

<4> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232.

ГОСТ 2991-85. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 4388-72. Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ 4658-73. Ртуть. Технические условия

ГОСТ 5044-79. Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 5272-68. Коррозия металлов. Термины

ГОСТ 5959-80. Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6128-81. Банки металлические для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 6247-79. Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия

ГОСТ 6309-93. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8777-80. Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия

ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10396-84. Бумага кабельная крепированная. Технические условия

ГОСТ 14192-96. Маркировки грузов

ГОСТ 16511-86. Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

ГОСТ 17366-80. Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 17811-78. Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 18165-89. Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия

ГОСТ 18293-72. Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра

ГОСТ 18308-72. Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена

ГОСТ 18477-79. Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 18978-73. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и определения

ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 21575-91. Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп. Технические условия

ГОСТ 24634-81. Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

ГОСТ 26653-90. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования

ГОСТ 28053-89. Стружка цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

ГОСТ 28192-89. Отходы цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

ГОСТ 29250-91. Ткани льняные и полульняные грубые. Технические условия

ГОСТ 29329-92 <*>. Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания": с 01.01.2010 - в части вновь разрабатываемых и модернизируемых весов; с 01.01.2013 - в части весов, разработанных до 01.01.2010.

- 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 5272, ГОСТ 18978, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Металлолом (вторичное сырье, скрап): лом и отходы цветных металлов и сплавов.

3.1.1. Отходы производства (новый скрап): отходы, образующиеся при производстве продукции из цветных металлов и сплавов, а также неисправимый брак, возникающий в процессе производства.

3.1.2. Лом (старый скрап): изделия из цветных металлов и сплавов, пришедшие в негодность или утратившие эксплуатационную ценность.

3.2. Металлолом для прямого переплава: металлический продукт (полуфабрикат, изделие) с уровнем примесей, которые не мешают использовать его для прямого переплава с предшествующей механической обработкой (например, пакетирование, измельчение, дробление) или без нее.

3.3. Материал, который не содержит... (вещество): материал, в котором максимальное количество содержащегося в нем вещества не превышает, % масс.:

- 0,005 - для металлических примесей;

- 0,2 - для влаги;

- 0,05 - для неметаллических примесей.

3.4. Чистый материал: материал, для которого точно установлено, что он не содержит инородные вещества (например, бумагу, грязь, остатки жидкости, консистентное смазочное масло, пластик). См. определения терминов "материал, который не содержит..." (3.3) и "инородные вещества" (3.6).

3.5. Блестящий материал: материал, который ни намеренно, ни случайно не был подвергнут какому-либо процессу, в результате которого образовалось покрытие (см. 3.7) (например, окисление или другие поверхностные изменения, которые образовались вследствие взаимодействия с окружающей средой и/или изменения, которые образовались вследствие эксплуатации материалов).

3.6. Инородные вещества: металлические или неметаллические материалы, в том числе свободное железо, которые не попадают в пределы спецификации настоящего стандарта.

3.7. Покрытый материал: материал, имеющий тонкий металлический или неметаллический слой, который нанесен каким-либо способом. Например, материал, плакированный алюминием, свинцом, хромом, никелем, оловом и др., или материал, покрытый краской, лаком, пластиком и др.

3.8. Свободное (несвязанное) железо: магнитные или немагнитные материалы, содержащие железо (например, стали, чугун).

3.9. Влага: любая жидкость (одно- или многофазная), которая попадает в металлолом во время его сбора и хранения, а также когда он доставляется к месту переработки и использования.

3.10. Примеси: металлы или неметаллы, присутствующие в металле, но не добавляемые намеренно в него или удержанные им.

3.11. Засоренность: наличие механических примесей в ломе и отходах цветных металлов и сплавов.

Примечания. 1. Примерами механических примесей являются свободные детали, приделки или их части, куски черных металлов, строительные, огнеупорные, изолирующие и упаковочные материалы, земля, масло, влага, краска, смола и др.

2. Присутствие в некоторых видах лома и отходов других цветных металлов и сплавов, отличающихся от основного металла, является засоренностью.

3.12. Партия: лом и отходы цветных металлов и сплавов одного вида, которые отгружаются одним транспортным средством или в одной упаковке и сопровождаются одним пакетом документов:

а) документом о качестве (паспортом);

б) удостоверением о радиационной и взрывобезопасности;

в) документом о дезактивации (в случае необходимости);

г) документом об обезвреживании вредных химических веществ (в случае необходимости).

3.12.1. Инспекционная партия: партия или часть партии, представляющая весь металлолом в партии, которая предоставляется покупателю для проверки (в случаях отсутствия нормативных документов, определяется по согласованию сторон).

3.13. Представительная проба: проба, которая полностью представляет весь металлолом в инспекционной партии.

3.14. Масса нетто: масса без учета засоренности.

3.15. Содержание металла: масса нетто металла в процентах, которую рассчитывают после определения разности массы представительной пробы и массы всех инородных веществ, а также механических примесей, присутствующих в ней, в том числе влаги.

3.16. Металлургический выход металла: количество металла или сплава в процентах, извлекаемое при плавке шихтовых материалов.

3.17. Гартцинк: сплавы на основе цинка, применяемые в полиграфии для отливки стереотипов, шрифтов и т.п.

3.18. Вырубки: отходы, образующиеся при отделении заготовки или детали от листовой заготовки или профильного материала.

3.19. Дроссы (съемы): твердые соединения цветных металлов, образующиеся при плавке и рафинировании, всплывающие на поверхность расплава и удаляемые механическим способом.

3.20. Шлак металлургический: расплавленное или твердое вещество переменного состава, покрывающее поверхность жидкого продукта при металлургическом процессе (полученное при плавке шихты, обработке расплавленных промежуточных продуктов и рафинировании металлов) и состоящее из пустой породы, флюсов, золы топлива, сульфидов и оксидов металлов, продуктов взаимодействия обрабатываемых материалов и футеровки плавильных агрегатов.

3.21. Штейн: промежуточный или побочный продукт цветной металлургии, сплав переменного химического состава, образуемый сульфидами металлов.

3.22. Шлам: мелкодисперсный осадок нерастворимых примесей, образующихся при отстаивании и фильтровании растворов цветных металлов и в других технологических процессах цветной металлургии.

3.23. Металлолом смешанный: смешанный по видам металлолом, который не отвечает техническим требованиям настоящего стандарта.

- 4. Обозначение

Обозначение продукции, которая соответствует настоящему стандарту, должно включать:

- наименование (металлолом);

- обозначение настоящего стандарта (ГОСТ 1639);

- обозначение вида лома и отходов (таблицы 2 - 18);

- марку сплава или номерное обозначение марки сплава (указывают в том случае, если поставка лома и отходов конкретной марки сплава оговорена между потребителем и поставщиком).

Пример условного обозначения металлолома, который соответствует виду "Медь 1" (медная проволока чистая без покрытия), настоящего стандарта, марки М00:

Металлолом - ГОСТ 1639 - Медь 1 - М00.

- 5. Информация, которую заказчик предоставляет поставщику

при запросе и (или) заказе

Заказчик должен предоставить следующую информацию при запросе и (или) заказе для того, чтобы поставщик мог поставить соответствующий материал:

а) количество металлолома, которое необходимо (масса-нетто);

б) наименование (металлолом);

в) обозначение настоящего стандарта (ГОСТ 1639);

г) обозначение вида лома и отходов (таблицы 2 - 18);

д) марку сплава или номерное обозначение марки сплава, если требуется поставка лома и отходов конкретной марки сплава.

Примеры

1. Информация, которую необходимо предоставить при запросе или заказе 10 т металлолома, соответствующего ГОСТ 1639, виду "Медь 1":

10 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Медь 1.

2. Информация, которую необходимо предоставить при запросе или заказе 20 т металлолома, соответствующего ГОСТ 1639, виду "Бронза 5", марке БрБ2:

20 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Бронза 5 - БрБ2.

- 6. Поставки по контракту

6.1. Если иное не оговорено между потребителем и поставщиком, то допускаемые отклонения массы партии, поставляемой по контракту, не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Масса партии, указанная в контракте, │Допускаемое отклонение массы партии│

│                 кг                  │                                   │

├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│До 10000                             │Не более 1% масс.                  │

├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│От 10000 до 300000 включ.            │Не более 1% масс.                  │

├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Св. 300000                           │Не более 3000 кг                   │

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

6.2. Если потребителю необходимо поставить лом и отходы конкретной марки сплава, то это должно быть оговорено в контракте.

6.3. Качество металлолома определяется на представительной пробе, если другое не оговорено в контракте.

- 7. Технические требования

- 7.1. Классификация

7.1.1. Лом и отходы цветных металлов и сплавов классифицируют по наименованиям соответствующих металлов и сплавов.

7.1.2. Лом и отходы по характеристикам и показателям качества подразделяют на виды.

Вид лома и отходов характеризуют по характеру его образования, физическому состоянию (кусковые отходы, стружка, паста и др.), габаритным размерам, размерам и массе отдельных кусков, по химическому составу, засоренности.

7.1.3. Лом и отходы должны соответствовать требованиям, которые установлены для видов, указанных в таблицах 2 - 18.

7.1.4. Лом и отходы могут отличаться по габаритным размерам от указанных в таблицах 2 - 18, если это оговорено между поставщиком и потребителем.

7.1.5. Сплавы, которые не вошли в установленные виды, относят к тому виду, к которому они подходят по содержанию основных компонентов и примесей.

7.1.6. Лом и отходы цветных металлов и сплавов в виде деталей и кусков, покрытых гальваническим покрытием (хромированных, никелированных, кадмированных и др.) по согласованию сторон классифицируют по тем же видам, что и аналогичные изделия и куски без металлопокрытия. Учет драгоценных металлов осуществляется в соответствии с документацией, утвержденной в установленном порядке.

- 7.2. Основные показатели и характеристики

Таблица 2

Лом и отходы алюминия и его сплавов

┌───────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐

│    Вид    │     Характеристика     │           Показатель           │   Норма   │

│металлолома│                        │                                │           │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 1 │ Чистые отходы из       │ Не содержит железа, бумаги,    │           │

│ (Tablet)  │нелегированного алюминия│пластика, чернил, масла, жира,  │           │

│    <*>    │от производства проката,│краски, синтетических           │           │

│           │профилей, труб, листов, │материалов.                     │           │

│           │лент и т.д. Чистый      │ Содержание металлов, % масс.,  │   98      │

│           │полиграфический лом.    │не менее                        │           │

│           │      Серия 1000.       │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│           │  Марки: А85, А8, А7,   │ Толщина, мм, не менее          │    1      │

│           │    А7Е, А6, А5, А0,    │ Размеры пакета, пачки, стопки, │400x400x700│

│           │     АД00 (1070A),      │мм, не более                    │           │

│           │   АД0 (1050A), АД1,    │ Химический состав              │           │

│           │    АД (1200) и др.     │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   98      │

│           │                        │ кремний, не более              │    0,25   │

│           │                        │ железо, не более               │    0,4    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,05   │

│           │                        │ магний, не более               │    0,05   │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,07   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,05   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 2 │ Лом нелегированного    │ Без наличия тонкого провода,   │           │

│(Talon) <*>│алюминия - электротех-  │проволочных решеток, железа,    │           │

│           │нические изделия -      │изолирующего и другого          │           │

│           │провод, голые жилы      │материала.                      │           │

│           │кабелей и шнуров, шины  │ Содержание металлов, % масс.,  │   98      │

│           │распределительных       │не менее                        │           │

│           │устройств, трансформа-  │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│           │торов, выпрямители.     │ Размеры пакета, пачки, стопки, │400x400x700│

│           │      Серия 1000.       │мм, не более                    │           │

│           │  Марки: А85, А8, А7,   │ Размеры бухты, мм, не более    │  400x700  │

│           │    А7Е, А6, А5, А0,    │ Размеры кусков в одном         │ 1000      │

│           │     АД00 (1070A),      │измерении, мм, не более         │           │

│           │  АД0 (1050A), АД1, АД  │ Пакетированный материал        │           │

│           │      (1200) и др.      │поставляется по согласованию    │           │

│           │                        │сторон.                         │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   98      │

│           │                        │ кремний, не более              │    0,25   │

│           │                        │ железо, не более               │    0,4    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,05   │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,05   │

│           │                        │ магний, не более               │    0,05   │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,07   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,07   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 3 │ Чистые отходы          │ Без наличия тонкого провода,   │           │

│(Taboo) <*>│деформируемых           │проволочных решеток, обшивного и│           │

│           │алюминиевых сплавов с   │окрашенного слоя, железа, грязи,│           │

│           │низким содержанием меди │другого материала.              │           │

│           │в виде листов, обрези,  │ Содержание металлов, % масс.,  │   98      │

│           │профилей.               │не менее                        │           │

│           │      Серия 6000.       │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│           │  Марки: АД31 (6063),   │ в т.ч. смазкой и маслом        │    1      │

│           │АД33 (6061), АД35 (6082)│ Новый лом банок поставляется   │           │

│           │     и др., а также     │по согласованию сторон.         │           │

│           │марки: Д12, АМг1 (5005),│ Химический состав              │           │

│           │       ММ (3005),       │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │АМц (Al 3003), АВ, А154 │ алюминий, не менее             │   94      │

│           │                        │ кремний, не более              │    1,2    │

│           │                        │ железо, не более               │    0,7    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    1,3    │

│           │                        │ хром, не более                 │    0,35   │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,25   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,1    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 4 │ Лом деформируемых      │ Содержание металлов, % масс.,  │   97      │

│  (Taint,  │алюминиевых сплавов с   │не менее                        │           │

│  Tabor,   │низким содержанием меди:│ Засоренность, % масс., не более│    3      │

│Talekt) <*>│товары широкого         │ в том числе:                   │           │

│           │потребления - кухонная  │ железом                        │    2      │

│           │посуда, спортивный      │ маслом                         │    1      │

│           │инвентарь, мебель;      │ Содержание окрашенных обшивок  │   10      │

│           │элементы строительных   │и навесов, % масс., не более    │           │

│           │конструкций - кровельный│ Размеры кусков в одном         │ 1000      │

│           │материал, облицовка     │измерении, мм, не более         │           │

│           │домов, оконные рамы,    │ Без наличия жалюзи, фольги,    │           │

│           │перегородки, эскалаторы.│провода, пищевых форм,          │           │

│           │      Серия 6000.       │самолетного листа, бутылочных   │           │

│           │  Марки: АД31 (6063),   │пробок, пластмассы, грязи и др. │           │

│           │   АД33 (6061), АД35    │ Химический состав              │           │

│           │   (6082), Д12 и др.,   │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │     а также марки:     │ алюминий, не менее             │   94      │

│           │АМг1 (5005), ММ (3005), │ кремний, не более              │    1,2    │

│           │АМц (Al 3003), АВ, А154 │ железо, не более               │    0,7    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    1,3    │

│           │                        │ хром, не более                 │    0,35   │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,25   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,1    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 5 │ Лом и отходы фольги    │ Металлургический выход металла,│   87      │

│(Terse) <*>│из нелегированного      │% масс., не менее               │           │

│           │алюминия - пищевая      │ Засоренность, % масс., не более│    3      │

│           │фольга, упаковочная     │ Толщина, мм, не более          │    1      │

│           │лента.                  │ Без железа, анодированной и    │           │

│           │      Серия 1000.       │конденсаторной фольги, бумаги,  │           │

│           │Марки: А85, А8, А7, А6, │пластмассы и других материалов. │           │

│           │   А5, АД00 (1070A),    │ Лом, который не отвечает       │           │

│           │ АД0 (1050A), АД1 и др. │требованиям этого вида,         │           │

│           │                        │поставляется по договоренности  │           │

│           │                        │с потребителем.                 │           │

│           │                        │ Гидравлически-запрессованный   │           │

│           │                        │материал поставляется по        │           │

│           │                        │договоренности с потребителем.  │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   96      │

│           │                        │ железо, не более               │    0,4    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,05   │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,05   │

│           │                        │ магний, не более               │    0,05   │

│           │                        │ хром, не более                 │    0,01   │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 6 │ Отходы деформируемых   │ Содержание металлов, % масс.,  │   98      │

│           │алюминиевых сплавов с   │не менее                        │           │

│           │низким содержанием цинка│ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│           │и высоким содержанием   │ Без свободного железа.         │           │

│           │меди: провод, листы,    │ Химический состав              │           │

│           │ленты и т.п.            │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │      Серия 2000.       │ алюминий, не менее             │   89      │

│           │   Марки: Д1 (2017),    │ кремний, не более              │    1,2    │

│           │ Д18 (2117), Д19, В65,  │ железо, не более               │    0,7    │

│           │ АК6, АК8 (2014) и др.  │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │                        │ медь, не более                 │    5,0    │

│           │                        │ магний, не более               │    2,3    │

│           │                        │ хром, не более                 │    0,1    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,3    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 7 │ Лом самолетный         │ Содержание металлов, % масс.,  │   97      │

│(Tabor) <*>│из деформируемых        │не менее                        │           │

│           │алюминиевых сплавов     │ в том числе цинка, не более    │    0,5    │

│           │с низким содержанием    │ Засоренность, % масс., не более│    3      │

│           │цинка: шасси, лопасти   │ в том числе железом            │    2      │

│           │воздушных винтов,       │ Лом, который не отвечает       │           │

│           │шпангоуты, панели,      │требованиям этого вида,         │           │

│           │обшивка крыльев и       │поставляется по договоренности  │           │

│           │фюзеляжа самолетов.     │между потребителем              │           │

│           │      Серия 2000.       │и поставщиком.                  │           │

│           │   Марки: Д1 (2017),    │ Химический состав              │           │

│           │Д16 (2024), Д18 (2117), │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │     Д19, В65, АК6,     │ алюминий, не менее             │   88      │

│           │    АК8 (2014) и др.    │ кремний, не более              │    1,2    │

│           │                        │ железо, не более               │    0,7    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │                        │ медь, не более                 │    5,0    │

│           │                        │ магний, не более               │    2,3    │

│           │                        │ хром, не более                 │    0,1    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,5    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,1    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 8 │ Отходы алюминиевого    │ Содержание металлов, % масс.,  │   98      │

│           │проката и литья с       │не менее                        │           │

│           │высоким содержанием     │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│           │магния.                 │ Химический состав              │           │

│           │      Серия 5000.       │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │  Марки: АМг2 (5251),   │ алюминий, не менее             │   83      │

│           │АМг3, АМг4 (5086), АМг5,│ кремний, не более              │    1,2    │

│           │АМг6, АМг61, АЛ8, АЛ13, │ железо, не более               │    0,7    │

│           │ АЛ23, АЛ27, АЛ28, АЛ29 │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │         и др.          │ медь, не более                 │    0,3    │

│           │                        │ магний, не более               │   13,0    │

│           │                        │ олово, не более                │    0,01   │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,01   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 9 │ Лом деформируемых      │ Содержание металлов, % масс.,  │   97      │

│           │и литейных алюминиевых  │не менее                        │           │

│           │сплавов с высоким       │ Засоренность, % масс., не более│    3      │

│           │содержанием магния:     │ в том числе железом            │    2      │

│           │сварные резервуары,     │ Химический состав              │           │

│           │трубопроводы,           │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │телевизионные и буровые │ алюминий, не менее             │   83      │

│           │вышки; транспортное     │ кремний, не более              │    1,2    │

│           │оборудование; детали    │ железо, не более               │    0,7    │

│           │судовых механизмов      │ медь, не более                 │    0,3    │

│           │и оборудования.         │ цинк, не более                 │    0,2    │

│           │      Серия 5000.       │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │  Марки: АМг2 (5251),   │ магний, не более               │   13,0    │

│           │АМг3, АМг4 (5086), АМг5,│ свинец, не более               │    0,01   │

│           │   АМг6, АМг61, АЛ8,    │ олово, не более                │    0,01   │

│           │АЛ13, АЛ23, АЛ27, АЛ28, │ титан, не более                │    0,15   │

│           │       АЛ29 и др.       │                                │           │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 10│ Отходы алюминиевого    │ Содержание металлов, % масс.,  │   98      │

│           │проката с высоким       │не менее                        │           │

│           │содержанием цинка.      │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│           │      Серия 7000.       │ Химический состав              │           │

│           │  Марки: В93, В94, В96, │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │1915 (7005), 1925 и др. │ алюминий, не менее             │   86      │

│           │                        │ кремний, не более              │    0,7    │

│           │                        │ железо, не более               │    0,7    │

│           │                        │ медь, не более                 │    2,0    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,7    │

│           │                        │ магний, не более               │    2,8    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,05   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,05   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,1    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 11│ Лом самолетный из      │ Содержание металлов, % масс.,  │   90      │

│           │деформируемых сплавов   │не менее                        │           │

│           │с высоким содержанием   │ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│           │цинка: детали самолетов,│ Без железа.                    │           │

│           │вертолетов и ракет -    │ Лом, который не отвечает       │           │

│           │прессованные панели     │требованиям этого вида,         │           │

│           │для обшивки, силовые    │поставляется по договоренности  │           │

│           │детали фюзеляжа, сварные│между потребителем              │           │

│           │и клепаные несущие      │и поставщиком.                  │           │

│           │строительные            │ Химический состав              │           │

│           │конструкции.            │представительной пробы, %:      │           │

│           │      Серия 7000.       │ алюминий, не менее             │   87      │

│           │ Марки: В92, В94, В95,  │ медь, не более                 │    2,0    │

│           │1915 (7005), 1925 и др. │ цинк, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,7    │

│           │                        │ магний, не более               │    2,8    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,05   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,05   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,1    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 12│ Отходы алюминиевого    │ Содержание металлов, % масс.,  │   98      │

│           │литья: литники, облои,  │не менее                        │           │

│           │брак изделий и др.      │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│           │         Марки:         │ Без железа.                    │           │

│           │   АК12 (ENAB-44100),   │ Химический состав              │           │

│           │   АК5Г (ENAB-45300),   │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │   АК8Г (ENAB-46400),   │ алюминий, не менее             │   73      │

│           │   АК8 (ENAB-42100),    │ кремний, не более              │   13,5    │

│           │    АК7 (ENAB-4200),    │ железо, не более               │    1,5    │

│           │   АК9 (ENAB-43200),    │ медь, не более                 │    8,0    │

│           │  АК5М2 (ENAB-45100),   │ цинк, не более                 │    1,5    │

│           │     АК7М2, АК5Г7,      │ марганец, не более             │    0,8    │

│           │  АК5Г4 (ENAB-45000),   │ магний, не более               │    0,85   │

│           │   АК8М3 (ENAB-46000)   │ свинец и олово в сумме,        │    0,3    │

│           │                        │не более                        │           │

│           │                        │ титан, не более                │    0,25   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 13│ Лом алюминиевого литья │ Содержание металлов, % масс.,  │   97      │

│           │(моторный лом).         │не менее                        │           │

│           │         Марки:         │ Засоренность, % масс., не более│    3      │

│           │   АК12 (ENAB-44100),   │ в том числе железом            │    2      │

│           │   АК5Г (ENAB-45300),   │ Химический состав              │           │

│           │   АК8Г (ENAB-46400),   │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │   АК8 (ENAB-42100),    │ алюминий, не менее             │   73      │

│           │    АК7 (ENAB-4200),    │ кремний, не более              │   13,5    │

│           │   АК9 (ENAB-43200),    │ железо, не более               │    1,5    │

│           │  АК5М2 (ENAB-45100),   │ медь, не более                 │    8,0    │

│           │     АК7М2, АК5Г7,      │ цинк, не более                 │    1,5    │

│           │  АК5Г4 (ENAB-45000),   │ марганец, не более             │    0,8    │

│           │   АК8М3 (ENAB-46000)   │ магний, не более               │    0,85   │

│           │                        │ свинец и олово в сумме,        │    0,3    │

│           │                        │не более                        │           │

│           │                        │ титан, не более                │    0,25   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 14│ Лом алюминиевый        │ Содержание металлов, % масс.,  │   90      │

│(Tense) <*>│литейный смешанный:     │не менее                        │           │

│           │отливки деталей машин,  │ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│           │самолетов, сплавы       │ в том числе:                   │           │

│           │алюминий-кремний        │ маслом                         │    2      │

│           │без наличия чушек       │ неметаллическими компонентами  │    2      │

│           │                        │ металлическими включениями     │    2      │

│           │                        │ Размер куска, мм, не более     │600x600x400│

│           │                        │ Лом, который не отвечает       │           │

│           │                        │требованиям этого вида,         │           │

│           │                        │поставляется по договоренности  │           │

│           │                        │между потребителем              │           │

│           │                        │и поставщиком.                  │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   83      │

│           │                        │ кремний, не более              │    9,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    3,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    1,2    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    0,6    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,2    │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 15│ Лом поршней разделанный│ Содержание металлов, % масс.,  │   97      │

│(Tarry) <*>│без опор, без           │не менее                        │           │

│           │подшипников, валов,     │ Засоренность, % масс., не более│    3      │

│           │стальных колец и других │ в том числе:                   │           │

│           │инородных включений.    │ железом                        │    0,5    │

│           │         Марки:         │ маслом                         │    2      │

│           │  АК12М2 (ENAB-46100),  │ Химический состав              │           │

│           │        АК10М2,         │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │АК12М2МгН (ENAB-48000), │ алюминий, не менее             │   67      │

│           │  АК12МгН, АК18, АК21,  │ кремний, не более              │   22,0    │

│           │  5М2, 5Н2, АК4, АК4-1  │ железо, не более               │    1,4    │

│           │                        │ медь, не более                 │    3,0    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,8    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,6    │

│           │                        │ магний, не более               │    1,3    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,15   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,3    │

│           │                        │ хром, не более                 │    0,4    │

│           │                        │ никель, не более               │    2,8    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 16│ Лом поршней            │ Содержание металлов, % масс.,  │   50      │

│ (Tarryb)  │неразделенный.          │не менее                        │           │

│    <*>    │         Марки:         │ Засоренность, % масс., не более│   50      │

│           │  АК12М2 (ENAB-46100),  │ в том числе:                   │           │

│           │        АК10М2,         │ железом                        │   25      │

│           │АК12М2МгН (ENAB-48000), │ маслом                         │    2      │

│           │  АК12МгН, АК18, АК21,  │ Лом, который не отвечает       │           │

│           │  5М2,5Н2, АК4, АК4-1,  │требованиям этого вида,         │           │

│           │   КС740, КС741, ЖЛС    │поставляется по договоренности  │           │

│           │                        │между потребителем              │           │

│           │                        │и поставщиком.                  │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   67      │

│           │                        │ кремний, не более              │   22,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,4    │

│           │                        │ медь, не более                 │    3,0    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,8    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,6    │

│           │                        │ магний, не более               │    1,3    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,15   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,3    │

│           │                        │ хром, не более                 │    0,4    │

│           │                        │ никель, не более               │    2,8    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 17│ Лом и отходы           │ Содержание металлов, % масс.,  │   97      │

│           │алюминиевого литья,     │не менее                        │           │

│           │содержащие никель.      │ Засоренность, % масс., не более│    3      │

│           │         Марки:         │ в том числе:                   │           │

│           │  АК12М2 (ENAB-46100),  │ железом                        │    0,5    │

│           │        АК10М2Н,        │ маслом                         │    2      │

│           │АК12М2МгН (ENAB-48000), │ Химический состав              │           │

│           │  АК12МгН, АК18, АК21,  │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │5М2, 5Н2, АК4-1, КС740, │ алюминий, не менее             │   67      │

│           │       КС741, ЖЛС       │ кремний, не более              │   22,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,4    │

│           │                        │ медь, не более                 │    3,0    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,8    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,6    │

│           │                        │ магний, не более               │    1,3    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,15   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,3    │

│           │                        │ хром, не более                 │    0,4    │

│           │                        │ никель, не более               │    2,8    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 18│ Лом самолетный         │ Содержание металлов, % масс.,  │   90      │

│(Twist) <*>│разделанный.            │не менее                        │           │

│           │ Литейные сплавы        │ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│           │                        │ в том числе:                   │           │

│           │                        │ маслом                         │    2      │

│           │                        │ неметаллическими включениями   │    2      │

│           │                        │ железом                        │    2      │

│           │                        │ Без наличия латуней, баббитов, │           │

│           │                        │подшипников, мусора и др.       │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   83      │

│           │                        │ кремний, не более              │    9,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,1    │

│           │                        │ медь, не более                 │    3,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    1,2    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    0,6    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,2    │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 19│ Лом алюминиевый        │ Сухой порезанный лом           │           │

│ (Twitch)  │дробленый.              │автомобилей, диски с колес,     │           │

│    <*>    │ Литейные               │обода и т.п.                    │           │

│           │и деформируемые сплавы  │ Содержание металлов, % масс.,  │   88      │

│           │                        │не менее                        │           │

│           │                        │ Засоренность, % масс., не более│   12      │

│           │                        │ в том числе:                   │           │

│           │                        │ железом                        │    1,5    │

│           │                        │ цинковыми сплавами             │    3      │

│           │                        │ магнием                        │    1      │

│           │                        │ неметаллическими примесями     │    5      │

│           │                        │ резиной и пластмассой          │    1      │

│           │                        │ Размер куска, мм, не более     │600x600x400│

│           │                        │ Лом, который не отвечает       │           │

│           │                        │требованиям этого вида,         │           │

│           │                        │поставляется по договоренности  │           │

│           │                        │между потребителем              │           │

│           │                        │и поставщиком.                  │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   65      │

│           │                        │ кремний, не более              │   22,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    1,5    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │                        │ магний, не более               │    1,3    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,15   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 20│ Чистая стружка         │ Металлургический выход металла,│   90      │

│(Teens) <*>│алюминиевая сыпучая:    │% масс., не менее               │           │

│           │токарная, сверлильная,  │ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│           │фрезерная,              │ в том числе:                   │           │

│           │рассортированная        │ железом                        │    0,5    │

│           │по группам сплавов      │ маслом                         │    5      │

│           │алюминий-кремний,       │ Без влаги и мусора.            │           │

│           │литейных или            │ Массу фракции 0,6 мм и менее   │           │

│           │деформируемых           │вычитают из массы партии.       │           │

│           │                        │ Если содержание фракции от 0,6 │           │

│           │                        │до 20 мм составляет более 3%,   │           │

│           │                        │то делают скидку.               │           │

│           │                        │ При наличии более 10% железа   │           │

│           │                        │и/или свободного магния,        │           │

│           │                        │или нержавеющей стали, а также  │           │

│           │                        │легковоспламеняющейся           │           │

│           │                        │охлаждающей жидкости партию     │           │

│           │                        │считают не соответствующей виду.│           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   83      │

│           │                        │ кремний, не более              │    9,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,0    │

│           │                        │ медь, не более                 │    3,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    1,5    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    0,3    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,2    │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ никель, не более               │    0,3    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 21│ Стружка алюминиевая    │ Металлургический выход металла,│   90      │

│(Telic) <*>│сыпучая смешанная:      │% масс., не менее               │           │

│           │токарная, сверлильная,  │ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│           │фрезерная, полученная   │ в том числе:                   │           │

│           │в результате обработки  │ железом                        │    0,5    │

│           │плит, профилей, литых   │ влагой и маслом                │    5      │

│           │деталей и др.           │ Без мусора.                    │           │

│           │ Стружка, смешанная     │ Массу фракции 0,6 мм и менее   │           │

│           │из двух или нескольких  │вычитают из массы партии.       │           │

│           │сплавов                 │ Если содержание фракции от 0,6 │           │

│           │                        │до 20 мм составляет более 3%,   │           │

│           │                        │то делают скидку.               │           │

│           │                        │ При наличии более 10% железа   │           │

│           │                        │и/или свободного магния,        │           │

│           │                        │или нержавеющей стали, а также  │           │

│           │                        │легковоспламеняющейся           │           │

│           │                        │охлаждающей жидкости партию     │           │

│           │                        │считают не соответствующей виду.│           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   83      │

│           │                        │ кремний, не более              │    9,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,0    │

│           │                        │ медь, не более                 │    3,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    1,5    │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    0,3    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,2    │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ никель, не более               │    0,3    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 22│ Стружка алюминиевая    │ Металлургический выход металла,│   40      │

│           │вьюнообразная смешанная │% масс., не менее               │           │

│           │                        │ Засоренность, % масс., не более│   60      │

│           │                        │ в том числе железом            │    2      │

│           │                        │ Поставляется по договоренности │           │

│           │                        │потребителя и поставщика.       │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   75      │

│           │                        │ кремний, не более              │    1,2    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,0    │

│           │                        │ медь, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,8    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │                        │ магний, не более               │   13,0    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,15   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ никель, не более               │    0,5    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 23│ Шлаки, съемы, дроссы,  │ Металлургический выход металла,│   50      │

│(Thirl) <*>│пена, пепел, остатки    │% масс., не менее               │           │

│           │от рафинирования        │ Засоренность, % масс., не более│   40      │

│           │алюминиевых сплавов,    │ в том числе железом            │    2      │

│           │не содержащие цинк      │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   59      │

│           │                        │ кремний, не более              │   22,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,8    │

│           │                        │ медь, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    1,5    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │                        │ магний, не более               │    6,8    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,25   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,3    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 24│ Шлаки, съемы, дроссы,  │ Металлургический выход металла,│   20      │

│(Thirl) <*>│пена, пепел, остатки    │% масс., не менее               │           │

│           │от рафинирования        │ Засоренность, % масс., не более│   70      │

│           │алюминиевых сплавов     │ в том числе железом            │    2      │

│           │смешанные               │ Материал с меньшим             │           │

│           │                        │металлургическим выходом        │           │

│           │                        │поставляется по договоренности  │           │

│           │                        │между потребителем              │           │

│           │                        │и поставщиком.                  │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   48      │

│           │                        │ кремний, не более              │   22,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,8    │

│           │                        │ медь, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │                        │ магний, не более               │   13,0    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,15   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,3    │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 25│ Лом кабельных изделий  │ Содержание металлов, % масс.,  │   85      │

│           │                        │не менее                        │           │

│           │                        │ Засоренность, % масс., не более│   15      │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   99      │

│           │                        │ кремний, не более              │    0,1    │

│           │                        │ железо, не более               │    0,4    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,05   │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,05   │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,01   │

│           │                        │ магний, не более               │    0,05   │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,03   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,03   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,02   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 26│ Лом бытовой            │ Содержание металлов, % масс.,  │   90      │

│           │с определенным          │не менее                        │           │

│           │химическим составом     │ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│           │                        │ в том числе железом            │    1      │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   94      │

│           │                        │ кремний, не более              │    1,2    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,0    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,3    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,3    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │                        │ магний, не более               │    1,8    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,15   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 27│ Предварительно         │ Содержание металлов, % масс.,  │   99,6    │

│(Throb) <*>│расплавленный лом       │не менее                        │           │

│           │в слитках и чушках с    │ Химический состав              │           │

│           │определенным химическим │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │составом                │ алюминий, не менее             │   54      │

│           │                        │ кремний, не более              │   22,0    │

│           │                        │ железо, не более               │    2,0    │

│           │                        │ медь, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,3    │

│           │                        │ магний, не более               │    6,8    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,15   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,1    │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 28│ Пакеты или брикеты     │ Металлургический выход металла,│   96      │

│ (Taldon)  │из алюминиевых банок.   │% масс., не менее               │           │

│    <*>    │         Марки:         │ Засоренность безвредными       │    4      │

│           │АД0 (1050A), АМг2 (5251)│неметаллическими примесями,     │           │

│           │                        │% масс., не более               │           │

│           │                        │ Засоренность сталью, свинцом,  │           │

│           │                        │пробками от бутылок,            │           │

│           │                        │пластиковыми банками, стеклом,  │           │

│           │                        │деревом и др. не допускается.   │           │

│           │                        │ Применение салазок или опорных │           │

│           │                        │листов из любого материала      │           │

│           │                        │для обвязывания пакетов         │           │

│           │                        │не допускается.                 │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   95      │

│           │                        │ кремний, не более              │    0,4    │

│           │                        │ железо, не более               │    0,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,2    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,25   │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    2,4    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,05   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,05   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 29│ Лом самолетный листовой│ Металлургический выход металла,│   80      │

│(Tepid) <*>│разделанный             │% масс., не менее               │           │

│           │из деформируемых        │ Засоренность железом, % масс., │    2      │

│           │сплавов, кроме серии    │не более                        │           │

│           │7000 (В95, В93 и др.)   │ Засоренность безвредными       │   18      │

│           │                        │неметаллическими примесями,     │           │

│           │                        │% масс., не более               │           │

│           │                        │ Лом, не соответствующий этим   │           │

│           │                        │требованиям, поставляется по    │           │

│           │                        │согласованию между поставщиком  │           │

│           │                        │и потребителем.                 │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   82      │

│           │                        │ кремний, не более              │    1,2    │

│           │                        │ железо, не более               │    1,2    │

│           │                        │ медь, не более                 │    6,5    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,3    │

│           │                        │ марганец, не более             │    1,0    │

│           │                        │ магний, не более               │    6,8    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,05   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,05   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 30│ Отходы производства    │ Металлургический выход металла,│   90      │

│(Take) <*> │алюминиевых банок:      │% масс., не менее               │           │

│           │обрезь, листы, брак,    │ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│           │в том числе с тонким    │ Засоренность железом           │           │

│           │слоем лака, без крышек  │не допускается.                 │           │

│           │с пломбой.              │ Химический состав              │           │

│           │         Марки:         │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │   АМг2 (5251), АМг,    │ алюминий, не менее             │   95      │

│           │АД31 (6063), АД0 (1050A)│ кремний, не более              │    0,4    │

│           │                        │ железо, не более               │    0,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,2    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,25   │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    2,4    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,05   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,05   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 31│ Лом банок из-под       │ Металлургический выход металла,│   90      │

│(Talar) <*>│напитков.               │% масс., не менее               │           │

│           │         Марки:         │ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│           │   АМг2 (5251), АМг,    │ Покрытие бумагой, засоренность │           │

│           │АД31 (6063), АД0 (1050A)│железом не допускается.         │           │

│           │                        │ Наличие остатков, грязи и      │           │

│           │                        │других примесей не допускается. │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   95      │

│           │                        │ кремний, не более              │    0,4    │

│           │                        │ железо, не более               │    0,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,2    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,25   │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    2,4    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,05   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,05   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Алюминий 32│ Дробленый лом          │ Металлургический выход металла,│   93      │

│ (Talgred) │алюминиевых банок из-под│% масс., не менее               │           │

│    <*>    │напитков отмагниченный. │ Засоренность, % масс., не более│    7      │

│           │         Марки:         │ в том числе:                   │           │

│           │      АМг2 (5251),      │ железом                        │    0,2    │

│           │      АД31 (6063),      │ безвредными примесями, включая │    4      │

│           │   АД0 (1050A) и др.    │влагу, %, не более              │           │

│           │                        │ Засоренность свинцом           │           │

│           │                        │не допускается.                 │           │

│           │                        │ Без наличия пластиковых банок, │           │

│           │                        │стекла и дерева.                │           │

│           │                        │ Лом с большей засоренностью    │           │

│           │                        │поставляют по согласованию между│           │

│           │                        │поставщиком и потребителем.     │           │

│           │                        │ Химический состав              │           │

│           │                        │представительной пробы, % масс.:│           │

│           │                        │ алюминий, не менее             │   95      │

│           │                        │ кремний, не более              │    0,4    │

│           │                        │ железо, не более               │    0,5    │

│           │                        │ медь, не более                 │    0,2    │

│           │                        │ цинк, не более                 │    0,25   │

│           │                        │ марганец, не более             │    0,5    │

│           │                        │ магний, не более               │    2,4    │

│           │                        │ свинец, не более               │    0,05   │

│           │                        │ олово, не более                │    0,05   │

│           │                        │ титан, не более                │    0,15   │

├───────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┤

│    <*>  В  скобках  указано   наименование   зарубежного   аналога   вида       │

│металлолома.  Соответствующие  наименования  видов  указаны  согласно  [1]       │

│и приведены только как справочные.                                               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 3

Лом и отходы вольфрама и его сплавов,

другие химические соединения, содержащие вольфрам

┌───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────┐

│Вид    │        Характеристика         │          Показатель          │Норма │

│метал- │                               │                              │      │

│лолома │                               │                              │      │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Лом и кусковые отходы         │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 1 │вольфрама металлического       │и сплавов.                    │      │

│       │нелегированного: трубы,        │ Содержание вольфрама,        │  99  │

│       │стрежни, прутки, пластины, брак│% масс., не менее             │      │

│       │и куски штабиков, обрезь ленты,│ Засоренность, % масс.,       │   1  │

│       │фольги, вырубки горячей        │не более                      │      │

│       │штамповки                      │ Масса отдельных кусков, г,   │  10  │

│       │                               │не менее                      │      │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Лом и кусковые отходы         │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 2 │вольфрама металлического       │и сплавов.                    │      │

│       │окисленного: трубы, стрежни,   │ Содержание вольфрама,        │  90  │

│       │прутки, пластины, брак и куски │% масс., не менее             │      │

│       │штабиков, обрезь ленты, фольги,│ Масса отдельных кусков, г,   │  10  │

│       │вырубки горячей штамповки      │не менее                      │      │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Лом и кусковые отходы сплава  │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 3 │на основе вольфрама с торием.  │и сплавов.                    │      │

│       │            Марка:             │ Содержание вольфрама,        │  97  │

│       │            ВТ-50              │% масс., не менее             │      │

│       │                               │ Засоренность, % масс.,       │   3  │

│       │                               │не более                      │      │

│       │                               │ Масса отдельных кусков, г,   │  10  │

│       │                               │не менее                      │      │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Лом и кусковые отходы         │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 4 │вольфрам-кобальтовых сплавов:  │и сплавов.                    │      │

│       │пластины, сверла, крупногаба-  │ Содержание металлов, % масс.,│  99  │

│       │ритные изделия и их фрагменты. │не менее                      │      │

│       │            Марки:             │ Засоренность, % масс.,       │   1  │

│       │ ВК3, ВК3-М, ВК4, ВК6, ВК6-М,  │не более                      │      │

│       │  ВК6-В, ВК8-В, ВК8-ВК, ВК10,  │ Химический состав            │      │

│       │   ВК10-М, ВК-10КС, ВК11-В,    │представительной пробы,       │      │

│       │ ВК11-ВК, ВК15, ВК20, ВК20-КС, │% масс.:                      │      │

│       │         ВК20-К, ВК25          │ вольфрам, не менее           │  70  │

│       │                               │ кобальт, не менее            │   3  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Лом и кусковые отходы         │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 5 │вольфрам-титан-кобальтовых     │и сплавов.                    │      │

│       │сплавов: пластины, сверла.     │ Содержание металлов, % масс.,│  99  │

│       │            Марки:             │не менее                      │      │

│       │  Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10,  │ Засоренность, % масс.,       │   1  │

│       │             Т5К12             │не более                      │      │

│       │                               │ Масса отдельных кусков, г,   │  10  │

│       │                               │не менее                      │      │

│       │                               │ Химический состав            │      │

│       │                               │представительной пробы,       │      │

│       │                               │% масс.:                      │      │

│       │                               │ вольфрам, не менее           │  62  │

│       │                               │ кобальт, не более            │  12  │

│       │                               │ титан, не более              │  24  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Лом и кусковые отходы         │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 6 │вольфрам-титан-тантал-         │и сплавов.                    │      │

│       │кобальтовых сплавов.           │ Содержание металлов, % масс.,│  98  │

│       │            Марки:             │не менее                      │      │

│       │   ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ10К8-6,    │ Засоренность, % масс.,       │   2  │

│       │    ТТ20К9, ВК6-ОМ, ВК10-ОМ    │не более                      │      │

│       │                               │ Крупность кусков, мм         │10 -  │

│       │                               │                              │   200│

│       │                               │ Химический состав            │      │

│       │                               │представительной пробы,       │      │

│       │                               │% масс.:                      │      │

│       │                               │ вольфрам, не менее           │  64  │

│       │                               │ кобальт, не более            │  12  │

│       │                               │ титан, не более              │  10  │

│       │                               │ тантал, не более             │  14  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Пылевидные отходы             │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 7 │от производства смесей         │и сплавов.                    │      │

│       │из твердых сплавов             │ Содержание металлов, % масс.,│  95  │

│       │                               │не менее                      │      │

│       │                               │ Засоренность, % масс.,       │   5  │

│       │                               │не более                      │      │

│       │                               │ Крупность, мм, менее         │   3  │

│       │                               │ Химический состав            │      │

│       │                               │представительной пробы,       │      │

│       │                               │% масс.:                      │      │

│       │                               │ вольфрам, не менее           │  60  │

│       │                               │ кобальт, не более            │  15  │

│       │                               │ титан, не более              │   8  │

│       │                               │ тантал, не более             │   1,5│

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Пылевидные отходы от заточки  │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 8 │твердосплавных пластин         │и сплавов.                    │      │

│       │алмазным инструментом          │ Содержание металлов, % масс.,│  60  │

│       │                               │не менее                      │      │

│       │                               │ Засоренность, % масс.,       │  40  │

│       │                               │не более                      │      │

│       │                               │ Крупность, мм, менее         │   3  │

│       │                               │ Химический состав            │      │

│       │                               │представительной пробы,       │      │

│       │                               │% масс.:                      │      │

│       │                               │ вольфрам, не менее           │  25  │

│       │                               │ кобальт, не более            │   8  │

│       │                               │ титан, не более              │   6  │

│       │                               │ тантал, не более             │   2  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Пылевидные отходы от заточки  │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 9 │твердосплавных пластин         │и сплавов.                    │      │

│       │абразивным инструментом        │ Содержание металлов, % масс.,│  50  │

│       │                               │не менее                      │      │

│       │                               │ Засоренность, % масс.,       │  50  │

│       │                               │не более                      │      │

│       │                               │ Крупность, мм, менее         │   3  │

│       │                               │ Химический состав            │      │

│       │                               │представительной пробы,       │      │

│       │                               │% масс.:                      │      │

│       │                               │ вольфрам, не менее           │  25  │

│       │                               │ кобальт, не более            │   2  │

│       │                               │ титан, не более              │   8  │

│       │                               │ тантал, не более             │   6  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Кусковые отходы молибден-     │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 10│вольфрамового сплава           │и сплавов.                    │      │

│       │                               │ Химический состав            │      │

│       │                               │представительной пробы,       │      │

│       │                               │% масс.:                      │      │

│       │                               │ вольфрам, не менее           │  30  │

│       │                               │ молибден, не более           │  70  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Кусковые отходы и стружка     │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 11│вольфрам-медного сплава        │и сплавов.                    │      │

│       │                               │ Химический состав            │      │

│       │                               │представительной пробы,       │      │

│       │                               │% масс.:                      │      │

│       │                               │ вольфрам, не менее           │  50  │

│       │                               │ медь, не более               │  48  │

│       │                               │ никель, не более             │   2  │

│       │                               │ серебро, не более            │   2  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Отходы вольфрам-никелевых,    │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 12│вольфрам-никель-железных       │и сплавов.                    │      │

│       │сплавов                        │ Химический состав            │      │

│       │                               │представительной пробы,       │      │

│       │                               │% масс.:                      │      │

│       │                               │ вольфрам, не менее           │  80  │

│       │                               │ никель, не более             │  10  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Стружка, провод               │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 13│                               │и сплавов.                    │      │

│       │                               │ Содержание металлов, % масс.,│  90  │

│       │                               │не менее                      │      │

│       │                               │ Засоренность, % масс.,       │  10  │

│       │                               │не более                      │      │

│       │                               │ Крупность, мм, менее         │  10  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Лом шарошечных долот          │ Без инородных предметов.     │  -   │

│фрам 14│                               │ По согласованию сторон       │      │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Порошкообразные отходы        │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 15│вольфрама и его сплавов        │и сплавов.                    │      │

│       │(порошок, высевки и т.п.)      │ Содержание металлов, % масс.,│  95  │

│       │                               │не менее                      │      │

│       │                               │ Содержание вольфрама,        │  65  │

│       │                               │% масс., не менее             │      │

│       │                               │ Засоренность, % масс.,       │   5  │

│       │                               │не более                      │      │

│       │                               │ Крупность, мм, менее         │   3  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Химические соединения,        │ Не содержат других металлов  │      │

│фрам 16│содержащие вольфрам (паста,    │и сплавов.                    │      │

│       │порошок, высевки химических    │ Содержание металлов, % масс.,│  75  │

│       │соединений и т.п.)             │не менее                      │      │

│       │                               │ Засоренность, % масс.,       │  25  │

│       │                               │не более                      │      │

├───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────┤

│Воль-  │ Отходы селитры после травления│ Содержание вольфрама, % масс.│8 - 20│

│фрам 17│вольфрамсодержащих сплавов     │ Содержание молибдена, % масс.│5 - 10│

│       │(отработанный раствор селитры) │                              │      │

└───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────┘

Таблица 4

Лом и отходы кадмия

┌────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────┐

│Вид     │     Характеристика     │           Показатель            │Норма│

│металло-│                        │                                 │     │

│лома    │                        │                                 │     │

├────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────┤

│Кад-    │ Лом и кусковые отходы  │ Не содержат других металлов     │     │

│мий 1   │нелегированного кадмия. │и сплавов.                       │     │

│        │         Марки:         │ Содержание кадмия, % масс.,     │ 99  │

│        │   Кд-0, Кд-1, Кд-2,    │не менее                         │     │

│        │     Кд-000, Кд-0А      │ Засоренность, % масс., не более │  1  │

│        │                        │(масло, влага и другие           │     │

│        │                        │неметаллические материалы)       │     │

├────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────┤

│Кад-    │ Съемы и сплески        │ Не содержат никель и его        │     │

│мий 2   │от плавки и разлива     │соединения: хлориды, фториды,    │     │

│        │кадмия, катодные крючки │цианиды, органические соединения.│     │

│        │и сетки, покрытые       │ Содержание кадмия, % масс.,     │  5  │

│        │кадмием                 │не менее                         │     │

└────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────┘

Таблица 5

Лом и отходы кобальта и его сплавов

┌────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────┐

│Вид     │    Характеристика    │            Показатель             │Норма│

│металло-│                      │                                   │     │

│лома    │                      │                                   │     │

├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────┤

│Ко-     │ Лом и кусковые отходы│ Не содержат цинк, свинец, олово   │     │

│бальт 1 │                      │и их соединения: хлориды и фториды.│     │

│        │                      │ Содержание кобальта, % масс.,     │ 0,5 │

│        │                      │не менее                           │     │

├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────┤

│Ко-     │ Отходы порошковые от │ Не содержат цинк, свинец, олово и │     │

│бальт 2 │заточки быстрорежущего│их соединения: хлориды и фториды.  │     │

│        │инструмента           │ Содержание кобальта, % масс.,     │ 0,3 │

│        │                      │не менее                           │     │

├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────┤

│Ко-     │ Отработанные         │ Упакованные.                      │     │

│бальт 3 │катализаторы          │ Содержание металлов, % масс.,     │ 1   │

│        │                      │не менее                           │     │

└────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────┘

Таблица 6

Лом и отходы магния и его сплавов

┌────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┐

│Вид     │    Характеристика     │           Показатель           │ Норма  │

│металло-│                       │                                │        │

│лома    │                       │                                │        │

├────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│Магний 1│ Лом и отходы          │ Без наличия меди, алюминия,    │        │

│        │нелегированного магния:│цинка, смазочных веществ.       │        │

│        │обрезь, выштамповки,   │ Содержание металлов, % масс.,  │  98    │

│        │поковки, плиты,        │не менее                        │        │

│        │фасонное литье.        │ Засоренность, % масс., не более│   2    │

│        │        Марки:         │ Размеры куска, мм, не более    │1000x600│

│        │   Мг96, Мг95, Мг90    │ Минимальный размер куска, мм,  │   5    │

│        │                       │не менее                        │        │

├────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│Магний 2│ Лом магния, содержащий│ Лом без вставок из других      │        │

│        │алюминий: листы,       │цветных металлов.               │        │

│        │отливки, блоки         │ Содержание металлов, % масс.,  │  98    │

│        │двигателей, протекторы,│не менее                        │        │

│        │колеса самолетов,      │ Засоренность, % масс., не более│   2    │

│        │автомобилей,           │ Размеры куска, мм, не более    │1000x600│

│        │трансмиссии и др.      │ Минимальный размер куска, мм,  │   5    │

│        │        Марки:         │не менее                        │        │

│        │  МЛ2, МЛ3, МЛ4, МЛ5,  │ Химический состав              │        │

│        │   МЛ50Н, МЛ6, МЛ16    │представительной пробы, % масс.:│        │

│        │                       │ магний, не менее               │  85    │

│        │                       │ цирконий, не более             │   0,01 │

│        │                       │ алюминий, не более             │  10,2  │

│        │                       │ марганец, не более             │   0,7  │

│        │                       │ цинк, не более                 │   3,5  │

├────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│Магний 3│ Листовые обрезки      │ Не содержат алюминий и цинк.   │        │

│        │деформируемых магниевых│ Содержание металлов, % масс.,  │  99    │

│        │сплавов, образующиеся  │не менее                        │        │

│        │при изготовлении       │ Засоренность, % масс., не более│   1    │

│        │емкостей для бензина,  │ Размеры куска, мм, не более    │1000x600│

│        │масла, деталей         │ Минимальный размер куска, мм,  │   5    │

│        │трубопроводов, сварных │не менее                        │        │

│        │конструкций, подвергаю-│ Химический состав              │        │

│        │щихся умеренным        │представительной пробы, % масс.:│        │

│        │нагрузкам; прессованные│ магний, не менее               │  93    │

│        │полуфабрикаты          │ марганец, не более             │   2,5  │

│        │и штамповки.           │                                │        │

│        │        Марки:         │                                │        │

│        │       МА1, МА11       │                                │        │

├────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│Магний 4│ Лом и отходы магниевых│ Содержание металлов, % масс.,  │  98    │

│        │сплавов, которые       │не менее                        │        │

│        │содержат цирконий,     │ Засоренность, % масс., не более│   2    │

│        │цинк, неодим (ниобий): │ Размеры, мм, не более          │1000x600│

│        │фасонные отливки.      │ Минимальный размер куска, мм,  │   5    │

│        │        Марки:         │не менее                        │        │

│        │ МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ11, │ Химический состав              │        │

│        │МЛ12, МЛ15, МЛ19, МА12,│представительной пробы, % масс.:│        │

│        │ МА14, МА15, МА5, МА2, │ магний, не менее               │  89    │

│        │   МА10, МА19, МА20    │ цирконий, не более             │   1,1  │

│        │                       │ цинк, не более                 │   7    │

│        │                       │ неодим, не более               │   3,5  │

│        │                       │ кадмий, не более               │   0,8  │

├────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│Магний 5│ Лом и отходы магниевых│ Содержание металлов, % масс.,  │  98    │

│        │сплавов, содержащих    │не менее                        │        │

│        │литий.                 │ Засоренность, % масс., не более│   2    │

│        │        Марки:         │ Размеры, мм, не более          │1000x600│

│        │      МА18, МА21       │ Минимальный размер куска, мм,  │   5    │

│        │                       │не менее                        │        │

│        │                       │ Химический состав              │        │

│        │                       │представительной пробы, % масс.:│        │

│        │                       │ магний, не менее               │  80    │

│        │                       │ литий, не более                │  11,5  │

│        │                       │ алюминий, не более             │   5,3  │

│        │                       │ цинк, не более                 │   2,5  │

├────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│Магний 6│ Лом и отходы магниевых│ Не засоренные литием и ниобием.│        │

│        │сплавов смешанные,     │ Содержание металлов, % масс.,  │  50    │

│        │кроме литийсодержащих  │не менее                        │        │

│        │                       │ Засоренность, % масс., не более│  50    │

│        │                       │ в том числе железом, % масс.,  │  25    │

│        │                       │не более                        │        │

│        │                       │ Минимальный размер куска, мм,  │   5    │

│        │                       │не менее                        │        │

├────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│Магний 7│ Стружка магния        │ Брикетированная.               │        │

│        │и магниевых сплавов    │ Содержание металлов, % масс.,  │  50    │

│        │                       │не менее                        │        │

│        │                       │ Содержание влаги, % масс.,     │   0,1  │

│        │                       │не более                        │        │

│        │                       │ Содержание масла, % масс.,     │   0,5  │

│        │                       │не более                        │        │

├────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│Магний 8│ Шлаки магниевых       │ Содержание металлов, % масс.,  │  50    │

│        │сплавов в виде кусков  │не менее                        │        │

│        │и слитков              │ Содержание влаги, % масс.,     │   2    │

│        │                       │не более                        │        │

│        │                       │ Засоренность, % масс., не более│  50    │

├────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┤

│    Примечание. Необходимо проводить контроль  всех видов лома  и  отходов│

│магния на содержание ртути, кадмия и лития. Содержание  ртути,  кадмия   и│

│лития  не  должно   превышать  0,002%  масс.,  0,1%  масс.,   0,1%   масс.│

│соответственно.                                                           │

│                                                                          │

│    Предупреждение  -  Металлургическая   переработка   сплавов    магния,│

│содержащих ртуть, кадмий, в обычных условиях может привести  к   серьезным│

│последствиям.                                                             │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 7

Лом и отходы меди

┌────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐

│Вид     │    Характеристика    │           Показатель           │   Норма   │

│металло-│                      │                                │           │

│лома    │                      │                                │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 1 │ Медная проволока     │ Увязанная в бухтах             │           │

│(Barley,│чистая без покрытия.  │или в пакетах.                  │           │

│ Berry  │        Марки:        │ Не содержит неметаллических    │           │

│S-Cu-1, │     М00, М0, М1      │примесей, других цветных        │           │

│S-Cu-2) │                      │и черных металлов.              │           │

│   <*>  │                      │ Без сгоревших хрупких участков,│           │

│        │                      │блестящая, без влаги.           │           │

│        │                      │ Металлургический выход металла,│   98      │

│        │                      │% масс., не менее               │           │

│        │                      │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│        │                      │ Диаметр проволоки, мм, не менее│    0,3    │

│        │                      │ Размер пакета, мм, не более    │800x500x400│

│        │                      │ Масса пакета, кг, не более     │  200      │

│        │                      │ Химический состав              │           │

│        │                      │представительной пробы, % масс.:│           │

│        │                      │ медь и серебро в сумме,        │   99,9    │

│        │                      │не менее                        │           │

│        │                      │ висмут, не более               │    0,001  │

│        │                      │ фосфор, не более               │    0,0005 │

│        │                      │ свинец, не более               │    0,005  │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 2 │ Лом и отходы чистой  │ Увязанные в бухтах             │           │

│ (Candy │меди без покрытия:    │или в пакетах.                  │           │

│S-Cu-4, │брак литых, кованых   │ Не содержат неметаллических    │           │

│S-Cu-5) │и штампованых изделий,│примесей, других цветных        │           │

│  <*>   │обрезь, высечка       │металлов, хрупкой обгоревшей    │           │

│        │листов, лент, труб,   │проволоки, без влаги.           │           │

│        │решеток и проволоки   │ Допускается наличие чистых     │           │

│        │без изоляции.         │медных трубопроводов.           │           │

│        │        Марки:        │ Металлургический выход металла,│   97      │

│        │ М00, М0, М1, М2, М3  │% масс., не менее               │           │

│        │                      │ Засоренность, % масс., не более│    3      │

│        │                      │ в том числе железом, %,        │    0,5    │

│        │                      │не более                        │           │

│        │                      │ Диаметр проволоки, мм, не менее│    0,2    │

│        │                      │ Размер пакета, мм, не более    │800x500x400│

│        │                      │ Масса пакета, кг, не более     │  200      │

│        │                      │ Масса отдельных кусков, кг,    │  100      │

│        │                      │не более                        │           │

│        │                      │ Химический состав              │           │

│        │                      │представительной пробы, % масс.:│           │

│        │                      │ медь и серебро в сумме,        │   99,9    │

│        │                      │не менее                        │           │

│        │                      │ фосфор, не более               │    0,06   │

│        │                      │ свинец, не более               │    0,05   │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 3 │ Медная проволока     │ Увязанная в бухтах             │           │

│(S-Cu-6)│нелегированная.       │или в пакетах.                  │           │

│  <*>   │        Марки:        │ Не содержит неметаллических    │           │

│        │     М00, М0, М1      │примесей, других цветных и      │           │

│        │                      │черных металлов, без влаги.     │           │

│        │                      │ Без сгоревших хрупких участков.│           │

│        │                      │ Допускается содержание         │           │

│        │                      │обожженной проволоки.           │           │

│        │                      │ Металлургический выход металла,│   98      │

│        │                      │% масс., не менее               │           │

│        │                      │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│        │                      │ Диаметр проволоки, мм, не менее│    0,2    │

│        │                      │ Размер пакета, мм, не более    │800x500x400│

│        │                      │ Масса пакета, кг, не более     │  200      │

│        │                      │ Содержание меди в              │   99,9    │

│        │                      │представительной пробе, % масс.,│           │

│        │                      │не менее                        │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 4 │ Лом и отходы         │ Не содержат неметаллических    │           │

│(S-Cu-7)│смешанные с полудой   │примесей, других цветных        │           │

│  <*>   │и пайкой.             │металлов, без влаги.            │           │

│        │        Марки:        │ Металлургический выход металла,│   92      │

│        │ М00, М0, М1, М2, М3  │% масс., не менее               │           │

│        │                      │ Засоренность, % масс., не более│    6      │

│        │                      │ в том числе железом, %         │    0,5    │

│        │                      │ Содержание меди в              │   99,5    │

│        │                      │представительной пробе, % масс.,│           │

│        │                      │не менее                        │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 5 │ Легкий медный        │ Гальванические ячейки          │           │

│(Dream) │смешанный лом без     │не допускаются.                 │           │

│  <*>   │обгоревшей медной     │ Металлургический выход металла,│   88      │

│        │проволоки: детали     │% масс., не менее               │           │

│        │холодильных агрегатов,│ Засоренность, % масс., не более│   10      │

│        │катушки               │ в том числе железом, не более  │    5      │

│        │                      │ Содержание меди в              │   99,5    │

│        │                      │представительной пробе, % масс.,│           │

│        │                      │не менее                        │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 6 │ Лом медной           │ Увязанный в бухтах или пакетах.│           │

│(S-Cu-3)│эмалированной,        │ Не содержит других цветных     │           │

│  <*>   │лакированной проволоки│и черных металлов.              │           │

│        │в хлопчатобумажной    │ Металлургический выход металла,│   96      │

│        │изоляции.             │% масс., не менее               │           │

│        │        Марки:        │ Засоренность, % масс., не более│    4      │

│        │     М00, М0, М1      │ Размер пакета, мм, не более    │800x500x400│

│        │                      │ Масса пакета, кг, не более     │  200      │

│        │                      │ По согласованию сторон.        │           │

│        │                      │ Содержание меди в              │   99,9    │

│        │                      │представительной пробе, % масс.,│           │

│        │                      │не менее                        │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 7 │ Медная лакированная  │ Увязанная в бухтах или пакетах.│           │

│        │проволока в изоляции  │ Не засоренная другими          │           │

│        │из стекловолокна      │неметаллическими материалами,   │           │

│        │и бумаги.             │черными и другими цветными      │           │

│        │        Марки:        │металлами, без влаги.           │           │

│        │     М00, М0, М1      │ Металлургический выход металла,│   96      │

│        │                      │% масс., не менее               │           │

│        │                      │ Засоренность, % масс., не более│    4      │

│        │                      │ Размер пакета, мм, не более    │800x500x400│

│        │                      │ Масса пакета, кг, не более     │  200      │

│        │                      │ Содержание меди в              │   99,9    │

│        │                      │представительной пробе, % масс.,│           │

│        │                      │не менее                        │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 8 │ Медная крошка из     │ Не засоренная неметаллическими │           │

│ (Clove │голой нелуженой меди. │материалами, черными и другими  │           │

│S-Cu-10)│        Марки:        │цветными металлами, без влаги.  │           │

│  <*>   │        М0, М1        │ Минимально допустимый диаметр, │    0,5    │

│        │                      │мм                              │           │

│        │                      │ Металлургический выход металла,│   98      │

│        │                      │% масс., не менее               │           │

│        │                      │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│        │                      │ в том числе железом, %,        │    1      │

│        │                      │не более                        │           │

│        │                      │ Содержание меди в              │   97,5    │

│        │                      │представительной пробе, % масс.,│           │

│        │                      │не менее                        │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ Медь 9 │ Стружка чистой меди. │ Без наличия других цветных     │           │

│        │        Марки:        │металлов.                       │           │

│        │ М00, М0, М1, М2, М3  │ Металлургический выход металла,│   98      │

│        │                      │% масс., не менее               │           │

│        │                      │ Засоренность, % масс., не более│    2      │

│        │                      │ в том числе масла и влаги, %,  │    1,5    │

│        │                      │не более                        │           │

│        │                      │ Содержание меди в              │   99,5    │

│        │                      │представительной пробе, % масс.,│           │

│        │                      │не менее                        │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Медь 10 │ Лом электродвигателей│ По согласованию сторон         │     -     │

│        │неразделенный         │                                │           │

│        │и отдельные роторы,   │                                │           │

│        │статоры.              │                                │           │

│        │ Обмотка из проволоки │                                │           │

│        │марок: М0, М1, М2, М3 │                                │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Медь 11 │ Смешанный            │ Не содержит проволоки без      │           │

│(Drove) │низкокачественный     │изоляции, хлоридов меди, больших│           │

│  <*>   │медный скрап          │двигателей.                     │           │

│        │                      │ Металлургический выход металла,│   12      │

│        │                      │% масс., не менее               │           │

│        │                      │ Засоренность, % масс., не более│   88      │

│        │                      │ При меньшем содержании меди -  │           │

│        │                      │по согласованию сторон          │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Медь 12 │ Шлаки медные, пыль,  │ Металлургический выход металла,│   10      │

│        │зола, печные выломки, │% масс., не менее               │           │

│        │сор, козлы            │ Содержание меди, % масс.,      │    8      │

│        │                      │не менее                        │           │

│        │                      │ Масса отдельных кусков, кг,    │  500      │

│        │                      │не более                        │           │

│        │                      │ При меньшем содержании меди -  │           │

│        │                      │по согласованию сторон          │           │

├────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│Медь 13 │ Лом изолированной    │ Лом кабеля и медной проволоки  │     -     │

│        │медной проволоки      │с разными видами изоляции.      │           │

│        │и кабеля, кроме       │ По согласованию сторон         │           │

│        │металлолома вида      │                                │           │

│        │"Медь 6"              │                                │           │

├────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┤

│    <*>  В  скобках  указаны   наименования   зарубежных   аналогов   вида  │

│металлолома. Соответствующие наименования видов указаны  согласно [1], [2]  │

│и приведены только как справочные.                                          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 8

Лом и отходы бронзы

┌────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┐

│Вид     │     Характеристика     │           Показатель           │Норма │

│металло-│                        │                                │      │

│лома    │                        │                                │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 1│ Кусковые отходы бронз  │ Не содержат другие металлы     │      │

│        │с высоким содержанием   │и сплавы.                       │      │

│        │олова: проволока,       │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│        │прутки, сетки, пружины, │не менее                        │      │

│        │ленты, полосы,          │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│        │подшипниковые детали,   │ Масса отдельных кусков, кг,    │100   │

│        │трубы-заготовки, трубки │не более                        │      │

│        │для контрольно-         │ Химический состав              │      │

│        │измерительных приборов, │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │прокладки во втулках    │ медь, не менее                 │ 85   │

│        │и подшипниках.          │ олово, не более                │ 11   │

│        │         Марки:         │                                │      │

│        │   БрОС, БрОФ, БрОЦС,   │                                │      │

│        │         БрОЦСН         │                                │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 2│ Лом бронз с высоким    │ Не содержит другие металлы     │      │

│        │содержанием олова:      │и сплавы.                       │      │

│        │проволока, прутки,      │ Содержание металлов, % масс.,  │ 90   │

│        │сетки, пружины, ленты,  │не менее                        │      │

│        │полосы, подшипниковые   │ Засоренность, % масс., не более│ 10   │

│        │детали, трубы-заготовки,│ Масса отдельных кусков, кг,    │100   │

│        │трубки для контрольно-  │не более                        │      │

│        │измерительных приборов, │ Химический состав              │      │

│        │прокладки во втулках    │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │и подшипниках.          │ медь, не менее                 │ 85   │

│        │         Марки:         │ олово, не более                │ 11   │

│        │   БрОС, БрОФ, БрОЦС,   │                                │      │

│        │         БрОЦСН         │                                │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 3│ Кусковые отходы бронз  │ Не содержат другие металлы     │      │

│        │безоловянных: плиты,    │и сплавы.                       │      │

│        │листа, полосы, ленты,   │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│        │трубы, проволока,       │не менее                        │      │

│        │прутки, поковки.        │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│        │         Марки:         │ Масса отдельных кусков, кг,    │100   │

│        │БрА5, БрА7, БрАМЦ, БрАЖ │не более                        │      │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 83   │

│        │                        │ алюминий, не более             │ 11   │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 4│ Лом и кусковые отходы  │ Не содержат другие металлы     │      │

│        │бронз безоловянных:     │и сплавы.                       │      │

│        │плиты, листа, полосы,   │ Содержание металлов, % масс.,  │ 90   │

│        │ленты, трубы, проволока,│не менее                        │      │

│        │прутки, поковки.        │ Засоренность, % масс., не более│ 10   │

│        │         Марки:         │ Масса отдельных кусков, кг, не │100   │

│        │БрА5, БрА7, БрАМЦ, БрАЖ │более                           │      │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 83   │

│        │                        │ алюминий, не более             │ 11   │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 5│ Кусковые отходы бронз, │ Не содержат другие металлы     │      │

│        │содержащих бериллий:    │и сплавы.                       │      │

│        │прутки, трубы, поковки, │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│        │ленты, проволока.       │не менее                        │      │

│        │         Марки:         │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│        │БрБ2, БрБНТ1,7, БрБНТ1,9│ в том числе железом, %,        │  0,5 │

│        │                        │не более                        │      │

│        │                        │ Масса отдельных кусков, кг,    │100   │

│        │                        │не более                        │      │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 96   │

│        │                        │ бериллий, не более             │  2,1 │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 6│ Лом и кусковые отходы  │ Не содержат другие металлы     │      │

│        │бронз, содержащих       │и сплавы.                       │      │

│        │бериллий: прутки, трубы,│ Содержание металлов, % масс.,  │ 90   │

│        │поковки, ленты,         │не менее                        │      │

│        │проволока.              │ Засоренность, % масс., не более│ 10   │

│        │         Марки:         │ в том числе железом, %,        │  8   │

│        │БрБ2, БрБНТ1,7, БрБНТ1,9│не более                        │      │

│        │                        │ Масса отдельных кусков, кг,    │100   │

│        │                        │не более                        │      │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 96   │

│        │                        │ бериллий, не более             │  2,1 │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 7│ Кусковые отходы бронз, │ Не содержат другие металлы     │      │

│        │содержащих свинец:      │и сплавы.                       │      │

│        │детали, работающие в    │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│        │особо тяжелых условиях -│не менее                        │      │

│        │втулки, клапаны,        │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│        │шестерни для сверхмощных│ в том числе железом, %,        │  0,5 │

│        │кранов и мощных турбин  │не более                        │      │

│        │и т.д.                  │ Масса отдельных кусков, кг,    │100   │

│        │         Марки:         │не более                        │      │

│        │   БрС-30, БрСН60-2,5   │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 34,25│

│        │                        │ свинец, не более               │ 63   │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 8│ Лом и кусковые отходы  │ Не содержат другие металлы     │      │

│        │бронз, содержащих       │и сплавы.                       │      │

│        │свинец: детали,         │ Содержание металлов, % масс.,  │ 90   │

│        │работающие в особо      │не менее                        │      │

│        │тяжелых условиях -      │ Засоренность, % масс., не более│ 10   │

│        │втулки, клапаны,        │ Масса отдельных кусков, кг,    │100   │

│        │шестерни для сверхмощных│не более                        │      │

│        │кранов и мощных турбин  │ Химический состав              │      │

│        │и т.д.                  │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │         Марки:         │ медь, не менее                 │ 34,25│

│        │   БрС-30, БрСН60-2,5   │ свинец, не более               │ 63   │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Бронза 9│ Стружка бронз с высоким│ Не содержит другие цветные     │      │

│        │содержанием олова.      │металлы и сплавы.               │      │

│        │         Марки:         │ Металлургический выход металла,│ 98   │

│        │   БрОС, БрОФ, БрОЦС,   │% масс., не менее               │      │

│        │         БрОЦСН         │ Засоренность, % масс., не более│  2   │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 85   │

│        │                        │ олово, не более                │ 11   │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Брон-   │ Стружка бронз          │ Не содержит другие металлы     │      │

│за 10   │безоловянных.           │и сплавы.                       │      │

│        │         Марки:         │ Металлургический выход металла,│ 98   │

│        │БрА5, БрА7, БрАМЦ, БрАЖ │% масс., не менее               │      │

│        │                        │ Засоренность, % масс., не более│  2   │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 83   │

│        │                        │ алюминий, не более             │ 11   │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Брон-   │ Стружка бронз,         │ Не содержит другие металлы     │      │

│за 11   │содержащих бериллий.    │и сплавы.                       │      │

│        │         Марки:         │ Металлургический выход металла,│ 98   │

│        │БрБ2, БрБНТ1,7, БрБНТ1,9│% масс., не менее               │      │

│        │                        │ Засоренность, % масс., не более│  2   │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 96   │

│        │                        │ бериллий, не более             │  2,1 │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Брон-   │ Стружка бронз,         │ Не содержит другие металлы     │      │

│за 12   │содержащих свинец.      │и сплавы.                       │      │

│        │         Марки:         │ Металлургический выход металла,│ 98   │

│        │   БрС-30, БрСН60-2,5   │% масс., не менее               │      │

│        │                        │ Засоренность, % масс., не более│  2   │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ медь, не менее                 │ 34,25│

│        │                        │ свинец, не более               │ 63   │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Брон-   │ Стружка бронз смешанная│ По согласованию сторон.        │      │

│за 13   │                        │ Металлургический выход металла,│ 40   │

│        │                        │% масс., не менее               │      │

│        │                        │ Засоренность, % масс., не более│ 60   │

│        │                        │ в том числе железом, %,        │  3   │

│        │                        │не более                        │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Брон-   │ Лом и кусковые отходы  │ По согласованию сторон.        │      │

│за 14   │бронз оловянных и       │ Содержание металлов, % масс.,  │ 60   │

│        │безоловянных смешанные  │не менее                        │      │

│        │                        │ Засоренность, % масс., не более│ 40   │

│        │                        │ в том числе железом, %,        │ 35   │

│        │                        │не более                        │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Брон-   │ Шлаки, пыль, печные    │ По согласованию сторон         │  -   │

│за 15   │выломки, сор, козлы     │                                │      │

└────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────┘

Таблица 9

Лом и отходы латуни

┌──────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┐

│Вид ме-   │    Характеристика    │         Показатель          │   Норма   │

│таллолома │                      │                             │           │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 1 │ Кусковые отходы      │ Не содержат другие металлы  │           │

│(S-CuZn-1)│двойных латуней       │и сплавы, неметаллические    │           │

│   <*>    │без полуды: пруток,   │материалы, влагу.            │           │

│          │обрезь, брак листов,  │ Содержание металлов,        │   98      │

│          │лент, труб, проволоки,│% масс., не менее            │           │

│          │радиаторные трубки,   │ Засоренность                │    2      │

│          │высечка.              │неметаллическими материалами,│           │

│          │        Марки:        │% масс., не более            │           │

│          │ Л96, Л90, Л85, Л80,  │ Масса отдельных кусков, кг, │  100      │

│          │  Л70, Л68, Л63, Л60  │не более                     │           │

│          │                      │ Размер пакета/бухты, мм,    │800x500x400│

│          │                      │не более                     │           │

│          │                      │ Масса пакета, кг, не более  │  200      │

│          │                      │ Брикетированный             │           │

│          │                      │или пакетированный лом       │           │

│          │                      │поставляется по согласованию │           │

│          │                      │сторон.                      │           │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   60      │

│          │                      │ цинк, не более              │   40      │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 2 │ Лом двойных латуней: │ Не содержат другие металлы  │           │

│          │проволока, художест-  │и сплавы, влагу.             │           │

│          │венные изделия,       │ В бухтах или пакетах.       │           │

│          │манометрические       │ Содержание металлов,        │   97      │

│          │трубки, гибкие шланги,│% масс., не менее            │           │

│          │музыкальные           │ Засоренность, % масс.,      │    3      │

│          │инструменты, трубы    │не более                     │           │

│          │теплообменников,      │ в том числе железом, %,     │    0,5    │

│          │проволочные сетки,    │не более                     │           │

│          │фольга, нажимные валки│ Масса отдельных кусков, кг, │  100      │

│          │для травильных работ, │не более                     │           │

│          │фурнитура.            │ Размер пакета, мм, не более │800x500x400│

│          │        Марки:        │ Масса пакета, кг, не более  │  200      │

│          │ Л96, Л90, Л85, Л80,  │ Химический состав           │           │

│          │  Л70, Л68, Л63, Л60  │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   60      │

│          │                      │ цинк, не более              │   40      │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 3 │ Латунные гильзы:     │ Не содержат другие металлы  │           │

│(S-CuZn-2,│винтовочные,          │и сплавы, влагу.             │           │

│S-CuZn-3) │револьверные,         │ Без капсюльных втулок.      │           │

│    <*>   │пушечные,             │ Содержание металлов,        │   97      │

│          │артиллерийские.       │% масс., не менее            │           │

│          │        Марка:        │ Засоренность                │    3      │

│          │         Л70          │неметаллическими материалами,│           │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   69      │

│          │                      │ цинк, не более              │   30,9    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 4 │ Латунные радиаторы   │ Разделанные.                │           │

│          │и паянные радиаторные │ Не содержат другие металлы  │           │

│          │трубки.               │и сплавы.                    │           │

│          │        Марки:        │ Содержание металлов,        │   94      │

│          │       Л90, Л62       │% масс., не менее            │           │

│          │                      │ Засоренность, % масс.,      │    6      │

│          │                      │не более                     │           │

│          │                      │ в том числе железом, %,     │    0,5    │

│          │                      │не более                     │           │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   62      │

│          │                      │ цинк, не более              │   37,9    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 5 │ Лом и отходы латуни, │ Не содержат другие металлы  │           │

│          │содержащие олово      │и сплавы, влагу.             │           │

│          │и паянные двойные     │ Содержание металлов,        │   97      │

│          │латуни: в морском     │% масс., не менее            │           │

│          │судостроении - трубы  │ Засоренность, % масс.,      │    3      │

│          │для конденсаторов     │не более                     │           │

│          │и теплообменников,    │ в том числе железом, %      │    0,5    │

│          │листы, полосы, прутки │ Масса отдельных кусков, кг, │  100      │

│          │для приборостроения,  │не более                     │           │

│          │художественные        │ Химический состав           │           │

│          │изделия, манометри-   │представительной пробы,      │           │

│          │ческие трубки, гибкие │% масс.:                     │           │

│          │шланги, музыкальные   │ медь, не менее              │   57      │

│          │инструменты, фольга,  │ цинк, не более              │   37      │

│          │нажимные валки для    │ олово, не более             │    2,5    │

│          │травильных работ,     │                             │           │

│          │фурнитура.            │                             │           │

│          │        Марки:        │                             │           │

│          │   ЛО90-1, ЛО70-1,    │                             │           │

│          │ЛО62-1, Л96, Л90, Л85,│                             │           │

│          │ Л80, Л70, Л68, Л63,  │                             │           │

│          │ ЛМцОС58-2-2-2, ЛОС,  │                             │           │

│          │         ЛВОС         │                             │           │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 6 │ Лом и отходы латуни, │ Не содержат другие металлы  │           │

│(S-CuZn-4)│содержащие свинец:    │и сплавы, влагу.             │           │

│   <*>    │ленты, полосы, листы, │ Содержание металлов, %      │   97      │

│          │трубы, прутки,        │масс., не менее              │           │

│          │проволока в часовом   │ Засоренность, % масс.,      │    3      │

│          │производстве,         │не более                     │           │

│          │автотракторной        │ в том числе железом, %      │    0,5    │

│          │промышленности и      │ Масса отдельных кусков, кг, │  100      │

│          │типографском деле.    │не более                     │           │

│          │        Марки:        │ Химический состав           │           │

│          │   ЛС63-3, ЛС74-3,    │представительной пробы,      │           │

│          │   ЛС64-2, ЛС60-1,    │% масс.:                     │           │

│          │   ЛС59-1, ЛС59-1В,   │ медь, не менее              │   57      │

│          │ ЛЖС58-1-1, ЛС59-1ЛД, │ цинк, не более              │   40      │

│          │       ЛС-59-1Л       │ свинец, не более            │    3,5    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 7 │ Лом и отходы латуни, │ Не содержат другие металлы  │           │

│          │содержащей марганец:  │и сплавы, влагу.             │           │

│          │детали упорных и      │ Содержание металлов,        │   97      │

│          │опорных подшипников,  │% масс., не менее            │           │

│          │втулки, детали        │ Засоренность, % масс.,      │    3      │

│          │и арматура для        │не более                     │           │

│          │судостроения, гребные │ в том числе железом, %      │    0,5    │

│          │винты, лопасти винтов.│ Масса отдельных кусков, кг, │  100      │

│          │        Марки:        │не более                     │           │

│          │ ЛМц58-2, ЛМцА57-3-1, │ Химический состав           │           │

│          │ЛЖМц59-1-1, ЛМц58-2Л, │представительной пробы,      │           │

│          │      ЛМцЖ55-3-1      │% масс:                      │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   57      │

│          │                      │ цинк, не более              │   45      │

│          │                      │ марганец, не более          │    2,0    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 8 │ Лом и отходы латуни, │ Не содержат другие металлы  │           │

│          │содержащие алюминий:  │и сплавы, влагу.             │           │

│          │трубы, прутки,        │ Содержание металлов,        │   97      │

│          │коррозионно-стойкие   │% масс., не менее            │           │

│          │детали, втулки,       │ Засоренность, % масс.,      │    3      │

│          │подшипники, мано-     │не более                     │           │

│          │метрические пружины   │ в том числе железом, %      │    0,5    │

│          │приборов, знаки       │ Масса отдельных кусков, кг, │  100      │

│          │отличия, фурнитура    │не более                     │           │

│          │и художественные      │ Химический состав           │           │

│          │изделия.              │представительной пробы,      │           │

│          │        Марки:        │% масс.:                     │           │

│          │  ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1,  │ медь, не менее              │   57      │

│          │  ЛАН59-3-2, ЛА67-2Д  │ цинк, не более              │   36      │

│          │ЛАНКМц57-2-2,5-0,5-0,5│ алюминий, не более          │    3,5    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ Латунь 9 │ Лом и отходы латуни, │ Не содержат другие металлы  │           │

│          │содержащие кремний:   │и сплавы, влагу.             │           │

│          │поковки, штамповки,   │ Содержание металлов,        │   97      │

│          │детали, работающие в  │% масс., не менее            │           │

│          │морской среде, литые  │ Засоренность, % масс.,      │    3      │

│          │подшипники и втулки,  │не более                     │           │

│          │гильзы.               │ в том числе железом, %      │    0,5    │

│          │        Марки:        │ Масса отдельных кусков, кг, │  100      │

│          │  ЛК80-3, ЛКС80-3-3,  │не более                     │           │

│          │  ЛК80-3Л, ЛК 75-0,5  │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   78      │

│          │                      │ цинк, не более              │   18      │

│          │                      │ кремний, не более           │    3,0    │

│          │                      │ Гильзы из кремнийсодержащих │           │

│          │                      │латуней поставляют           │           │

│          │                      │по согласованию сторон       │           │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 10 │ Лом бытовой латуни   │ Не содержит другие цветные  │           │

│          │луженый: художест-    │металлы и сплавы, влагу.     │           │

│          │венные изделия,       │ Не допускается засоренность │           │

│          │фурнитура, миски,     │масляной краской, смолой,    │           │

│          │самовары, люстры,     │нефтью, бумагой и другими    │           │

│          │подсвечники.          │водонерастворимыми           │           │

│          │        Марки:        │материалами.                 │           │

│          │  Л96, Л85, Л80, Л70  │ Содержание металлов,        │   95      │

│          │                      │% масс., не менее            │           │

│          │                      │ Засоренность, % масс.,      │    5      │

│          │                      │не более                     │           │

│          │                      │ в том числе железом, %      │    1      │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   69      │

│          │                      │ цинк, не более              │   30      │

│          │                      │ олово, не более             │    0,005  │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 11 │ Лом латуни смешанный:│ Содержание металлов,        │   95      │

│(S-CuZn-7)│латунные отливки,     │% масс., не менее            │           │

│   <*>    │латунный прокат,      │ Засоренность, % масс.,      │    5      │

│          │прутки и др.          │не более                     │           │

│          │                      │ в том числе железа, %,      │    1      │

│          │                      │не более                     │           │

│          │                      │ Размеры отдельных кусков,   │800x500x400│

│          │                      │мм, не более                 │           │

│          │                      │ При несоответствии лом      │           │

│          │                      │поставляется по согласованию │           │

│          │                      │сторон.                      │           │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   57      │

│          │                      │ цинк, не более              │   37      │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 12 │ Стружка двойных      │ Не содержит другие цветные  │           │

│          │латуней.              │металлы и сплавы.            │           │

│          │        Марки:        │ Металлургический выход      │   97      │

│          │ Л96, Л90, Л85, Л80,  │металла, % масс., не менее   │           │

│          │  Л70, Л68, Л63, Л60  │ Содержание механических     │    0,5    │

│          │                      │примесей черных металлов,    │           │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Содержание влаги и масла,   │    2,5    │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Длина витка, мм, не менее   │    0,6    │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы, %    │           │

│          │                      │масс.:                       │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   60      │

│          │                      │ цинк, не более              │   40      │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 13 │ Стружка латуни,      │ Не содержит другие цветные  │           │

│          │содержащей олово.     │металлы и сплавы.            │           │

│          │        Марки:        │ Металлургический выход      │   97      │

│          │   ЛО90-1, ЛО70-1,    │металла, % масс., не менее   │           │

│          │ЛО62-1, Л96, Л90, Л85,│ Содержание механических     │    0,5    │

│          │ Л80, Л70, Л68, Л63,  │примесей черных металлов,    │           │

│          │ ЛМЦОС58-2-2-2, ЛОС,  │% масс., не более            │           │

│          │         ЛВОС         │ Содержание влаги и масла,   │    3,0    │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Длина витка, мм, не менее   │    0,6    │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   57      │

│          │                      │ цинк, не более              │   39      │

│          │                      │ олово, не более             │    2,5    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 14 │ Стружка латуни,      │ Не содержит другие цветные  │           │

│(S-CuZn-5)│содержащей свинец.    │металлы и сплавы.            │           │

│   <*>    │        Марки:        │ Металлургический выход      │   97      │

│          │   ЛС63-3, ЛС74-3,    │металла, % масс., не менее   │           │

│          │   ЛС64-2, ЛС60-1,    │ Содержание механических     │    0,5    │

│          │   ЛС59-1, ЛС59-1В,   │примесей черных металлов,    │           │

│          │ ЛЖС58-1-1, ЛС59-1ЛД, │% масс., не более            │           │

│          │       ЛС-59-1Л       │ Содержание влаги и масла,   │    2,5    │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Длина витка, мм, не менее   │    0,6    │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   57      │

│          │                      │ цинк, не более              │   42      │

│          │                      │ свинец, не более            │    3,5    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 15 │ Стружка латуни,      │ Не содержит другие цветные  │           │

│          │содержащей марганец.  │металлы и сплавы.            │           │

│          │        Марки:        │ Металлургический выход      │   97      │

│          │ ЛМц58-2, ЛМцА57-3-1, │металла, % масс., не менее   │           │

│          │ЛЖМц59-1-1, ЛМц58-2Л, │ Содержание механических     │    0,5    │

│          │      ЛМцЖ55-3-1      │примесей черных металлов,    │           │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Содержание влаги и масла,   │    2,5    │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Длина витка, мм, не менее   │    0,6    │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   57      │

│          │                      │ цинк, не более              │   45      │

│          │                      │ марганец, не более          │    2,0    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 16 │ Стружка латуни,      │ Не содержит другие цветные  │           │

│          │содержащей алюминий.  │металлы и сплавы.            │           │

│          │        Марки:        │ Металлургический выход      │   97      │

│          │  ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1,  │металла, % масс., не менее   │           │

│          │ ЛАН59-3-2, ЛА67-2,5, │ Содержание механических     │    0,5    │

│          │ЛАНКМц57-2-2,5-0,5-0,5│примесей черных металлов,    │           │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Содержание влаги и масла    │    2,5    │

│          │                      │по массе, %, не более        │           │

│          │                      │ Длина витка, мм, не менее   │    0,6    │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   57      │

│          │                      │ цинк, не более              │   36      │

│          │                      │ алюминий, не более          │    3,5    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 17 │ Стружка латуни,      │ Не содержит другие цветные  │           │

│          │содержащей кремний.   │металлы и сплавы.            │           │

│          │        Марки:        │ Металлургический выход      │   97      │

│          │  ЛК80-3, ЛКС80-3-3,  │металла, % масс., не менее   │           │

│          │       ЛК80-3Л        │ Содержание механических     │    0,5    │

│          │                      │примесей черных металлов,    │           │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Содержание влаги и масла,   │    2,5    │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   78      │

│          │                      │ цинк, не более              │   18      │

│          │                      │ кремний, не более           │    3,0    │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 18 │ Стружка латуни       │ Не содержит другие цветные  │           │

│          │смешанная             │металлы и сплавы.            │           │

│          │                      │ Металлургический выход      │   97      │

│          │                      │металла, % масс., не менее   │           │

│          │                      │ Содержание механических     │    0,5    │

│          │                      │примесей черных металлов,    │           │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Содержание влаги и масла,   │    2,5    │

│          │                      │% масс., не более            │           │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   57      │

│          │                      │ цинк, не более              │   37      │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 19 │ Лом и отходы         │ Не содержат другие цветные  │           │

│          │специальных латуней:  │металлы и сплавы, влагу.     │           │

│          │листы, полосы, ленты, │ Содержание металлов,        │   97      │

│          │прутки, трубы,        │% масс., не менее            │           │

│          │проволока,            │ Засоренность, % масс.,      │    3      │

│          │манометрические       │не более                     │           │

│          │трубки, конденсаторные│ в том числе железом, %,     │    0,5    │

│          │трубы в морском       │не более                     │           │

│          │судостроении, сетка   │ Химический состав           │           │

│          │бумагоделательных     │представительной пробы,      │           │

│          │машин.                │% масс.:                     │           │

│          │        Марки:        │ медь, не менее              │   56      │

│          │ЛН65-5, ЛЖС1-1, ЛМцСК,│ цинк, не более              │   42      │

│          │        ЛМцКА         │                             │           │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 20 │ Смешанные латунные   │ Не содержат другие цветные  │           │

│(S-CuZn-6)│вентили и краны       │металлы и сплавы, влагу.     │           │

│   <*>    │                      │ Содержание металлов,        │   97      │

│          │                      │% масс., не менее            │           │

│          │                      │ Засоренность, % масс.,      │    3      │

│          │                      │не более                     │           │

│          │                      │ Допускаются хромовые        │           │

│          │                      │и никелевые покрытия         │           │

│          │                      │или плакирование.            │           │

│          │                      │ Химический состав           │           │

│          │                      │представительной пробы,      │           │

│          │                      │% масс.:                     │           │

│          │                      │ медь, не менее              │   57      │

│          │                      │ цинк, не более              │   37      │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 21.│ Лом холодильных      │ Не содержит другие цветные  │           │

│Металлолом│трубок                │металлы и сплавы, влагу,     │           │

│холодиль- │                      │а также лом с покрытием.     │           │

│ных трубок│                      │ Содержание металлов,        │   93      │

│          │                      │% масс., не менее            │           │

│          │                      │ Засоренность, % масс.,      │    7      │

│          │                      │не более                     │           │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 22 │ Лом латуни смешанный │ Засоренность, % масс.,      │    5      │

│          │                      │не более                     │           │

├──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│Латунь 23 │ Шлаки, пыль, печные  │ По согласованию сторон      │    -      │

│          │выломки, сор, козлы   │                             │           │

├──────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┤

│    <*>  В  скобках  указаны  наименования   зарубежных   аналогов   видов │

│металлолома. Соответствующие  наименования  видов  указаны  согласно   [2] │

│и приведены только как справочные.                                         │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 10

Лом и отходы молибдена, сплавов молибдена

и химических соединений, содержащих молибден

┌──────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────┐

│Вид   │      Характеристика       │           Показатель           │Норма│

│метал-│                           │                                │     │

│лолома│                           │                                │     │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Кусковые отходы           │ Не содержат других металлов    │     │

│ден 1 │нелегированного молибдена: │и сплавов.                      │     │

│      │трубы, стержни, прутки,    │ Содержание металла, % масс., не│ 99  │

│      │пластины, брак штабиков,   │менее                           │     │

│      │обрезь ленты, фольги,      │ Засоренность, % масс., не более│  1  │

│      │вырубки горячей штамповки. │ Масса отдельных кусков, г,     │ 10  │

│      │          Марки:           │не менее                        │     │

│      │   МЧ, МЧВП, ОЧМ, ЦМ-2А,   │                                │     │

│      │           МР-47           │                                │     │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Лом нелегированного       │ Не содержит других металлов    │     │

│ден 2 │молибдена: трубы,          │и сплавов.                      │     │

│      │стержни, прутки, пластины. │ Содержание металла, % масс.,   │ 98  │

│      │          Марки:           │не менее                        │     │

│      │   МЧ, МЧВП, ОЧМ, ЦМ-2А,   │ Засоренность, % масс., не более│  2  │

│      │           МР-47           │ Крупность кусков, мм, не менее │ 20  │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Кусковые отходы           │ Не содержат других металлов    │     │

│ден 3 │легированного молибдена:   │и сплавов.                      │     │

│      │детали электровакуумных    │ Содержание металлов, % масс.,  │ 99  │

│      │приборов, фокусирующие     │не менее                        │     │

│      │электроды рентгеновских    │ Засоренность, % масс., не более│  1  │

│      │трубок, электронагре-      │ Крупность кусков, мм, не менее │ 20  │

│      │вательные элементы.        │ Химический состав              │     │

│      │          Марки:           │представительной пробы, % масс.:│     │

│      │       ТЦМ, ТЦС, НТ        │ молибден, не менее             │ 90  │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Лом легированного         │ Не содержит других металлов    │     │

│ден 4 │молибдена: детали          │и сплавов.                      │     │

│      │электровакуумных приборов, │ Содержание металлов, % масс.,  │ 98  │

│      │фокусирующие электроды     │не менее                        │     │

│      │рентгеновских трубок,      │ Засоренность, % масс., не более│  2  │

│      │электронагревательные      │ Крупность кусков, мм, не менее │ 20  │

│      │элементы.                  │ Химический состав              │     │

│      │          Марки:           │представительной пробы, % масс.:│     │

│      │       ТЦМ, ТЦС, НТ        │ молибден, не менее             │ 90  │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Стружка, проволока        │ Не содержат других металлов    │     │

│ден 5 │                           │и сплавов.                      │     │

│      │                           │ Содержание металлов, % масс.,  │ 90  │

│      │                           │не менее                        │     │

│      │                           │ Засоренность, % масс., не более│ 10  │

│      │                           │ Химический состав              │     │

│      │                           │представительной пробы, % масс.:│     │

│      │                           │ молибден, не менее             │ 90  │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Отходы порошковые:        │ Не содержат других металлов    │     │

│ден 6 │порошок, высевки и тому    │и сплавов.                      │     │

│      │подобное.                  │ Содержание металлов, % масс.,  │ 95  │

│      │          Марки:           │не менее                        │     │

│      │  МПЧ, МШЧ-1, МШЧ-2, МШВ,  │ Засоренность, % масс., не более│  5  │

│      │  МШ-1, МШ-2, МЧ-А, МШ-В,  │ Химический состав              │     │

│      │        МП-В, МШ-1         │представительной пробы, % масс.:│     │

│      │                           │ молибден, не менее             │ 95  │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Молибденсодержащие        │ Содержание металлов, % масс.,  │ 75  │

│ден 7 │химические соединения:     │не менее                        │     │

│      │паста, порошок, высевки    │                                │     │

│      │и тому подобное            │                                │     │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Отработанные катализаторы │ Содержание металлов, % масс.,  │  5  │

│ден 8 │                           │не менее                        │     │

│      │                           │ Содержание влаги, % масс.,     │ 10  │

│      │                           │не более                        │     │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────┤

│Молиб-│ Прочие отходы             │ Содержание металлов, % масс.,  │ 20  │

│ден 9 │                           │не менее                        │     │

└──────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────┘

Таблица 11

Лом и отходы никеля и его сплавов

┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐

│Вид ме-  │     Характеристика     │         Показатель         │   Норма   │

│таллолома│                        │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 1 │ Лом и кусковые отходы  │ В пакетах или россыпью.    │           │

│         │нелегированного никеля: │ Не содержат других металлов│           │

│         │обрезь, высечка, отходы │и сплавов, литья паяного,   │           │

│         │труб, прутков и         │оплавленного                │           │

│         │проволоки, полосы,      │или окрашенного.            │           │

│         │пластины, катодные      │ Содержание металлов,       │    97     │

│         │листы.                  │% масс., не менее           │           │

│         │         Марки:         │ Засоренность, % масс.,     │     3     │

│         │  Н-0, Н-1, Н-1у, Н-2,  │не более                    │           │

│         │Н-3, Н-4, НП1, НП2, НП3,│ Толщина, мм, более         │     3     │

│         │ НП4, НПАН, НПА1, НПА2, │ Размер куска, мм, не более │    20     │

│         │  НПОЭви, НП1Эв, НП2Э   │ Размер пакета, мм, не более│700x400x400│

│         │                        │ Масса пакета, кг, не более │   250     │

│         │                        │ Пакетированный материал    │           │

│         │                        │поставляют по согласованию  │           │

│         │                        │сторон.                     │           │

│         │                        │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель и кобальт в сумме,  │    96     │

│         │                        │не менее                    │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 2 │ Лом и кусковые отходы  │ В пакетах или россыпью.    │           │

│         │легированного никеля:   │ Не содержат других металлов│           │

│         │детали электротехни-    │и сплавов.                  │           │

│         │ческих устройств и      │ Содержание металлов,       │    97     │

│         │приборов; полуфабрикаты │% масс., не менее           │           │

│         │для электронной техники.│ Засоренность, % масс.,     │     3     │

│         │         Марки:         │не более                    │           │

│         │ НК0,2; НК0,23; НК0,04; │ Размеры пакета, мм,        │700x400x400│

│         │ НМг; НМг0,1; НМг0,05в; │не более                    │           │

│         │   НМг0,08в; НКа0,07;   │ Масса пакета, кг, не более │   250     │

│         │        НК0,013         │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │                        │не более                    │           │

│         │                        │ Пакетированный материал    │           │

│         │                        │поставляют по согласованию  │           │

│         │                        │сторон.                     │           │

│         │                        │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель и кобальт в сумме,  │    96     │

│         │                        │не менее                    │           │

│         │                        │ кремний                    │     0,25  │

│         │                        │ магний                     │     0,12  │

│         │                        │ кальций                    │     0,16  │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 3 │ Лом и отходы низколеги-│ Не содержат других металлов│           │

│         │рованных сплавов никеля:│и сплавов.                  │           │

│         │полуфабрикаты для       │ Содержание металлов,       │    97     │

│         │электронной техники.    │% масс., не менее           │           │

│         │         Марки:         │ Засоренность, % масс.,     │     3     │

│         │НВ3; НВ3в; НВМг3-0,05в; │не более                    │           │

│         │      НВМг3-0,08в       │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель и кобальт в сумме,  │    96     │

│         │                        │не менее                    │           │

│         │                        │ магний                     │     0,1   │

│         │                        │ вольфрам                   │     3,5   │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 4 │ Лом и отходы никелевых │ Не содержат других металлов│           │

│         │сплавов, содержащих     │и сплавов.                  │           │

│         │марганец: радиолампы,   │ Содержание металлов,       │    97     │

│         │термопары.              │% масс., не менее           │           │

│         │         Марки:         │ Засоренность, % масс.,     │     3     │

│         │НМц2,5; НМц5; НМцАК2-2-1│не более                    │           │

│         │                        │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │                        │не более                    │           │

│         │                        │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель и кобальт в сумме,  │    92,6   │

│         │                        │не менее                    │           │

│         │                        │ марганец, не более         │     5,4   │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 5 │ Лом и отходы никелевых │ Не содержат других металлов│           │

│         │сплавов, содержащих     │и сплавов.                  │           │

│         │хром: термопары,        │ Содержание металлов,       │    97     │

│         │компенсационные провода.│% масс., не менее           │           │

│         │         Марки:         │ Засоренность, % масс.,     │     3     │

│         │       НХ9,5; НХ9       │не более                    │           │

│         │                        │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель и кобальт в сумме,  │    86,6   │

│         │                        │не менее                    │           │

│         │                        │ хром, не более             │    10     │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 6 │ Лом и отходы медно-    │ В пакетах или россыпью.    │           │

│         │никелевых сплавов:      │ Не содержат других металлов│           │

│         │термопары,              │и сплавов.                  │           │

│         │компенсационные провода,│ Содержание металлов,       │    97     │

│         │конденсаторные трубы    │% масс., не менее           │           │

│         │маслоохладителей,       │ Засоренность, % масс.,     │     3     │

│         │трубные доски           │не более                    │           │

│         │кондиционеров,          │ Размеры пакета, мм,        │700x400x400│

│         │трубопроводы, детали    │не более                    │           │

│         │для электротехники      │ Масса пакета, кг, не более │   250     │

│         │и приборостроения,      │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │плоскотрубные изделия   │не более                    │           │

│         │и сварные конструкции   │ Пакетированный материал    │           │

│         │для судостроения,       │поставляется по согласованию│           │

│         │плакировочный материал  │сторон.                     │           │

│         │для медицинских         │ Химический состав          │           │

│         │инструментов, пружины   │представительной пробы,     │           │

│         │реле, столовые приборы, │% масс.:                    │           │

│         │художественные изделия  │ никель и кобальт в сумме,  │     0,57  │

│         │(штамповки и чеканки).  │не менее                    │           │

│         │         Марки:         │ медь, не менее             │    27     │

│         │МНМц43-0,5; МНМц40-1,5; │                            │           │

│         │  МНЖМц30-1-1; МНЖ5-1;  │                            │           │

│         │ МН19; МН16; МНЦ15-20;  │                            │           │

│         │  МНА6-1,5; МНМц3-12;   │                            │           │

│         │  МНМЦАЖ3-12-0,3-0,3;   │                            │           │

│         │МН0,6; НМЖМЦ28-2,5-1,5; │                            │           │

│         │ МН95-5; МНЦС16-29-1,8; │                            │           │

│         │ МНЖКТ5-1-0,2-0,2; МН25 │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 7 │ Лом и отходы           │ Не содержат других металлов│           │

│         │нейзильбера: приборы    │и сплавов.                  │           │

│         │точной механики,        │ Содержание металлов,       │    97     │

│         │техническая посуда.     │% масс., не менее           │           │

│         │         Марки:         │ Засоренность, % масс.,     │     3     │

│         │МНЦ15-20; МНЦС16-29-1,8 │не более                    │           │

│         │                        │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │                        │не более                    │           │

│         │                        │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель и кобальт в сумме,  │    13,5   │

│         │                        │не менее                    │           │

│         │                        │ цинк, не менее             │    18     │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 8 │ Стружка никеля         │ Не содержит других металлов│           │

│         │и никелевых сплавов     │и сплавов, в том числе      │           │

│         │                        │и нейзильбера.              │           │

│         │                        │ Содержание металлов,       │    97     │

│         │                        │% масс., не менее           │           │

│         │                        │ Засоренность (влага и      │     3     │

│         │                        │масло), % масс., не более   │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 9 │ Стружка нейзильбера    │ Не содержит других металлов│           │

│         │                        │и сплавов.                  │           │

│         │                        │ Содержание металлов,       │    88     │

│         │                        │% масс., не менее           │           │

│         │                        │ Засоренность (влага и      │    12     │

│         │                        │масло), % масс., не более   │           │

│         │                        │ Крупность, мм, не менее    │     6,3   │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 10│ Шлаки, съемы, печные   │ Содержание металлов,       │    20     │

│         │выломки, подины печей,  │% масс., не менее           │           │

│         │катодные крючки         │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │с наросшим никелем      │не более                    │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 11│ Лом и отходы           │ Не содержат других металлов│           │

│         │жаростойкой хромо-      │и сплавов.                  │           │

│         │никелевой стали: печные │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │конвейеры, ящики        │не более                    │           │

│         │для цементации и другие │ Химический состав          │           │

│         │детали термических      │представительной пробы,     │           │

│         │печей; детали,          │% масс.:                    │           │

│         │работающие при высоких  │ никель                     │  12 - 15  │

│         │температурах в слабо    │ хром                       │  19 - 25  │

│         │нагруженном состоянии.  │ кремний, не более          │     3,0   │

│         │         Марки:         │ вольфрам, не более         │     0,2   │

│         │  18Х20Н13, 06Х20Н14С,  │ молибден, не более         │     0,3   │

│         │08Х20Н14С2, 12Х20Н14С2, │ ванадий, не более          │     0,2   │

│         │12Х20Н14С2, 20Х20Н14С2, │                            │           │

│         │20Х23Н13, Св-7Х25Н12Г2Т,│                            │           │

│         │ Св-07Х25Н13, 06Х25Н12Т │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 12│ Лом и отходы сталей    │ Не содержат других металлов│           │

│         │коррозионно-стойких,    │и сплавов.                  │           │

│         │легированных хромом,    │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │никелем и их            │не более                    │           │

│         │соединениями: трубы,    │ Химический состав          │           │

│         │детали печной арматуры, │представительной пробы,     │           │

│         │теплообменники, муфели, │% масс.:                    │           │

│         │реторты, патрубки,      │ никель                     │   8 - 13  │

│         │коллекторы выхлопных    │ хром                       │  17 - 19  │

│         │систем, электроды       │ медь, не более             │     0,3   │

│         │искровых зажигательных  │ кремний, не более          │     0,8   │

│         │свечек, сварные аппараты│ титан, не более            │     0,8   │

│         │и посудины химического  │ фосфор, не более           │     0,035 │

│         │машиностроения; сварные │ вольфрам, не более         │     0,2   │

│         │аппараты и посудины,    │ молибден, не более         │     0,3   │

│         │которые работают в      │ марганец, не более         │     2     │

│         │разбавленных растворах  │                            │           │

│         │кислот, щелочей и солей;│                            │           │

│         │разные детали, которые  │                            │           │

│         │работают при            │                            │           │

│         │температурах от 196 °C  │                            │           │

│         │до 600 °C в агрессивных │                            │           │

│         │средах.                 │                            │           │

│         │         Марки:         │                            │           │

│         │ От 09Х18Н9 до 17Х18Н9, │                            │           │

│         │  25Х18Н9С2, 04Х18Н10,  │                            │           │

│         │   08Х18Н10, 12Х18Н9,   │                            │           │

│         │  12Х18Н10Т, 03Х18Н11,  │                            │           │

│         │  06Х18Н11, 03Х18Н12,   │                            │           │

│         │  03Х18Н12Т, 08Х18Н12Т  │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 13│ Лом и отходы сталей    │ Не содержат других металлов│           │

│         │коррозионно-стойких     │и сплавов.                  │           │

│         │и жаростойких,          │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │легированных хромом,    │не более                    │           │

│         │никелем и их соедине-   │ Химический состав          │           │

│         │ниями с марганцем,      │представительной пробы,     │           │

│         │алюминием, другими      │% масс.:                    │           │

│         │элементами: приспособ-  │ никель                     │ 6,5 - 9,4 │

│         │ления для крыльев, руля │ хром                       │  14 - 18  │

│         │и кронштейны, судовые   │ алюминий                   │ 0,5 - 1,1 │

│         │валы, которые работают  │ марганец, не более         │     2     │

│         │в морской воде; изделия,│                            │           │

│         │которые работают в      │                            │           │

│         │атмосферных условиях,   │                            │           │

│         │уксуснокислых и других  │                            │           │

│         │солевых средах.         │                            │           │

│         │         Марки:         │                            │           │

│         │   Х17Н7Ю, 09Х17Н7Ю,    │                            │           │

│         │  09Х17Н7Ю1, 09Х15Н8Ю,  │                            │           │

│         │         Х17Н8Ю         │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 14│ Лом и отходы сталей    │ Не содержат других металлов│           │

│         │жаростойких и жаро-     │и сплавов.                  │           │

│         │прочных хромоникелевых  │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │с высоким содержанием   │не более                    │           │

│         │хрома и никеля: поковки,│ Химический состав          │           │

│         │бандажи для работы при  │представительной пробы,     │           │

│         │температуре от 660 °C   │% масс.:                    │           │

│         │до 700 °C, детали камер │ никель                     │  12 - 20  │

│         │сгорания, хомуты,       │ хром                       │  22 - 27  │

│         │подвески и другие детали│ марганец, не более         │     2     │

│         │крепления котлов,       │                            │           │

│         │муфелей для работы      │                            │           │

│         │при температуре 1100 °C,│                            │           │

│         │бесшовные трубы,        │                            │           │

│         │арматура, листовые      │                            │           │

│         │детали (для работы при  │                            │           │

│         │температуре до 1000 °C).│                            │           │

│         │         Марки:         │                            │           │

│         │  20Х23Н18, 10Х23Н18,   │                            │           │

│         │   Х25Н20, 06Х25Н12Т,   │                            │           │

│         │      Св-13Х25Н18,      │                            │           │

│         │    Св-07Х25Н12Г2Т,     │                            │           │

│         │      Св-07Х25Н13,      │                            │           │

│         │    Св-08Х25Н20С3Г1,    │                            │           │

│         │     Св-30Х25Н16Г7      │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 15│ Лом и отходы сталей    │ Не содержат других металлов│           │

│         │коррозионно-стойких,    │и сплавов.                  │           │

│         │жаростойких и жаро-     │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │прочных хромоникелево-  │не более                    │           │

│         │молибденовых и хромо-   │ Химический состав          │           │

│         │никелевониобиевых:      │представительной пробы,     │           │

│         │сварные конструкции,    │% масс.:                    │           │

│         │крепежные детали,       │ никель                     │10,5 - 14  │

│         │работающие в средах     │ хром                       │  15 - 18  │

│         │повышенной агрессивности│ титан                      │ 0,5 - 0,7 │

│         │при температуре 600 °C. │ молибден                   │ 1,8 - 4,0 │

│         │Лопатки газодувок,      │                            │           │

│         │заклепки, поковки       │                            │           │

│         │дисков, покрышки, валы  │                            │           │

│         │и другие детали         │                            │           │

│         │компрессорных машин;    │                            │           │

│         │детали турбин; болты,   │                            │           │

│         │трубы паронагревателей  │                            │           │

│         │и трубопроводов высокого│                            │           │

│         │давления и              │                            │           │

│         │пароустановок; сварные  │                            │           │

│         │конструкции, работающие │                            │           │

│         │в условиях действия     │                            │           │

│         │фосфорной, серной,      │                            │           │

│         │уксусной кислот; цельно-│                            │           │

│         │тянутые трубы силовых   │                            │           │

│         │установок; детали       │                            │           │

│         │и изделия, которые      │                            │           │

│         │сваривают точечной      │                            │           │

│         │сваркой и подвергают    │                            │           │

│         │термообработке.         │                            │           │

│         │         Марки:         │                            │           │

│         │      08Х17Н13М2Т,      │                            │           │

│         │      10Х17Н13М2Т,      │                            │           │

│         │10Х17Н13М3Т, 06Х17Н13М3,│                            │           │

│         │      08Х16Н13М2Б,      │                            │           │

│         │      03Х16Н15М3Б,      │                            │           │

│         │      04Х16Н15М3Б,      │                            │           │

│         │      06Х16Н15М3Б,      │                            │           │

│         │      09Х16Н15М3Б,      │                            │           │

│         │08Х16Н13М2Б, 08Х18Н12Б, │                            │           │

│         │  09Х14Н16Б, 1Х14Н16БР  │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 16│ Лом и отходы сталей    │ Не содержат других металлов│           │

│         │никелевых с высоким     │и сплавов.                  │           │

│         │содержанием никеля:     │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │сердечники междуламповых│не более                    │           │

│         │и малогабаритных силовых│ Химический состав          │           │

│         │трансформаторов,        │представительной пробы,     │           │

│         │дроссели, реле и детали │% масс.:                    │           │

│         │магнитных цепей;        │ никель                     │38,0 - 41,5│

│         │сердечники помехо-      │ медь, не более             │     0,2   │

│         │подавляющих проводов    │ фосфор, не более           │     0,02  │

│         │зажигания автомобилей,  │                            │           │

│         │пружины                 │                            │           │

│         │герметизированных       │                            │           │

│         │магнитоуправляющих      │                            │           │

│         │контактов; конструкции и│                            │           │

│         │трубопроводы, работающие│                            │           │

│         │при низких температурах.│                            │           │

│         │         Марки:         │                            │           │

│         │ 39Н, 40Н, 42Н, 25Н10,  │                            │           │

│         │        36Н, 43Н        │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 17│ Лом и отходы сталей    │ Не содержат других металлов│           │

│         │жаропрочных,            │и сплавов.                  │           │

│         │легированных хромом,    │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │никелем и вольфрамом:   │не более                    │           │

│         │паронагреватели и       │ Химический состав          │           │

│         │трубопроводы силовых    │представительной пробы,     │           │

│         │установок, цельнотянутые│% масс.:                    │           │

│         │трубы силовых установок;│ никель                     │  18 - 20  │

│         │детали и изделия,       │ хром                       │  13 - 15  │

│         │которые сваривают       │ вольфрам                   │ 2,0 - 2,8 │

│         │точечной сваркой        │ ниобий                     │ 0,9 - 1,3 │

│         │и подвергают            │                            │           │

│         │термообработке.         │                            │           │

│         │         Марки:         │                            │           │

│         │     09Х14Н19И2БР,      │                            │           │

│         │     09Х14Н19В2БР1      │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 18│ Лом и отходы сталей    │ Не содержат других металлов│           │

│         │коррозионно-стойких     │и сплавов.                  │           │

│         │хромоникелевых с бором: │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │детали и изделия,       │не более                    │           │

│         │работающие при высоких  │ Химический состав          │           │

│         │температурах и в        │представительной пробы,     │           │

│         │условиях действия       │% масс.:                    │           │

│         │агрессивных сред.       │ никель                     │  14 - 16  │

│         │         Марки:         │ хром                       │  16 - 19  │

│         │    015Х18Н15Р09-ВД,    │ бор                        │0,08 - 0,50│

│         │    015Х18Н15Р13-ВД,    │ фосфор, не более           │     0,02  │

│         │    015Х18Н15Р17-ВД,    │                            │           │

│         │    015Х18Н15Р22-ВД,    │                            │           │

│         │    015Х18Н15Р26-ВД,    │                            │           │

│         │    015Х18Н15Р30-ВД     │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 19│ Лом и отходы           │ Не содержат других металлов│           │

│         │двухслойных сталей.     │и сплавов.                  │           │

│         │         Марки:         │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │       Ст3сп, 10        │не более                    │           │

│         │                        │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель и кобальт в сумме   │ 6,8 - 8,5 │

│         │                        │ свинец, не более           │     0,002 │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 20│ Лом и отходы чугунов   │ Не содержат других металлов│           │

│         │с высоким содержанием   │и сплавов.                  │           │

│         │никеля: насосы, вентили,│ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │другие детали           │не более                    │           │

│         │нефтедобывающей,        │ Химический состав          │           │

│         │химической и            │представительной пробы,     │           │

│         │нефтеперерабатывающей   │% масс.:                    │           │

│         │промышленности и        │ никель                     │  14 - 21  │

│         │арматуростроения;       │ хром                       │ 0,5 - 3,0 │

│         │вставки гильз цилиндров,│ кремний                    │ 1,4 - 3,5 │

│         │головки поршней, седла  │ марганец                   │ 0,5 - 2,0 │

│         │и направляющие втулки   │ медь                       │ 1,5 - 8,0 │

│         │клапанов, выхлопные     │                            │           │

│         │коллекторы двигателей   │                            │           │

│         │внутреннего сгорания;   │                            │           │

│         │выпускные коллекторы,   │                            │           │

│         │клапанные направляющие, │                            │           │

│         │корпусы турбонагрева-   │                            │           │

│         │телей газовых турбин;   │                            │           │

│         │головки поршней, корпусы│                            │           │

│         │насосов.                │                            │           │

│         │         Марки:         │                            │           │

│         │    ЧН15Д3Ш, ЧН15Д7,    │                            │           │

│         │   ЧН19Х3Ш, ЧН11Г7Ш,    │                            │           │

│         │        ЧН20Д2ХШ        │                            │           │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 21│ Лом и отходы пружин    │ Не содержат других металлов│           │

│         │и крепежных деталей     │и сплавов.                  │           │

│         │печных конвейеров.      │ Масса отдельных кусков кг, │   100     │

│         │         Марки:         │не более                    │           │

│         │ 10Х11Н23Т3МР, ХН30ВМТ, │ Химический состав          │           │

│         │       36Х18Н25С2       │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель                     │  20 - 30  │

│         │                        │ хром                       │  10 - 16  │

│         │                        │ вольфрам, не более         │     6     │

│         │                        │ молибден, не более         │     4     │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 22│ Лом деталей газовых    │ Не содержит других металлов│           │

│         │систем.                 │и сплавов.                  │           │

│         │         Марки:         │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │ХН38ВТ, ХН35ВМТ, ХН35ВТ │не более                    │           │

│         │                        │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель                     │  34 - 39  │

│         │                        │ хром                       │  14 - 23  │

│         │                        │ вольфрам, не более         │     3,5   │

│         │                        │ титан, не более            │     1,2   │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 23│ Лом деталей            │ Не содержит других металлов│           │

│         │газопроводных систем.   │и сплавов.                  │           │

│         │         Марки:         │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │   ХН45МВТЮБР, ХН45Ю    │не более                    │           │

│         │                        │ Химический состав          │           │

│         │                        │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель                     │  43 - 47  │

│         │                        │ хром                       │  14 - 17  │

│         │                        │ алюминий, не более         │     3,9   │

│         │                        │ титан, не более            │     2,2   │

│         │                        │ вольфрам, не более         │     2,3   │

│         │                        │ ниобий, не более           │     1,4   │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 24│ Лом деталей            │ Не содержит других металлов│           │

│         │высокотемпературных     │и сплавов.                  │           │

│         │систем нефтехимического │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │оборудования.           │не более                    │           │

│         │        Марки:          │ Химический состав          │           │

│         │  ХН50ВТЮБ, ХН57МВТЮ,   │представительной пробы,     │           │

│         │  ХН55ВМТКЮ, Х35Н50ВМ   │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель                     │  48 - 57  │

│         │                        │ хром                       │  17 - 35  │

│         │                        │ вольфрам, не более         │     6,5   │

│         │                        │ ниобий, не более           │     2,8   │

│         │                        │ молибден, не более         │     6,0   │

│         │                        │ алюминий, не более         │     5,0   │

│         │                        │ кобальт, не более          │    16,0   │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 25│ Лом и отходы дисков    │ Не содержат других металлов│           │

│         │и лопаток турбин.       │и сплавов.                  │           │

│         │         Марки:         │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │    ХН70Ю, ХН62МВКЮ,    │не более                    │           │

│         │  ХН62МБВЮ, ХН65ВМТЮ,   │ Химический состав          │           │

│         │     ХН60Ю, ХН60ВТ      │представительной пробы,     │           │

│         │                        │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель                     │  55 - 68  │

│         │                        │ хром                       │ 8,5 - 29  │

│         │                        │ титан, не более            │     2,9   │

│         │                        │ вольфрам, не более         │    16,0   │

│         │                        │ молибден, не более         │    11,5   │

│         │                        │ алюминий, не более         │     4,9   │

│         │                        │ ниобий, не более           │     5,0   │

├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

│Никель 26│ Лом и отходы дисков    │ Не содержат других металлов│           │

│         │и лопаток турбин,       │и сплавов.                  │           │

│         │деталей газопроводных   │ Масса отдельных кусков, кг,│   100     │

│         │систем, труб.           │не более                    │           │

│         │         Марки:         │ Химический состав          │           │

│         │    Х20Н80, ХН77ТЮР,    │представительной пробы,     │           │

│         │     ХН73МБТЮ, ХН78     │% масс.:                    │           │

│         │                        │ никель                     │  72 - 78  │

│         │                        │ хром                       │  13 - 23  │

│         │                        │ молибден, не более         │     3,2   │

│         │                        │ ниобий, не более           │     2,2   │

│         │                        │ титан, не более            │     2,8   │

├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┤

│    Примечание. Металлолом  легированных  сталей  и  сплавов,  которые  по │

│химическому составу  не могут быть отнесены  к  видам  таблицы  11,  нужно │

│собирать  и  поставлять   по  маркам   в   соответствии   с   нормативными │

│документами.                                                               │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 12

Лом и отходы олова и оловянно-свинцовых сплавов

┌────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┐

│Вид     │     Характеристика     │           Показатель           │Норма │

│металло-│                        │                                │      │

│лома    │                        │                                │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 1 │ Лом и кусковые отходы  │ Не содержат других цветных     │      │

│        │олова: прутки,          │металлов и сплавов.             │      │

│        │проволока, лента,       │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│        │подшипники.             │не менее                        │      │

│        │         Марки:         │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│        │ ОВЧ-000, О1, О1пч, О2, │ Размеры отдельных кусков, мм,  │200   │

│        │         О3, О4         │не более                        │      │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ олово, не менее                │ 96,43│

│        │                        │ висмут, не более               │  0,1 │

│        │                        │ сурьма, не более               │  0,5 │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 2 │ Лом и кусковые отходы  │ Не содержат других цветных     │      │

│        │оловянных баббитов:     │металлов и сплавов.             │      │

│        │подшипники для дизелей, │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│        │турбин, гребных валов   │не менее                        │      │

│        │и др.                   │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│        │         Марки:         │ Размеры отдельных кусков, мм,  │200   │

│        │     Б88, Б83, Б83С     │не более                        │      │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ олово, не менее                │ 80,9 │

│        │                        │ сурьма, не более               │ 12,0 │

│        │                        │ медь, не более                 │  6,5 │

│        │                        │ кадмий, не более               │  1,2 │

│        │                        │ никель, не более               │  0,25│

│        │                        │ свинец, не более               │  1,5 │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 3 │ Лом и кусковые отходы  │ Не содержат других цветных     │      │

│        │оловянно-свинцовых      │металлов и сплавов.             │      │

│        │сплавов с высоким       │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│        │содержанием свинца:     │не менее                        │      │

│        │типографский шрифт,     │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│        │подшипники (баббиты),   │ Размеры отдельных кусков, мм,  │200   │

│        │припои.                 │не более                        │      │

│        │         Марки:         │ Химический состав              │      │

│        │Б16, БН, БС6, БКА, БК2, │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │ БК2Ш, НТ, Н2, Ш1, П1,  │ олово, не менее                │  1,5 │

│        │П2, Ш2, Ст1, Ст2, Нт, У,│ сурьма, не более               │ 17,0 │

│        │  К1, К2, Мн, Лн, ЛнГ,  │ медь, не более                 │  2,0 │

│        │ Гс, все марки припоев  │ никель, не более               │  0,5 │

│        │   оловянно-свинцовых   │ свинец, не более               │ 63   │

│        │        сплавов         │ висмут, не более               │  0,1 │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 4 │ Катодные крючки и сетки│ Не содержат других цветных     │      │

│        │из ванн лужения         │металлов и сплавов.             │      │

│        │                        │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│        │                        │не менее                        │      │

│        │                        │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 5 │ Стружка олова          │ Не содержит других металлов    │      │

│        │и оловянно-свинцовых    │и сплавов.                      │      │

│        │сплавов.                │ Содержание металлов, % масс.,  │ 96   │

│        │         Марки:         │не менее                        │      │

│        │ ОВЧ-000, О1, О1пч, О2, │ Засоренность, % масс., не более│  4   │

│        │ О3, О4, Б88, Б83, Б83С │ в том числе железом, %,        │  1,5 │

│        │                        │не более                        │      │

│        │                        │ Химический состав              │      │

│        │                        │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ олово, не менее                │ 80   │

│        │                        │ свинец, не более               │  1,5 │

│        │                        │ висмут, не более               │  0,1 │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 6 │ Стружка оловянно-      │ Не содержит других металлов    │      │

│        │свинцовых сплавов       │и сплавов.                      │      │

│        │смешанная.              │ Содержание металлов, % масс.,  │ 95   │

│        │         Марки:         │не менее                        │      │

│        │ Б16, БН, БС6, НТ, Н2,  │ Засоренность, % масс., не более│  5   │

│        │  Ш1, П1, П2, Ш2, Ст1,  │ в том числе железом, %,        │  1,5 │

│        │Ст2, Нт, У, К1, К2, Мн, │не более                        │      │

│        │ Лн, ЛнГ, Гс, БКА, БК2, │ Химический состав              │      │

│        │          БК2Ш          │представительной пробы, % масс.:│      │

│        │                        │ олово, не менее                │  5,5 │

│        │                        │ сурьма, не более               │ 17,0 │

│        │                        │ медь, не более                 │  2,0 │

│        │                        │ никель, не более               │  0,5 │

│        │                        │ свинец, не более               │ 63   │

│        │                        │ висмут, не более               │  0,1 │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 7 │ Лом и отходы белой     │ Не содержат других цветных     │      │

│        │жести                   │металлов и сплавов.             │      │

│        │                        │ По согласованию сторон.        │      │

│        │                        │ Содержание олова, % масс.,     │  3   │

│        │                        │не менее                        │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 8 │ Лом и отходы консервных│ Не содержат других цветных     │      │

│        │банок и луженой тары    │металлов и сплавов.             │      │

│        │                        │ По согласованию сторон.        │      │

│        │                        │ Содержание олова, % масс.,     │  1   │

│        │                        │не менее                        │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 9 │ Изгари, съемы, порошки │ По согласованию сторон.        │      │

│        │с припоев               │ Не содержат других цветных     │      │

│        │                        │металлов и сплавов.             │      │

│        │                        │ Содержание металлов, % масс.,  │ 95   │

│        │                        │не менее                        │      │

│        │                        │ Засоренность, % масс., не более│  5   │

│        │                        │ Содержание олова, % масс.,     │ 60   │

│        │                        │не менее                        │      │

├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Олово 10│ Шламы, шлаки и прочие  │ По согласованию сторон.        │      │

│        │отходы, содержащие олово│ Содержание металлов, % масс.,  │ 85   │

│        │                        │не менее                        │      │

│        │                        │ Засоренность, % масс., не более│ 15   │

│        │                        │ в том числе железом, %         │  8   │

│        │                        │ Содержание олова, % масс.,     │  1   │

│        │                        │не менее                        │      │

└────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────┘

Таблица 13

Отходы ртути и ее соединений

┌───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┐

│  Вид  │     Характеристика      │           Показатель           │Норма │

├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Ртуть 1│ Ртуть отработанная      │ Содержание ртути, % масс.,     │ 95   │

│       │металлическая, вылитая из│не менее                        │      │

│       │вышедших из эксплуатации │ Засоренность растворенными     │  5   │

│       │выпрямителей и приборов. │металлами, органическими        │      │

│       │         Марки:          │соединениями и механическими    │      │

│       │     Р0, Р1, Р2, Р3      │примесями, % масс., не более    │      │

├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Ртуть 2│ Ртуть отработанная      │ Содержание ртути, % масс.,     │ 70   │

│       │металлическая в приборах,│не менее                        │      │

│       │вышедших из пользования, │ Засоренность растворенными     │ 30   │

│       │в том числе термометрах  │металлами, % масс., не более    │      │

├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Ртуть 3│ Твердые отходы ртути    │ Содержание ртути, % масс.,     │ 30   │

│       │фармацевтических и       │не менее                        │      │

│       │химических производств с │ Засоренность, % масс., не более│ 70   │

│       │включениями металлической│                                │      │

│       │ртути                    │                                │      │

├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Ртуть 4│ Кусковые ртутьсодержащие│ Содержание ртути, % масс.,     │  2   │

│       │отходы                   │не менее                        │      │

│       │машиностроительного,     │                                │      │

│       │электротехнического      │                                │      │

│       │и других производств.    │                                │      │

│       │ Ртутно-окисные элементы │                                │      │

├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Ртуть 5│ Шламы ртутьсодержащие   │ Твердые, однородные            │      │

│       │различных производств,   │по крупности.                   │      │

│       │содержащие металлическую │ Содержание ртути, % масс.,     │  0,5 │

│       │ртуть и соединения ртути,│не менее                        │      │

│       │выломки полов, футеровки │ Содержание влаги в шламах,     │ 30   │

│       │                         │% масс., не более               │      │

├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Ртуть 6│ Лампы с ртутным         │ Содержание ртути, % масс.,     │  0,3 │

│       │наполнителем. Растворы,  │не менее                        │      │

│       │содержащие ртуть,        │                                │      │

│       │и прочие отходы ртути    │                                │      │

└───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────┘

Таблица 14

Лом и отходы свинца и его сплавов

┌─────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┐

│Вид ме-  │    Характеристика     │           Показатель           │Норма │

│таллолома│                       │                                │      │

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 1 │ Отходы кусковые       │ Не содержат другие цветные     │      │

│ (Racks) │из нелегированного     │металлы и сплавы.               │      │

│   <*>   │свинца: отходы плит,   │ Содержание металлов, % масс.,  │ 97   │

│         │лент, листов, труб,    │не менее                        │      │

│         │ролей, проволоки.      │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│         │        Марки:         │ Химический состав              │      │

│         │ С0000, С000, С00, С0, │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │ С1, С1С, С2, С2С, С3С │ свинец, не менее               │ 99   │

│         │                       │ сурьма, мышьяк и олово в сумме,│  0,25│

│         │                       │не более                        │      │

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 2 │ Лом нелегированного   │ Не содержит другие цветные     │      │

│         │свинца: плит, лент,    │металлы и сплавы.               │      │

│         │листов, труб, ролей,   │ Содержание металла, % масс.,   │ 97   │

│         │проволоки.             │не менее                        │      │

│         │        Марки:         │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│         │ С0000, С000, С00, С0, │ в том числе железом, %         │  1   │

│         │ С1, С1С, С2, С2С, С3С │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 99   │

│         │                       │ сурьма, мышьяк и олово в сумме,│  0,25│

│         │                       │не более                        │      │

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 3 │ Отходы кусковые свинца│ Не содержат другие цветные     │      │

│         │сурьмянистого          │металлы и сплавы.               │      │

│         │от производства        │ Содержание металла, % масс.,   │ 95   │

│         │кабельной оболочки,    │не менее                        │      │

│         │облицовки химических   │ Засоренность, % масс., не более│  5   │

│         │сооружений             │ Химический состав              │      │

│         │и аппаратуры;          │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │производства профилей, │ свинец, не менее               │ 88   │

│         │вентилей, труб, дроби, │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │типографских сплавов,  │ висмут, не более               │  0,03│

│         │фасонного литья.       │                                │      │

│         │        Марки:         │                                │      │

│         │ ССу, ССу8, ССу10, УС, │                                │      │

│         │УСМ, ССуА, ССу1, ССу2, │                                │      │

│         │   Су3, ССуМТ, ССуМ,   │                                │      │

│         │     ССуМОЕ, ССуМ2     │                                │      │

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 4 │ Лом свинца            │ Не содержит другие цветные     │      │

│         │сурьмянистого от       │металлы и сплавы.               │      │

│         │производства кабельной │ Содержание металла, % масс.,   │ 90   │

│         │оболочки, облицовки    │не менее                        │      │

│         │химических сооружений  │ Засоренность, % масс., не более│ 10   │

│         │и аппаратуры;          │ в том числе железом, %         │  3   │

│         │производства профилей, │ Химический состав              │      │

│         │вентилей, труб, дроби, │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │типографских сплавов,  │ свинец, не менее               │ 88   │

│         │фасонного литья.       │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │        Марки:         │ висмут, не более               │  0,03│

│         │ ССу, ССу8, ССу10, УС, │                                │      │

│         │УСМ, ССуА, ССу1, ССу2, │                                │      │

│         │   Су3, ССуМТ, ССуМ,   │                                │      │

│         │     ССуМОЕ, ССуМ2     │                                │      │

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 5 │ Отходы кусковые       │ Не содержат другие цветные     │      │

│         │от кальциевых баббитов,│металлы и сплавы.               │      │

│         │применяемые для заливки│ Содержание металла, % масс.,   │ 93   │

│         │подшипников скольжения.│не менее                        │      │

│         │        Марки:         │ Засоренность, % масс., не более│  7   │

│         │ БКА, БК2, БК2Ш, БК2Ц  │ в том числе железом, %         │  3   │

│         │                       │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 94   │

│         │                       │ кальций, не более              │  1,15│

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 6 │ Лом кальциевых        │ Не содержит другие цветные     │      │

│ (Roses) │баббитов.              │металлы и сплавы.               │      │

│   <*>   │        Марки:         │ Содержание металла, % масс.,   │ 85   │

│         │ БКА, БК2, БК2Ш, БК2Ц  │не менее                        │      │

│         │                       │ Засоренность, % масс., не более│ 15   │

│         │                       │ в том числе железом, %         │  5   │

│         │                       │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 94   │

│         │                       │ кальций, не более              │  1,15│

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 7 │ Лом и кусковые отходы │ Не содержат другие цветные     │      │

│         │смешанные:             │металлы и сплавы.               │      │

│         │нелегированный свинец, │ Содержание металла, % масс.,   │ 85   │

│         │сурьмянистый свинец    │не менее                        │      │

│         │и кальциевые баббиты.  │ Засоренность, % масс., не более│ 15   │

│         │        Марки:         │ в том числе железом, %         │  5   │

│         │       см. виды        │ Химический состав              │      │

│         │  Свинец 1 - Свинец 6  │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 80   │

│         │                       │ кальций, не более              │  1,15│

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 8 │ Стружка свинца        │ Не содержит другие цветные     │      │

│         │и свинцовых сплавов.   │металлы и сплавы.               │      │

│         │        Марки:         │ Содержание металла, % масс.,   │ 97   │

│         │ С0000, С000, С00, С0, │не менее                        │      │

│         │ С1, С1С, С2, С2С, С3С │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│         │                       │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 99,3 │

│         │                       │ сурьма, не более               │  0,25│

│         │                       │ медь, не более                 │  0,1 │

│         │                       │ олово, не более                │  0,1 │

│         │                       │ магний, не более               │  0,1 │

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 9 │ Стружка сурьмянистого │ Не содержит другие цветные     │      │

│         │свинца и баббитов.     │металлы и сплавы.               │      │

│         │        Марки:         │ Содержание металла, % масс.,   │ 90   │

│         │ ССу, ССу8, ССу10, УС, │не менее                        │      │

│         │УСМ, ССуА, ССу1, ССу2, │ Засоренность, % масс., не более│ 10   │

│         │  ССу3, ССуМТ, ССуМ,   │ в том числе железом, %         │  3   │

│         │  ССуМОЕ, ССуМ2, БКА,  │ Химический состав              │      │

│         │    БК2, БК2Ш, БК2Ц    │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 86   │

│         │                       │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │                       │ кальций, не более              │  1,15│

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 10│ Лом свинцовых         │ Неразделанный, с электролитом. │      │

│ (Rains) │аккумуляторов и        │ Содержание металлов, % масс.,  │ 50   │

│   <*>   │аккумуляторных батарей │не менее                        │      │

│         │в эбонитовых           │ Засоренность, % масс., не более│ 50   │

│         │моноблоках.            │ Химический состав              │      │

│         │        Марки:         │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │ С0000, С000, С00, С0, │ свинец, не менее               │ 87   │

│         │   С1, С2, С3, ССу8,   │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │ ССу10, УС, УСМ, ССуА, │ висмут, не более               │  0,03│

│         │   ССу3, ССуМТ, ССу1   │                                │      │

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 11│ Лом свинцовых         │ Неразделанный, с электролитом. │      │

│ (Rains) │аккумуляторов и        │ Содержание металлов, % масс.,  │ 55   │

│   <*>   │аккумуляторных батарей │не менее                        │      │

│         │в термопластовых       │ Засоренность, % масс., не более│ 45   │

│         │моноблоках.            │ Химический состав              │      │

│         │        Марки:         │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │ С0000, С000, С00, С0, │ свинец, не менее               │ 87   │

│         │   С1, С2, С3, ССу8,   │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │ ССу10, УС, УСМ, ССуА, │ висмут, не более               │  0,03│

│         │   ССу3, ССуМТ, ССу1   │                                │      │

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 12│ Лом свинцовых         │ Неразделанный, с электролитом. │      │

│ (Rains) │аккумуляторов и        │ Содержание металлов, % масс.,  │ 55   │

│   <*>   │аккумуляторных батарей │не менее                        │      │

│         │в полипропиленовых     │ Засоренность, % масс., не более│ 45   │

│         │моноблоках.            │ Химический состав              │      │

│         │        Марки:         │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │ С0000, С000, С00, С0, │ свинец, не менее               │ 87   │

│         │   С1, С2, С3, ССу8,   │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │ ССу10, УС, УСМ, ССуА, │ висмут, не более               │  0,03│

│         │   ССу3, ССуМТ, ССу1   │                                │      │

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 13│ Лом свинцовых         │ Неразделанный, с электролитом. │      │

│         │аккумуляторов и        │ Содержание металлов, % масс.,  │ 50   │

│         │аккумуляторных батарей │не менее                        │      │

│         │смешанный              │ Засоренность, % масс., не более│ 50   │

│         │                       │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 87   │

│         │                       │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

│         │                       │ По согласованию сторон         │      │

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 14│ Лом и кусковые отходы │ Без моноблоков, крышек,        │      │

│ (Rails) │свинцовых              │сепараторов, резины.            │      │

│   <*>   │аккумуляторных пластин │ Содержание металла, % масс.,   │ 75   │

│         │                       │не менее                        │      │

│         │                       │ Засоренность, % масс., не более│ 25   │

│         │                       │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 87   │

│         │                       │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 15│ Лом и кусковые отходы │ Без пластин, моноблоков,       │      │

│ (Rakes) │свинцовых              │крышек, сепараторов, резины.    │      │

│   <*>   │аккумуляторных ушек    │ Содержание металла, % масс.,   │ 97   │

│         │                       │не менее                        │      │

│         │                       │ Засоренность, % масс., не более│  3   │

│         │                       │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец, не менее               │ 87   │

│         │                       │ сурьма, не более               │ 12   │

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 16│ Аккумуляторные шламы  │ Содержание металлов, % масс.,  │ 60   │

│         │                       │не менее                        │      │

│         │                       │ Засоренность, % масс., не более│ 40   │

│         │                       │ в том числе влаги, % масс.,    │ 15   │

│         │                       │не более                        │      │

│         │                       │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец и сурьма в сумме,       │ 60   │

│         │                       │не менее                        │      │

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

├─────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼──────┤

│Свинец 17│ Шламы, шлаки, глет,   │ Содержание металлов, % масс.,  │ 10   │

│ (Rents) │паста, съемы, изгари,  │не менее                        │      │

│   <*>   │пыль, зола и прочие    │ Засоренность, % масс., не более│ 30   │

│         │отходы, содержащие     │ в том числе:                   │      │

│         │свинец                 │ влаги, % масс., не более       │ 15   │

│         │                       │ железа, %, не более            │  2   │

│         │                       │ Химический состав              │      │

│         │                       │представительной пробы, % масс.:│      │

│         │                       │ свинец и сурьма в сумме,       │ 10   │

│         │                       │не менее                        │      │

│         │                       │ висмут, не более               │  0,03│

│         │                       │ По согласованию сторон         │      │

├─────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┴──────┤

│    <*>  В  скобках  указаны  наименования   зарубежных   аналогов   вида│

│металлолома. Соответствующие наименования видов указаны  согласно  [1]  и│

│приведены только как справочные.                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 15

Лом и отходы титана и его сплавов

┌───────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┐

│  Вид  │    Характеристика     │          Показатель          │   Норма   │

├───────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Титан 1│ Лом и кусковые отходы │ Лом разделанный. Без черных  │           │

│       │титана нелегированного:│металлов, масла, эмульсий     │           │

│       │корпуса фильтров,      │и влаги.                      │           │

│       │вакуум-фильтров        │ Поверхность должна быть      │           │

│       │и сгустителей,         │неокисленной, без трещин,     │           │

│       │перекачивающая         │подрывов, расслоений.         │           │

│       │и запорная арматура,   │ Содержание металлов, % масс.,│    99     │

│       │емкостная, колонная    │не менее                      │           │

│       │и теплообменная        │ Засоренность, % масс.,       │     1     │

│       │аппаратура,            │не более                      │           │

│       │воздуховоды, газоходы, │ Масса отдельного куска, кг   │ 0,1 - 250 │

│       │трубопроводы, листовая │ Химический состав            │           │

│       │обрезь, высечка        │представительной пробы,       │           │

│       │и обсечка.             │% масс.:                      │           │

│       │        Марки:         │ титан, не менее              │    98     │

│       │     ВТ1-00, ВТ1-0     │ кремний, не более            │     0,1   │

│       │                       │ железо, не более             │     0,25  │

├───────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Титан 2│ Лом и кусковые отходы │ Лом разделанный. Без черных  │           │

│       │титановых сплавов,     │металлов, масла, эмульсий     │           │

│       │которые не содержат    │и влаги.                      │           │

│       │олово: лопатки турбин, │ Поверхность должна быть      │           │

│       │проволока, шатуны,     │неокисленной, без трещин,     │           │

│       │выпускные и впускные   │подрывов, расслоений.         │           │

│       │клапаны, коромысла     │ Содержание металлов, % масс.,│    99     │

│       │клапанов и глушителей  │не менее                      │           │

│       │в дизельных            │ Засоренность, % масс.,       │      1    │

│       │и автомобильных        │не более                      │           │

│       │двигателях, несущие    │ Масса отдельного куска, кг   │ 0,1 - 250 │

│       │конструкции            │ Химический состав            │           │

│       │автомобилей, ходовая   │представительной пробы,       │           │

│       │часть автомобилей,     │% масс.:                      │           │

│       │нагревательные         │ титан, не менее              │    76,8   │

│       │змеевики, двигатели    │ алюминий, не более           │     7,0   │

│       │автомобилей, меди-     │ ванадий, не более            │     5,5   │

│       │цинское оборудование.  │ молибден, не более           │     5,5   │

│       │        Марки:         │ цирконий, не более           │     3,0   │

│       │ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, ВТ5,│ кремний, не более            │     0,4   │

│       │   ВТ5-1, ВТ6, ВТ6С,   │ железо, не более             │     1,5   │

│       │ВТ3-1, ВТ9, ВТ14, ВТ16,│                              │           │

│       │ВТ20, ВТ22, ПТ-7М, ПТ3,│                              │           │

│       │         ПТ-1М         │                              │           │

├───────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Титан 3│ Лом и кусковые отходы │ Лом разделанный. Без черных  │           │

│       │титановых сплавов,     │металлов, масла, эмульсий     │           │

│       │легированные оловом:   │и влаги.                      │           │

│       │горное оборудование    │ Поверхность должна быть      │           │

│       │(перфораторы ручные).  │неокисленной, без трещин,     │           │

│       │        Марки:         │подрывов, расслоений.         │           │

│       │   ВТ5-1, ВТ18У, ТС5   │ Содержание металлов, % масс.,│    99     │

│       │                       │не менее                      │           │

│       │                       │ Засоренность, % масс.,       │     1     │

│       │                       │не более                      │           │

│       │                       │ Масса отдельного куска, кг,  │   250     │

│       │                       │не более                      │           │

│       │                       │ Химический состав            │           │

│       │                       │представительной пробы,       │           │

│       │                       │% масс.:                      │           │

│       │                       │ титан, не менее              │    88,7   │

│       │                       │ алюминий, не более           │     6,0   │

│       │                       │ ванадий, не более            │     1,0   │

│       │                       │ олово, не более              │     3,0   │

│       │                       │ цирконий, не более           │     0,3   │

│       │                       │ кремний, не более            │     0,12  │

│       │                       │ железо, не более             │     0,3   │

├───────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Титан 4│ Листовая обрезь титана│ Без черных металлов, масла,  │           │

│       │и титановых сплавов.   │эмульсий и влаги.             │           │

│       │        Марки:         │ Поверхность должна быть      │           │

│       │ ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0, │неокисленной, без трещин,     │           │

│       │ОТ4-1, ОТ4, ВТ5, ВТ5-1,│подрывов, расслоений.         │           │

│       │ ВТ6, ВТ6С, ВТ3-1, ВТ9,│ Содержание металлов, % масс.,│    99     │

│       │ВТ14, ВТ16, ВТ20, ВТ22,│не менее                      │           │

│       │  ПТ-7М, ПТ3, ПТ-1М,   │ Засоренность, % масс.,       │     1     │

│       │   ВТ5-1, ВТ18У, ТС5   │не более                      │           │

│       │                       │ Размеры куска, мм, не более  │ 60x60x60  │

│       │                       │ Размеры брикета, мм, не более│600x600x600│

│       │                       │ Химический состав            │           │

│       │                       │представительной пробы,       │           │

│       │                       │% масс.:                      │           │

│       │                       │ титан, не менее              │    76,8   │

│       │                       │ алюминий, не более           │     7,0   │

│       │                       │ ванадий, не более            │     5,5   │

│       │                       │ молибден, не более           │     5,5   │

│       │                       │ цирконий, не более           │     3,0   │

│       │                       │ кремний, не более            │     0,4   │

│       │                       │ железо, не более             │     1,5   │

│       │                       │ Брикетированный материал     │           │

│       │                       │поставляют по соглашению      │           │

│       │                       │сторон                        │           │

├───────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Титан 5│ Стружка титана и      │ Без черных металлов,         │           │

│       │титановых сплавов.     │обломков, немагнитных резцов, │           │

│       │        Марки:         │масла, эмульсий и влаги.      │           │

│       │ ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0, │ Без видимых цветов           │           │

│       │ОТ4-1, ОТ4, ВТ5, ВТ5-1,│побежалости.                  │           │

│       │ВТ6, ВТ6С, ВТ3-1, ВТ9, │ Содержание металлов, % масс.,│    99     │

│       │ВТ14, ВТ16, ВТ20, ВТ22,│не менее                      │           │

│       │  ПТ-7М, ПТ3, ПТ-1М,   │ Засоренность, % масс.,       │     1     │

│       │   ВТ5-1, ВТ18У, ТС5   │не более                      │           │

│       │                       │ Длина витка, мм              │  20 - 100 │

│       │                       │ Химический состав            │           │

│       │                       │представительной пробы,       │           │

│       │                       │% масс.:                      │           │

│       │                       │ титан, не менее              │    76,8   │

│       │                       │ алюминий, не более           │     7,0   │

│       │                       │ ванадий, не более            │     5,5   │

│       │                       │ молибден, не более           │     5,5   │

│       │                       │ цирконий, не более           │     3,0   │

│       │                       │ кремний, не более            │     0,4   │

│       │                       │ железо, не более             │     1,5   │

├───────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Титан 6│ Отходы металлурги-    │ По согласованию сторон       │     -     │

│       │ческого производства с │                              │           │

│       │повышенным содержанием │                              │           │

│       │газов или не имеющие   │                              │           │

│       │постоянного химического│                              │           │

│       │состава: огарки, бой   │                              │           │

│       │расходуемых электродов,│                              │           │

│       │донники, "короны"      │                              │           │

│       │литейного производства,│                              │           │

│       │сплески, покрышки и др.│                              │           │

├───────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Титан 7│ Кусковые отходы и     │ По согласованию сторон       │     -     │

│       │листовая обрезь,       │                              │           │

│       │пресс-остатки; слитки  │                              │           │

│       │и полуфабрикаты        │                              │           │

│       │из титановых сплавов,  │                              │           │

│       │забракованные по       │                              │           │

│       │химическому составу или│                              │           │

│       │механическим свойствам │                              │           │

└───────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┘

Таблица 16

Лом и отходы цинка и его сплавов

┌────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────┐

│Вид     │     Характеристика     │          Показатель           │ Норма │

│металло-│                        │                               │       │

│лома    │                        │                               │       │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 1 │ Кусковые отходы        │ Содержание металлов, % масс., │  99   │

│(Screen)│нелегированного цинка:  │не менее                       │       │

│  <*>   │фольга, триерные листы, │ Содержание неметаллических    │   1   │

│        │отходы от штамповки,    │примесей, % масс., не более    │       │

│        │обрезь листов, лент,    │ Не содержит полуды, пайки,    │       │

│        │проволоки, труб, аноды. │ржавчины.                      │       │

│        │         Марки:         │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │ЦВ00, ЦВ0, ЦВ, Ц0А, Ц1  │измерении, мм, не более        │       │

│        │                        │ Масса куска, кг, не более     │ 100   │

│        │                        │ Масса пакета, кг, не более    │ 250   │

│        │                        │ Цинк граверных и печатных     │       │

│        │                        │машин, литографические листы,  │       │

│        │                        │адресографические пластины     │       │

│        │                        │поставляют по согласованию     │       │

│        │                        │сторон.                        │       │

│        │                        │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  99,95│

│        │                        │ свинец, не более              │   0,02│

│        │                        │ кадмий, не более              │   0,01│

│        │                        │ железо, не более              │   0,01│

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 2 │ Лом нелегированного    │ Содержание металлов, % масс., │  98   │

│(Scabs) │цинка: лом цинкового    │не менее                       │       │

│  <*>   │проката, детали авиа-   │ Не содержит полуды, пайки,    │       │

│        │и автоприборов,         │ржавчины и покрытия.           │       │

│        │химические источники    │ Засоренность металлическими   │   2   │

│        │тока; клише             │примесями, % масс., не более   │       │

│        │типографские.           │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │         Марки:         │измерении, мм, не более        │       │

│        │ Ц2, Ц2С, Ц3, Ц3С, Ц1С  │ Масса куска, кг, не более     │ 100   │

│        │                        │ Масса пакета, кг, не более    │ 250   │

│        │                        │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  97,5 │

│        │                        │ свинец, не более              │   2,0 │

│        │                        │ кадмий, не более              │   0,2 │

│        │                        │ железо, не более              │   0,1 │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 3 │ Лом и отходы цинковых  │ Содержание металлов, % масс., │  97   │

│        │сплавов, содержащих     │не менее                       │       │

│        │алюминий и медь: обоймы │ Засоренность безвредными      │   3   │

│        │подшипников, сепараторы │примесями, % масс., не более   │       │

│        │подшипников качения,    │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │снарядные пробки,       │измерении, мм, не более        │       │

│        │вкладыши, втулки        │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

│        │балансирующей подвески, │ Химический состав             │       │

│        │ползунки, червячные     │представительной пробы,        │       │

│        │шестерни, карбюраторы;  │% масс.:                       │       │

│        │сувениры, товары        │ цинк, не менее                │  82   │

│        │народного потребления.  │ алюминий, не более            │  12   │

│        │         Марки:         │ медь, не более                │   5,5 │

│        │ ЦА4, ЦАМ4-1, ЦАМ4-1в,  │ магний, не более              │   0,1 │

│        │   ЦАМ4-3, ЦАМ9-1,5,    │ свинец, не более              │   0,03│

│        │  ЦАМ9-1,5Л, ЦАМ10-5,   │ железо, не более              │   0,15│

│        │       ЦАМ10-5Л         │                               │       │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 4 │ Лом и кусковые отходы  │ Содержание металлов, % масс., │  85   │

│        │цинковых сплавов,       │не менее                       │       │

│        │содержащие алюминий     │ Засоренность безвредными      │  15   │

│        │и медь, с включениями:  │примесями, % масс., не более   │       │

│        │лом биметаллических     │ в том числе железом, %        │   2   │

│        │изделий, отходы         │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │биметаллической ленты.  │измерении, мм, не более        │       │

│        │         Марки:         │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

│        │ ЦА4, ЦАМ4-1, ЦАМ4-3,   │ Химический состав             │       │

│        │   ЦАМ9-1,5, ЦАМ10-5    │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  82   │

│        │                        │ алюминий, не более            │  12   │

│        │                        │ медь, не более                │   5,5 │

│        │                        │ магний, не более              │   0,1 │

│        │                        │ свинец, не более              │   0,03│

│        │                        │ железо, не более              │   0,15│

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 5 │ Продукт дробления      │ Содержание металлов, % масс., │  55   │

│(Scribe)│корпусных, арматурных,  │не менее                       │       │

│  <*>   │декоративных деталей    │ Засоренность, % масс.,        │  45   │

│        │автомобилей и           │не более                       │       │

│        │тракторов: корпусы      │ в том числе свободное железо, │   5   │

│        │карбюраторов, насосы,   │медь, алюминий и др. цветные   │       │

│        │рамы спидометров,       │металлы, %, не более           │       │

│        │решетки радиаторов,     │ Материал содержит другие      │       │

│        │ручки.                  │цветные металлы, мусор, грязь, │       │

│        │         Марки:         │стекло, резину, масло, железо. │       │

│        │   ZnAl4A, ZnAl4Cu1A,   │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │  ZnAl4Cu3A, ZnAl4Cu3,  │измерении, мм, не более        │       │

│        │  ЦА4о, ЦА4, ЦАМ4-1о,   │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

│        │ЦАМ4-1, ЦАМ4-3о, ЦАМ4-3 │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  91,9 │

│        │                        │ алюминий, не более            │   4,3 │

│        │                        │ медь, не более                │   3,5 │

│        │                        │ магний, не более              │   0,1 │

│        │                        │ свинец, не более              │   0,02│

│        │                        │ железо, не более              │   0,1 │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 6 │ Литые блоки или чушки  │ Содержание металлов, % масс., │  90   │

│(Scull) │из цинка: выплавленные  │не менее                       │       │

│  <*>   │литые материалы         │ Засоренность безвредными      │  10   │

│        │на основе цинка         │примесями, % масс., не более   │       │

│        │                        │ Масса блока, кг, не более     │ 100   │

│        │                        │ Поставку блоков осуществляют  │       │

│        │                        │по взаимной договоренности     │       │

│        │                        │сторон.                        │       │

│        │                        │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  97,5 │

│        │                        │ свинец, не более              │   2,0 │

│        │                        │ кадмий, не более              │   0,2 │

│        │                        │ железо, не более              │   0,1 │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 7 │ Лом цинковых сплавов с │ Содержание металлов, % масс., │  90   │

│(Scope) │покрытием, без ржавчины │не менее                       │       │

│  <*>   │                        │ Засоренность безвредными      │  10   │

│        │                        │примесями, % масс., не более   │       │

│        │                        │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │                        │измерении, мм, не более        │       │

│        │                        │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 8 │ Лом и кусковые отходы  │ Содержание металлов, % масс., │  55   │

│        │цинковых сплавов        │не менее                       │       │

│        │смешанные               │ Засоренность безвредными      │  50   │

│        │                        │примесями, % масс., не более   │       │

│        │                        │ в том числе железом, %        │  20   │

│        │                        │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │                        │измерении, мм, не более        │       │

│        │                        │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│ Цинк 9 │ Стружка цинка          │ Содержание металлов, % масс., │  85   │

│        │и цинковых сплавов.     │не менее                       │       │

│        │         Марки:         │ Засоренность безвредными      │  15   │

│        │ЦВ00, ЦВ0, ЦВ, Ц02, Ц0, │примесями, % масс., не более   │       │

│        │ Ц1С, Ц1, Ц2, Ц2С, Ц3,  │ в том числе:                  │       │

│        │   Ц3С, ЦА4, ЦАМ4-1,    │ железом                       │   3   │

│        │   ЦАМ4-3, ЦАМ9-1,5,    │ маслом, влагой и другими      │  12   │

│        │        ЦАМ10-5         │неметаллическими материалами   │       │

│        │                        │ Размер куска в максимальном   │ 1000  │

│        │                        │измерении, мм, не более        │       │

│        │                        │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

│        │                        │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  91,9 │

│        │                        │ алюминий, не более            │   4,3 │

│        │                        │ медь, не более                │   3,5 │

│        │                        │ магний, не более              │   0,1 │

│        │                        │ свинец, не более              │   0,02│

│        │                        │ железо, не более              │   0,1 │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│Цинк 10 │ Гартцинк               │ Содержание металлов, % масс., │  92   │

│ (Seal, │                        │не менее                       │       │

│ Seam)  │                        │ Засоренность безвредными      │   8   │

│  <*>   │                        │примесями, % масс., не более   │       │

│        │                        │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │                        │измерении, мм, не более        │       │

│        │                        │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

│        │                        │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  90   │

│        │                        │ железо, не более              │   5   │

│        │                        │ свинец, не более              │   0,5 │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│Цинк 11 │ Изгарь цинковая,       │ Неоплавленные, без флюсов,    │       │

│(Shelf) │дроссы, съемы           │гладкие, блестящие,            │       │

│  <*>   │                        │без коррозии.                  │       │

│        │                        │ Содержание металлов, % масс., │  70   │

│        │                        │не менее                       │       │

│        │                        │ Засоренность безвредными      │  30   │

│        │                        │примесями, % масс., не более   │       │

│        │                        │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │                        │измерении, мм, не более        │       │

│        │                        │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

│        │                        │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  85   │

│        │                        │ свинец, не более              │   2,0 │

│        │                        │ алюминий, не более            │   1,5 │

│        │                        │ железо, не более              │   1,5 │

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│Цинк 12 │ Изгарь цинково-        │ Содержание металлов, % масс., │  50   │

│        │свинцовая.              │не менее                       │       │

│        │ Порошкообразный        │ Засоренность безвредными      │  50   │

│        │материал с кусковыми    │примесями, % масс., не более   │       │

│        │включениями,            │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │содержащими оксиды,     │измерении, мм, не более        │       │

│        │силикаты и алюминаты    │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

│        │                        │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  30   │

│        │                        │ свинец, не более              │  10   │

│        │                        │ хлор, не более                │   0,5 │

│        │                        │ фтор, не более                │   0,01│

├────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────┤

│Цинк 13 │ Отходы прочие,         │ Содержание металлов, % масс., │  20   │

│        │в том числе лом         │не менее                       │       │

│        │аккумуляторных батарей  │ Засоренность безвредными      │  80   │

│        │                        │примесями, % масс., не более   │       │

│        │                        │ Размер куска в максимальном   │1000   │

│        │                        │измерении, мм, не более        │       │

│        │                        │ Масса куска, кг, не более     │ 250   │

│        │                        │ Химический состав             │       │

│        │                        │представительной пробы,        │       │

│        │                        │% масс.:                       │       │

│        │                        │ цинк, не менее                │  20   │

│        │                        │ хлор, не более                │   0,1 │

│        │                        │ фтор, не более                │   0,01│

├────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────┤

│    <*>   В  скобках  указаны  наименования  зарубежных   аналогов   вида│

│металлолома.  Соответствующие наименования видов указаны согласно  [1]  и│

│приведены только как справочные.                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 17

Отходы биметаллов

| Вид металлолома | Характеристика | Показатель | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| Биметаллы 1 | Отходы стали с плакирующим слоем: алюминий и его сплавы, медь и медные сплавы, никель и никелевые сплавы | По согласованию сторон. Россыпью, в пакетах, рулонах, бухтах, связках, пучках | - |
| Биметаллы 2 | Отходы алюминия и его сплавов с плакирующим слоем: титан, медь, алюминий, силумин, сталь | По согласованию сторон. Россыпью, в пакетах, рулонах, бухтах, связках, пучках | - |
| Биметаллы 3 | Отходы меди и ее сплавов с плакирующим слоем: никель, сталь | По согласованию сторон. Россыпью, в пакетах, рулонах, бухтах, связках, пучках | - |
| Биметаллы 4 | Отходы никеля и его сплавов с плакирующим слоем: алюминий и его сплавы | По согласованию сторон. Россыпью, в пакетах, рулонах, бухтах, связках, пучках | - |
| Биметаллы 5 | Отходы свинца и его сплавов с плакирующим слоем: олово и его сплавы | По согласованию сторон. Россыпью, в пакетах, рулонах, бухтах, связках, пучках | - |
| Биметаллы 6 | Отходы других цветных металлов и сплавов с плакирующим слоем | По согласованию сторон. Россыпью, в пакетах, рулонах, бухтах, связках, пучках | - |

Таблица 18

Сложный лом

┌─────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────┐

│Вид ме-  │     Характеристика      │          Показатель           │Норма│

│таллолома│                         │                               │     │

├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────┤

│   Лом   │ Освинцованный кабель    │ Без брони в бухтах, связках   │     │

│сложный 1│и провода с медными      │или кусках.                    │     │

│         │жилами в полиэтиленовой, │ Содержание цветных металлов,  │56   │

│         │полистирольной и         │% масс., не менее              │     │

│         │резиновой изоляции       │ Длина, м, не более            │ 1,5 │

├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────┤

│   Лом   │ Освинцованный кабель    │ Без брони в бухтах, связках   │     │

│сложный 2│и провода с алюминиевыми │или кусках.                    │     │

│         │жилами в бумажной        │ Содержание цветных металлов,  │82   │

│         │изоляции                 │% масс., не менее              │     │

│         │                         │ Длина, м, не более            │ 1,5 │

├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────┤

│   Лом   │ Кабель с алюминиевой    │ Без брони в бухтах, связках   │     │

│сложный 3│оболочкой и медной жилой │или кусках.                    │     │

│         │                         │ Содержание цветных металлов,  │86   │

│         │                         │% масс., не менее              │     │

│         │                         │ Длина, м, не более            │ 1,5 │

├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────┤

│   Лом   │ Пули свинцовые          │ Рассортированные. Упакованные.│     │

│сложный 4│с мельхиоровой или       │ Масса одного места, кг,       │40   │

│         │биметаллической оболочкой│не менее                       │     │

├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────┤

│   Лом   │ Никель-кадмиевые        │ Неразделанные с электролитом  │     │

│сложный 5│аккумуляторы и           │в стальных и пластмассовых     │     │

│         │аккумуляторные батареи   │банках.                        │     │

│         │                         │ По согласованию сторон.       │     │

│         │                         │ Содержание никеля, % масс.,   │ 9,5 │

│         │                         │не менее                       │     │

├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────┤

│   Лом   │ Никель-железные         │ Неразделанные с электролитом. │     │

│сложный 6│аккумуляторы             │ По согласованию сторон.       │     │

│         │                         │ Содержание никеля, % масс.,   │ 7,0 │

│         │                         │не менее                       │     │

├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────┤

│   Лом   │ Алюминиевый лом и отходы│ По согласованию сторон.       │     │

│сложный 7│после снятия селена      │ Содержание селена, % масс.,   │ 0,05│

│         │                         │не более                       │     │

│         │                         │                               │     │

│         │                         │                               │     │

├─────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────┤

│   Лом   │ Трубка медная           │ Содержание меди, % масс.,     │70   │

│сложный 8│с алюминием              │менее                          │     │

│         │                         │ Содержание алюминия, % масс., │30   │

│         │                         │менее                          │     │

├─────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────┤

│    Примечание. В ломе  и  отходах  алюминия,  покрытого  селеном,  селен│

│должен быть  удален  до  остаточного  содержания  0,05%  масс.  на  месте│

│ломообразования.                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- 8. Требования безопасности

- 8.1. Общие положения

8.1.1. Лом и отходы, которые поставляют на предприятие или отгружают с предприятия, обязательно должны проходить радиационный контроль, проверку на взрывоопасность, контроль засоренности вредными химическими веществами.

8.1.2. Каждое транспортное средство с металлоломом должно сопровождаться документом о радиационной и взрывобезопасности. Форма удостоверения о радиационной и взрывобезопасности лома и отходов цветных металлов и сплавов приведена в Приложении А.

- 8.2. Требования по радиационной безопасности

8.2.1. Радиационное излучение лома и отходов не должно превышать значений, установленных требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

8.2.2. Радиационный контроль металлолома необходимо проводить в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения, а также инструкции по проведению радиационного контроля на предприятии, утвержденной в установленном порядке.

8.2.3. Не допускаются сбор, заготовка и переработка радиоактивно загрязненного лома и отходов цветных металлов и сплавов.

Изъятие, учет и временное хранение радиоактивно загрязненных фрагментов металлолома проводят в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

8.2.4. Дезактивацию лома и отходов, загрязненных радиоактивными веществами, осуществляют специализированные предприятия, имеющие лицензии на проведение данных работ, на основании договоров (соглашений) с предприятиями, осуществляющими операции с металлоломом.

Сбор, заготовку и переработку лома и отходов, которые прошли дезактивацию, можно осуществлять только при наличии соответствующего документа о дезактивации.

8.2.5. Лом и отходы, которые образуются на предприятиях, использующих в производственном процессе радиоактивные вещества, а также транспортные средства, в которых перевозят такой металлолом, должны проходить дезактивацию и сопровождаться документами о дезактивации.

При отсутствии документа о дезактивации предприятия - заготовители не должны принимать такой лом и отходы.

- 8.3. Требования по химической безопасности

8.3.1. При проведении работ с ломом и отходами цветных металлов и сплавов необходимо учитывать: характер влияния на организм человека вредных веществ, выделяющихся и образующихся в процессе заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов и сплавов, класс опасности и предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны и питьевой воде, установленные ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 2874 и указанные в таблице 19.

Таблица 19

Влияние вредных веществ на организм человека

| Наименование металла и его соединений | Характер воздействия на организм человека | Пути проникновения | Класс опас- ности | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | ПДК вредных веществ в питьевой воде, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) | Пыль вызывает раздражение слизистой оболочки глаз, носа, рта, поражение легких (алюминоз легких) | Органы дыхания | III | 2 | 0,5 |
| Вольфрам, вольфрама карбид и силицид | Пыль вызывает нарушение деятельности желудочно- кишечного тракта, раздражение верхних и нижних дыхательных путей. Раны от уколов проволокой заживают с трудом | Органы дыхания | IV | 6 | - |
| Вольфрамо- кобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5% | Пыль вызывает нарушение деятельности желудочно- кишечного тракта, раздражение верхних и нижних дыхательных путей | Органы дыхания | III | 4 | - |
| Кадмий и его неорганические соединения | Пыль вызывает поражение центральной нервной системы, внутренних органов, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, поражение желудочно-кишечного тракта | Органы дыхания | I | 0,05/0,01 | - |
| Кобальт | Пыль вызывает нарушение углеводного обмена, изменение строения и функции щитовидной железы, поражение сердечно- сосудистой системы, пищеварительного тракта Порошкообразные отходы вызывают возникновение острого дерматита | Органы дыхания Кожный покров | II | 0,5 | - |
| Магния хлорат | Пыль вызывает воспалительно-гнойные процессы кожного покрова | Кожный покров | III | 5 | - |
| Медь | Пыль вызывает раздражение верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, функциональные расстройства нервной системы | Органы дыхания, желудочно- кишечный тракт | II | 1,0/0,05 | 1,0 |
| Молибден металлический | Пыль вызывает функциональные нарушения нервной системы, нарушения обменных процессов | Органы дыхания, желудочно- кишечный тракт | III | 3/0,5 | 0,25 |
| Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля | Пыль оказывает токсическое действие, вызывая нарушение центральной нервной системы, снижение кровяного давления, вызывает аллергические заболевания кожи. Пары электролитов, соли оказывают канцерогенное действие (рак бронхов, носа, легких, желудка). Соли оказывают токсическое действие: поражение кожи ("никелевая экзема", "никелевая чесотка") | Органы дыхания, кожный покров | I | 0,05 | - |
| Олово и его оксид <*> | Пыль вызывает заболевание легких, хронический бронхит, дыхательную недостаточность | Органы дыхания | - | - | - |
| Селен аморфный | Соединения ядовитые, вызывают поражение печени, почек и центральной нервной системы; соли вызывают ожоги и дерматиты | Желудочно- кишечный тракт, кожный покров | III | 2 | 0,01 |
| Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | Пыль вызывает нарушение обменных процессов, поражение нервной системы, малокровие, язвенные болезни, нарушение энергетического баланса клетки | Органы дыхания, пищеварительный тракт | I | 0,01/0,005 | 0,03 |
| Титан и его диоксид | Пыль вызывает раздражение органов дыхания | Органы дыхания | IV | 10 | - |
| Цинка оксид | Пыль вызывает заболевание верхних дыхательных путей, изменения в желудочно- кишечном тракте | Органы дыхания, желудочно- кишечный тракт | II | 0,5 | 5,0 |
| Ртуть металлическая | Пары вызывают нарушение кальциевого обмена, изменения крови, снижение защитных функций организма, поражение центральной нервной системы, пищеварительного тракта, верхних дыхательных путей | Органы дыхания, желудочно- кишечный тракт, слизистая оболочка, кожный покров | I | 0,01/0,005 | - |
| Ртути неорганические соединения (по ртути) | Пыль вызывает нарушение кальциевого обмена, изменения крови, снижение защитных функций организма, поражение центральной нервной системы, пищеварительного тракта, верхних дыхательных путей | Органы дыхания, желудочно- кишечный тракт, слизистая оболочка, кожный покров | I | 0,2/0,05 | - |
| Примечание. Классы опасности: I класс опасности - вещества чрезвычайно опасные; II класс опасности - вещества высокоопасные; III класс опасности - вещества умеренно опасные; IV класс опасности - вещества малоопасные. <*> Приведенные данные указаны в справочнике [3]. |  |  |  |  |  |

8.3.2. Показатели микроклимата и допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать общим санитарно-гигиеническим требованиям, установленным ГОСТ 12.1.005. Требования к допускаемому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

8.3.3. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо проводить согласно требованиям ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

Анализ проб воздуха необходимо проводить по методикам, разработанным в соответствии с ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010 и утвержденным Министерством здравоохранения государства - участника Соглашения.

8.3.4. Анализ питьевой воды на содержание алюминия, меди, молибдена необходимо проводить по ГОСТ 18165, ГОСТ 4388, ГОСТ 18308 соответственно, на содержание свинца и цинка - по ГОСТ 18293.

8.3.5. Работы с отходами, содержащими ртуть, необходимо проводить в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

8.3.6. Отходы, содержащие ртуть, должны быть без соединений, обладающих бризантными и радиоактивными свойствами. Отходы ртути, содержащие ядовитые вещества (фтористые, хлористые, мышьяковистые и др.), должны подвергаться нейтрализации заводом-поставщиком.

Запрещено собирать и заготавливать шламы сернокислотных производств, которые содержат ртуть.

8.3.7. При работе с ломом и отходами цветных металлов и сплавов, оказывающими токсичное действие на организм человека, необходимо применять респиратор типа "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028 или аналогичные средства защиты органов дыхания.

При работе с ртутьсодержащими и пылящими отходами необходимо пользоваться фильтрующим противогазовым респиратором марки РПГ-67 с патроном марки Г по ГОСТ 12.4.004 и респиратором "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028. При этом респираторы должны периодически подвергаться демеркуризации и промывке.

8.3.8. Для предотвращения попадания пыли, твердых частиц на слизистую оболочку глаз необходимо пользоваться защитными очками типа ПО-2, ПО-3 по ГОСТ 12.4.013.

8.3.9. При работе с отходами вольфрама, кобальта, магния, никеля, оказывающими аллергическое воздействие, необходимо пользоваться рукавицами по ГОСТ 12.4.010, дерматологическими защитными средствами (профилактические мази, пасты и т.п.) по ГОСТ 12.4.068. Допускается применять другие профилактические пасты и мази по рекомендации органов государственного санитарного надзора.

При работе с отходами кадмия необходимо пользоваться перчатками по нормативным документам и фартуками по ГОСТ 12.4.029.

8.3.10. Средства индивидуальной защиты работающих с ломом и отходами цветных металлов и сплавов должны соответствовать требованиям нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

8.3.11. Помещения в местах разгрузки и загрузки лома и отходов, оказывающих вредное воздействие на организм человека, должны быть оборудованы местными отсосами согласно ГОСТ 12.4.021.

8.3.12. Производственные помещения должны соответствовать требованиям нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

8.3.13. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании лома и отходов цветных металлов и сплавов должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

8.3.14. При хранении и транспортировании лома и отходов цветных металлов и сплавов должны быть обеспечены меры по предупреждению просыпания, образования и разлива токсических и взрывоопасных веществ.

8.3.15. Утилизация, обезвреживание и уничтожение вредных веществ должны проводиться в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

- 8.4. Требования по обеспечению взрывобезопасности

8.4.1. При проведении работ с ломом и отходами цветных металлов и сплавов необходимо учитывать взрывоопасные свойства некоторых видов отходов цветных металлов и сплавов, а также взрывоопасность инородных веществ (взрывоопасных предметов), которые случайным образом могут попасть в металлолом во время его сбора и заготовки.

8.4.2. Пожаровзрывоопасные отходы цветных металлов и сплавов, а также средства их тушения указаны в таблице 20.

Таблица 20

┌───────────────┬─────────────┬────────┬─────────┬────────────────────────┐

│ Наименование  │Вид          │Темпера-│Нижний   │    Средство тушения    │

│    металла    │пожаровзрыво-│тура    │концент- │                        │

│   (сплава)    │опасных      │само-   │рационный│                        │

│               │веществ      │воспла- │предел   │                        │

│               │             │менения,│распрост-│                        │

│               │             │°C      │ранения  │                        │

│               │             │        │пламени, │                        │

│               │             │        │г/м3     │                        │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Алюминий      │ Пыль        │  470   │    10   │ Сухой песок, глинозем, │

│               │             │        │         │магнезитовый порошок    │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Вольфрам      │ Аэрогель    │  430   │    -    │ Порошок ПГС-М, объемное│

│               │ Аэровзвесь  │  717   │         │тушение аргоном         │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Кадмий        │ Пыль        │  250   │  1000   │ Порошок ПГС-М, объемное│

│               │ Аэрогель    │  250   │         │тушение аргоном         │

│               │ Аэровзвесь  │  570   │         │                        │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Кобальт       │ Аэрогель    │  370   │    -    │ Порошок ПГС-М, объемное│

│               │ Аэровзвесь  │  760   │         │тушение аргоном         │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Магний        │ Пыль,       │420 -   │ 10 - 20 │ Сухой песок, графит,   │

│               │порошок      │     440│         │фторид кальция, смесь   │

│               ├─────────────┼────────┤         │хлоридов и фторидов     │

│               │ Стружка,    │  510   │         │щелочных и              │

│               │тонкие листы │        │         │щелочноземельных        │

│               ├─────────────┼────────┤         │металлов, универсальный │

│               │ Компактный  │  650   │         │флюс марки ВИ-2         │

│               │материал     │        │         │                        │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Медь          │ Аэрогель    │  270   │ 7 - 400 │ Порошок ПГС-М, объемное│

│               │ Аэровзвесь  │  700   │         │тушение аргоном         │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Бронза        │ Пудра       │  190   │   750   │ Порошок ПГС-М, объемное│

│               │             │        │         │тушение аргоном         │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Молибден      │ Пыль,       │  395   │    45   │ Порошок ПГС-М, объемное│

│               │порошок      │        │         │тушение аргоном         │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Сплав никель- │ Порошок     │  570   │    35   │ Порошок ПГС-М, объемное│

│алюминий       │             │        │         │тушение аргоном         │

│(при содержании│             │        │         │                        │

│никеля 40%)    │             │        │         │                        │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Сплав         │ Порошок     │  150   │    10   │ Порошок ПГС-М, объемное│

│никель-титан   │             │        │         │тушение аргоном         │

│(при содержании│             │        │         │                        │

│никеля 20%)    │             │        │         │                        │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Олово         │ Пыль        │  430   │   190   │ Сухой песок, порошок   │

│               │ Аэрогель    │  520   │   220   │ПГС-М, объемное тушение │

│               │ Аэровзвесь  │  660   │   220   │аргоном                 │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Титан         │ Пыль, мелкая│320 -   │ 13 - 50 │ Графит, тальк, порошок │

│               │стружка      │     590│         │ПГС-М, объемное тушение │

│               │             │        │         │аргоном, сухой песок,   │

│               │             │        │         │порошковый состав ПХ    │

├───────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ Цинк          │ Пыль        │  460   │   480   │ Вода, известь, порошок │

│               │ Аэрогель    │  310   │         │ПГС-М, объемное тушение │

│               │ Аэровзвесь  │  600   │         │аргоном                 │

└───────────────┴─────────────┴────────┴─────────┴────────────────────────┘

8.4.3. Производственные помещения и места хранения взрывоопасных и пожароопасных веществ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.010 и должны быть оборудованы знаками пожароопасности по ГОСТ 12.4.026, средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009 и пожарной сигнализацией.

8.4.4. Производственные помещения в местах образования вредных веществ, взрывоопасной пыли и пожароопасных веществ должны быть оборудованы вентиляцией согласно ГОСТ 12.4.021, отделены от источников возгорания, взрыва и открытого огня таким образом, чтобы обеспечить:

а) выполнение санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005;

б) герметизацию аппаратуры и коммуникаций.

8.4.5. Воздуховоды для удаления пыли титана и магния должны иметь гладкие внутренние поверхности без карманов и углублений.

8.4.6. Для снятия статического электричества пылеприемники и воздуховоды вентиляционных установок должны иметь заземление, выполненное и обозначенное в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 - ГОСТ 12.2.007.6, ГОСТ 12.2.007.8 - ГОСТ 12.2.007.14 и ГОСТ 21130.

8.4.7. Запрещается выполнять сварочные и огневые работы вблизи мест хранения стружки магния и магниевых сплавов, стружки титана и титановых сплавов.

8.4.8. Не допускается наличие взрывоопасных предметов (инородных взрывоопасных веществ) в металлоломе. Предприятия и организации, заготавливающие, перерабатывающие и переплавляющие лом и отходы цветных металлов и сплавов, а также отгружающие или производящие перегрузку металлолома в портах и других пунктах, должны:

а) проверять весь лом и отходы цветных металлов и сплавов на взрывобезопасность.

Предупреждение - Выборочная проверка лома и отходов цветных металлов и сплавов на взрывобезопасность не допускается;

б) удалять из лома и отходов все предметы, которые содержат взрывоопасные, горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

Все работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов (веществ) необходимо проводить в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

8.4.9. Контроль за взрывобезопасностью лома и отходов цветных металлов и сплавов осуществляют при:

- отгрузке;

- вскрытии вагонов, контейнеров, осмотре лома и отходов, поставляемых любым видом транспорта;

- сортировке на линиях, столах, площадках;

- пакетировании;

- загрузке ломоперерабатывающего оборудования;

- огневой и механической разделке.

8.4.10. Разгрузка и проверка на взрывобезопасность лома и отходов цветных металлов и сплавов, поступивших на предприятие, а также удаление из них взрывоопасных предметов (кроме необезвреженных боеприпасов) должны проводиться под руководством пиротехника или контролера лома и отходов цветных металлов, прошедшего специальное обучение и имеющего соответствующее удостоверение.

Перед началом работы по удалению взрывоопасных предметов рабочие должны быть проинструктированы в установленном порядке о предупредительных мерах при проведении этих работ. Работа выполняется после оформления наряда-допуска на проведение работ. Наряд-допуск должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б.

8.4.11. При передаче шихты (из лома и отходов цветных металлов и сплавов) на металлургическую переработку контролер должен сделать отметку о взрывобезопасности шихты в документах на эту партию.

8.4.12. Лом и отходы цветных металлов, сплавов и обезвреженные предметы должны соответствовать следующим требованиям:

1) взрывные устройства и средства взрывания должны находиться в разобранном виде и не должны иметь зарядов, воспламенителей, детонаторов, пороховой набивки и других взрывоопасных предметов (веществ);

2) артиллерийские гильзы и гильзы стрелкового вооружения должны быть без капсюльных и гальваноударных втулок и не должны иметь непростреленных капсюлей и остатков пороха;

3) самолетный лом и лом военной техники должны быть освобождены от горюче-смазочных материалов, жидкостей, боеприпасов, полых предметов, взрывоопасных агрегатов, узлов и деталей, амортизаторов и др.;

4) ракетные двигатели, пороховые газогенераторы и пороховые аккумуляторы давления должны быть освобождены от пиропатронов, пороховых зарядов, воспламенителей и других взрывоопасных элементов;

5) металлические массивы и козлы, подвергшиеся дроблению взрывом, не должны иметь шпуров. Все шпуры должны быть разорваны и прожжены или пробиты насквозь;

6) емкости всех типов и размеров (баллоны, бочки и т.п.) должны быть очищены от содержимого (в том числе атмосферных осадков) и доступны для осмотра внутренней поверхности.

Горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие.

Крышки и днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты;

7) банки, цистерны и резервуары из-под кислот и горючих веществ должны быть промыты водой или специальными щелочными растворами.

8.4.13. Если во время осмотра лома военной техники, доставляемого автомашиной, обнаруживают необезвреженные взрывоопасные предметы, то металлолом потребителем не принимается, о чем ставится в известность представитель предприятия-ломосдатчика, сопровождающий данное транспортное средство. Представитель предприятия-ломосдатчика обязан вызвать специалистов военной части для удаления необезвреженных взрывоопасных предметов из этой партии металлолома.

При обнаружении необезвреженных боеприпасов в ломе военной техники, доставляемого железнодорожным транспортом, представитель предприятия-потребителя обязан вызвать специалистов военной части для удаления и обезвреживания этих боеприпасов.

8.4.14. В случае обнаружения необезвреженных боеприпасов в процессе разгрузки и подготовки к переработке лома и отходов цветных металлов и сплавов дальнейшую работу с этой партией приостанавливают, место обнаружения боеприпасов ограждают, устанавливают предупреждающий знак, берут под усиленную охрану предприятия. Затем предприятие-потребитель вызывает представителя военной части для удаления или уничтожения необезвреженных боеприпасов.

8.4.15. Обезвреживание баллонов из-под газов и жидкостей неизвестного происхождения проводят представители военной части в установленном порядке.

8.4.16. Разделку самолетного лома и лома военной техники, а также обезвреживание взрывоопасных предметов проводят отдельно от остального лома цветных металлов и сплавов.

8.4.17. На участке подготовки и переработки лома и отходов цветных металлов и сплавов следует организовать и оборудовать специальные стенды с образцами обезвреженных взрывоопасных предметов, схемами, пакетами и описанием безопасных приемов работы.

8.4.18. Все работы по проверке лома и отходов цветных металлов, сплавов и их обезвреживанию проводят при освещении не менее 30 лк.

8.4.19. При обнаружении в партии лома и отходов цветных металлов и сплавов взрывоопасных предметов потребитель составляет акт в соответствии с Приложением В.

Акт составляется в четырех экземплярах и направляется с копией удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов цветных металлов и сплавов отправителю; техническому инспектору труда и профсоюза, обслуживающему данное предприятие; потребителю, а также в прокуратуру.

8.4.20. Лом и отходы цветных металлов и сплавов, не прошедшие проверку на взрывобезопасность, не должны смешиваться с ломом и отходами, прошедшими проверку.

8.4.21. Все обнаруженные необезвреженные взрывоопасные предметы должны быть зарегистрированы в книге учета необезвреженных предметов в соответствии с Приложением Г.

8.4.22. Проверку лома и отходов цветных металлов и сплавов, сдаваемых школами и больницами, проводят предприятия-потребители.

8.4.23. Обнаруженные артиллерийские гильзы и гильзы стрелкового оружия, содержащие средства воспламенения (капсюльные втулки, гальванические и гальваноударные трубки и т.п.) и остатки пороха отбирают в присутствии пиротехника (контролера), направляют на временное хранение и обезвреживание, обеспечивая их охрану.

8.4.24. Хранят указанные гильзы в специально оборудованных закрытых металлических ящиках на открытых площадках, которые ограждают колючей проволокой или сплошным несгораемым забором высотой не менее 2 м.

8.4.25. Месторасположение площадок должно быть согласовано с местными органами пожарного надзора.

Площадки должны быть обеспечены противопожарным инвентарем согласно действующим противопожарным нормам.

8.4.26. На площадках разрешается проводить только переноску, укладку и внешний осмотр взрывоопасных предметов. Другие работы выполнять запрещено, о чем должны предупреждать соответствующие плакаты и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026.

8.4.27. Допуск рабочих на площадки разрешается только в присутствии пиротехника (контролера).

8.4.28. Взрывоопасные предметы (кроме необезвреженных боеприпасов) необходимо хранить в специальных хранилищах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами.

В хранилищах взрывоопасные предметы должны находиться в устойчивом положении, исключающем их падение.

8.4.29. Взрывоопасные предметы разрешается хранить не более 15 суток, в течение которых они должны быть обезврежены или уничтожены представителями военной части в установленном порядке.

8.4.30. Запрещено использовать открытый огонь и проводить газоэлектросварочные работы в хранилищах, а также на расстоянии менее чем 30 м от них.

8.4.31. Обнаруженные в партии лома и отходов цветных металлов и сплавов взрывоопасные предметы (трубки, змеевики, сосуды, резервуары, баллоны, амортизаторы, бочки и др.) должны быть перенесены под наблюдением пиротехника (контролера) на отведенный участок для обезвреживания.

- 9. Требования охраны окружающей природной среды

9.1. Охрану атмосферного воздуха и контроль содержания вредных веществ, образующихся при выполнении работ с металлоломом, необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02, а также согласно требованиям нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

Вредные вещества в виде газа и пыли необходимо улавливать и обезвреживать в специальных пылегазоочистных сооружениях.

9.2. Сточные воды, образующиеся при проведении работ с металлоломом, необходимо очищать и отводить в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

9.3. Охрану почвы от загрязнения промышленными отходами необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.2.01.

9.4. Временное хранение, транспортирование, обезвреживание и утилизацию промышленных отходов, образующихся при проведении работ с металлоломом, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

- 10. Маркировка

10.1. Каждая упаковочная единица должна поставляться с ярлыком, в котором указано:

- наименование (металлолом);

- обозначение настоящего стандарта (ГОСТ 1639-2009);

- обозначение вида лома и отходов (таблицы 2 - 18);

- марка сплава или номерное обозначение марки сплава (если поставка конкретной марки сплава оговорена между потребителем и поставщиком).

Способы нанесения маркировки и закрепление ярлыка должны обеспечивать их сохранность во время транспортирования и хранения металлолома.

10.2. Транспортная маркировка лома и отходов цветных металлов и сплавов - по ГОСТ 14192 с обязательным указанием класса опасности по ГОСТ 19433.

- 11. Упаковка

11.1. Упаковка лома и отходов алюминия и его сплавов:

а) лом и кусковые отходы поставляют без упаковки, кроме лома и отходов алюминия, покрытого селеном, который упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959;

б) кабельно-проводниковый лом связывают в бухты, рулоны, связки в соответствии с требованиями ГОСТ 26653;

в) стружку поставляют без упаковки.

Допускается по согласованию сторон упаковывать стружку в пакеты или брикеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26653;

г) дробленный лом упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811;

д) шлаки, съемы, дроссы, пену, пепел, остатки от рафинирования алюминиевых сплавов поставляют без упаковки.

11.2. Упаковка лома и отходов вольфрама, его сплавов и других химических соединений, содержащих вольфрам:

а) лом и кусковые отходы поставляют без упаковки;

б) порошкообразные, пылевидные отходы упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, а потом мешки упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959.

Допускается упаковка в стальные бочки по ГОСТ 6247, стальные тонкостенные барабаны для химических продуктов по ГОСТ 5044, мягкие и специализированные контейнеры по нормативным документам (НД);

в) пастообразные отходы упаковывают в стальные тонкостенные барабаны для химических продуктов по ГОСТ 5044;

г) стружку, провод упаковывают в деревянные сухотарные бочки по ГОСТ 8777.

Допускается упаковка в другую тару по согласованию с потребителем.

11.3. Упаковка лома и отходов кадмия:

а) лом и кусковые отходы упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959;

б) порошкообразные, пылевидные отходы упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, а потом мешки упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959.

Допускается упаковка в стальные бочки по ГОСТ 6247, стальные тонкостенные барабаны для химических продуктов по ГОСТ 5044, мягкие и специализированные контейнеры по НД.

Допускается упаковка в другую тару по согласованию с потребителем.

11.4. Упаковка лома и отходов кобальта:

а) лом и кусковые отходы упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959; в деревянные сухотарные бочки по ГОСТ 8777, в специализированные контейнеры по НД, универсальные контейнеры по ГОСТ 18477;

б) порошкообразные, пылевидные отходы упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, а потом мешки упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959.

Допускается упаковка в стальные бочки по ГОСТ 6247, стальные тонкостенные барабаны для химических продуктов по ГОСТ 5044, мягкие и специализированные контейнеры по НД.

Допускается упаковка в другую тару по согласованию с потребителем.

11.5. Упаковка лома и отходов магния и его сплавов:

а) лом и кусковые отходы упаковывают в стальные бочки по НД, универсальные контейнеры по ГОСТ 18477. Допускается упаковка в другую тару по согласованию с потребителем;

б) стружку упаковывают в стальные бочки по НД или другую герметичную тару, защищающую стружку от влаги.

11.6. Упаковка лома и отходов меди, бронзы, латуни:

а) лом и кусковые отходы поставляют без упаковки;

б) кабельно-проводниковый лом связывают в бухты, рулоны, мотки, пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26653;

Примечание. Пакетированный лом не должен содержать алюминий, свинец и прочие цветные металлы.

в) стружку поставляют без упаковки.

Допускается по согласованию сторон упаковывать стружку в пакеты или брикеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26653;

г) шлаки, съемы, печные выломки поставляют без упаковки.

11.7. Упаковка лома и отходов молибдена, его сплавов, химических соединений, содержащих молибден:

а) лом и кусковые отходы поставляют без упаковки;

б) стружку поставляют без упаковки;

в) порошкообразные, пылевидные отходы упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, а потом мешки упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959;

г) пастообразные отходы упаковывают в стальные тонкостенные барабаны для химических продуктов по ГОСТ 5044.

11.8. Упаковка лома и отходов никеля и его сплавов:

а) лом и кусковые отходы никеля и его сплавов упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 24634, ГОСТ 16511 или деревянные сухотарные бочки по ГОСТ 8777, или специализированные контейнеры типа СК-3-1,5 по НД.

Лом и кусковые отходы легированных сталей поставляют без упаковки;

б) стружку никеля и его сплавов упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 24634, ГОСТ 16511 или деревянные сухотарные бочки по ГОСТ 8777, или специализированные контейнеры типа СК-3-1,5 по НД.

Стружку легированных сталей поставляют без упаковки;

в) шлаки, съемы, печные выломки поставляют без упаковки.

11.9. Упаковка лома и отходов олова и оловянно-свинцовых сплавов:

а) лом и кусковые отходы поставляют без упаковки;

б) стружку упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959, перекладывая бумагой по ГОСТ 10396, ГОСТ 2228;

в) порошкообразные отходы упаковывают в металлические банки по ГОСТ 6128 или металлические банки, изготовленные по НД;

г) шламы, шлаки, съемы поставляют без упаковки.

11.10. Упаковка отходов ртути и ее соединений:

а) металлическую ртуть упаковывают в стальные или стеклянные баллоны в соответствии с требованиями ГОСТ 4658 и укладывают на специализированные поддоны, изготовленные по НД, для транспортирования;

б) отходы, содержащие ртуть, упаковывают в стальные толстостенные бочки по ГОСТ 17366, стальные тонкостенные барабаны для химических продуктов по ГОСТ 5044;

в) ртутные лампы упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 21575 или другую упаковку, предохраняющую лампы от повреждения.

Примечания. 1. Материал тары должен быть инертным в отношении всех составляющих отходов.

2. Тара, в которой транспортировались ртутьсодержащие отходы, должна подвергаться демеркуризации.

11.11. Упаковка лома и отходов свинца и его сплавов:

а) лом и кусковые отходы поставляют без упаковки;

б) лом свинцовых аккумуляторов поставляют в герметично закрытой таре, исключающей попадание электролита и пыли в окружающую среду;

в) порошкообразные, пылевидные отходы упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 с толщиной пленки 100 - 200 мкм. Мешок заваривают герметически, а потом помещают в мешок из плотной ткани или плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959;

г) пастообразные отходы упаковывают в стальные тонкостенные барабаны для химических продуктов по ГОСТ 5044.

Примечание. Тара, в которой транспортировались отходы, содержащие свинец, должна подвергаться обезвреживанию.

11.12. Упаковка лома и отходов титана и его сплавов:

а) лом и кусковые отходы упаковывают в стальные бочки по ГОСТ 6247, стальные барабаны по ГОСТ 5044 или другую тару, которая обеспечивает сохранность груза.

Допускается поставлять лом и кусковые отходы без упаковки;

б) проволоку связывают в бухты. Бухты соединяют в пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26653;

в) стружку упаковывают согласно перечислению а).

Допускается по согласованию сторон упаковывать стружку в пакеты или брикеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26653.

11.13. Упаковка лома и отходов цинка и его сплавов:

а) лом и кусковые отходы поставляют без упаковки.

Допускается по согласованию сторон упаковывать лом и кусковые отходы в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959;

б) стружку поставляют без упаковки. Допускается по согласованию сторон упаковывать стружку в пакеты или брикеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26653;

в) изгарь, гартцинк, лом аккумуляторных батарей поставляют без упаковки.

11.14. Упаковка отходов биметаллов

Отходы биметаллов упаковывают по согласованию сторон в пакеты, связывают в рулоны, бухты, связки, пучки в соответствии с требованиями ГОСТ 26653, а также поставляют без упаковки.

11.15. Упаковка сложного лома:

а) кабель и провод связывают в бухты, связки, пучки в соответствии с требованиями ГОСТ 26653;

б) свинцовые пули упаковывают в прочные полотняные мешки из ткани по ГОСТ 29250 или другого равноценного по качеству материала. Мешки с пулями должны быть крепко зашиты хлопчатобумажными нитями по ГОСТ 6309;

в) аккумуляторные батареи поставляют без упаковки;

г) лом и кусковые отходы алюминия, покрытого селеном, упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959.

- 12. Правила транспортирования и хранения

- 12.1. Правила транспортирования

12.1.1. Лом и отходы цветных металлов и сплавов транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

12.1.2. Транспортирование лома и отходов цветных металлов и сплавов железнодорожным транспортом осуществляют в полувагонах в соответствии с требованиями технических условий погрузки и крепления грузов, утвержденными в установленном порядке. По согласованию сторон допускается транспортирование лома и отходов в крытых вагонах.

12.1.3. Допускается транспортирование лома и отходов цветных металлов и сплавов в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477 по согласованию сторон.

12.1.4. Допускается транспортирование в одном вагоне двух партий одного вида металла при условиях, исключающих их смешивание. Транспортирование в вагоне более двух партий лома и отходов проводится по согласованию с потребителем. В контейнере транспортируют одну партию.

12.1.5. Отходы, содержащие ртуть, транспортируют в крытых вагонах или полувагонах в герметичной таре.

12.1.6. Лом и отходы цветных металлов и сплавов в виде хромированных, никелированных, кадмированных или покрытых иным гальваническим покрытием деталей и кусков, а также деталей и кусков, покрытых или легированных серебром, поставляют отдельными партиями с указанием материала покрытия.

12.1.7. Транспортирование взрывоопасных предметов должно проводиться под руководством пиротехника в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

12.1.8. Из-за взрыво- и пожароопасности брикеты стружки магния и магниевых сплавов транспортируют в герметичной упаковке, исключающей увлажнение брикетов, в крытых вагонах, контейнерах.

12.1.9. Лом военной техники и самолетный лом транспортируют отдельно от другого лома.

12.1.10. Порошкообразные отходы алюминия и его сплавов транспортируют в резинокордовых или металлических контейнерах, по согласованию сторон - в полувагонах.

12.1.11. Лом и отходы цветных металлов и сплавов речным транспортом перевозят в универсальных контейнерах (специальных) или транспортными пакетами.

12.1.12. Не допускается загрузка лома и отходов цветных металлов и сплавов в транспортные средства с остатками перевозимых ранее грузов (руда, щебень и т.д.).

- 12.2. Правила хранения

12.2.1. Лом и отходы цветных металлов и сплавов, подлежащие первичной обработке, хранят раздельно по видам в соответствии с установленной классификацией в коробах, бункерах, отсеках и на специально оборудованных площадках с твердым покрытием, исключающим возможность засорения лома и отходов.

12.2.2. Стружку, порошкообразные отходы и шлаки алюминия, цинксодержащие и свинецсодержащие изгари, прошедшие первичную обработку, хранят в условиях, исключающих попадание влаги.

12.2.3. Стружку магния и магниевых сплавов хранят в специально оборудованных складах, расположенных в изолированных и огнестойких помещениях.

12.2.4. Отходы, образующиеся при обработке сплавов, в которых присутствует бериллий, хранят в закрытых емкостях или в закрытой таре.

12.2.5. Цинкосодержащие и свинецсодержащие шламы и изгари хранят в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

12.2.6. Порошкообразные кобальтсодержащие, вольфрамосодержащие, молибденсодержащие отходы хранят в условиях, исключающих попадание влаги и активных химических веществ.

12.2.7. Ртутьсодержащие отходы хранят в специальных герметически закрывающихся емкостях.

12.2.8. Лом свинцовых аккумуляторов хранят в отсеках или таре на отдельно расположенных площадках.

12.2.9. Стружку титана и титановых сплавов хранят в специальной таре. Стружку титана и титановых сплавов с цветами побежалости хранят отдельно от неокисленной стружки.

12.2.10. Лом и отходы цветных металлов и сплавов, подлежащие первичной обработке, а также козлы, печные выломки, самолетный и другой негабаритный лом хранят на открытых площадках.

12.2.11. Допускается хранить лом и отходы, за исключением указанных в 12.2.2 - 12.2.9, на открытых площадках сроком не более 10 суток.

12.2.12. Бытовой лом хранят в закрытых помещениях.

12.2.13. Лом военной техники хранят отдельно.

- 13. Методы контроля

- 13.1. Основные испытания

13.1.1. Контроль поступающего металлолома рекомендовано проводить в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.

┌────────────────────────┐

│  Поступающий материал  │

└───────────┬────────────┘

│

\/

┌────────────────────────┐

│  Визуальный контроль   │

└───────────┬────────────┘

│

\/

┌────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────────┐

│ Радиационный контроль. │ Нет  │  Обращение к центральным органам   │

│Металлолом соответствует├─────>│ исполнительной власти по вопросам  │

│  национальным нормам   │      │охраны здоровья и охраны окружающей │

│                        │      │          природной среды           │

└───────────┬────────────┘      └────────────────────────────────────┘

│ Да

│

\/

┌────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────────┐

│  Проверка металлолома  │      │     Проведение обезвреживания      │

│     на химическую      │ Нет  │       металлолома от вредных       │

│ и взрывобезопасность.  ├─────>│   химических веществ. Обращение    │

│  Металлолом химически  │      │   к представителю военной части    │

│   и взрывобезопасен    │      │                                    │

└───────────┬────────────┘      └────────────────────────────────────┘

│ Да

│<────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                         │

\/                  ┌──────────────────┐                  │

┌────────────────────────┐      │  Приемка после   │      ┌──────────┐│

│    Приемка партии.     │ Нет  │согласования между│ Нет  │Отбраковка││

│Определение общей массы ├─────>│   поставщиком    ├─────>│  партии  ││

│ партии (массы брутто)  │      │  и потребителем  │      └──────────┘│

└───────────┬────────────┘      │      (13.3)      │                  │

│  Да               └─────────┬────────┘                  │

│<────────────────────────────┘Да                         │

│                                                         │

\/                                                        │

┌────────────────────────┐      ┌──────────────────┐      ┌──────────┐│

│ Приемка без дальнейших │  Да  │Определение массы │      │ Окончание││

│       испытаний        ├─────>│      нетто       ├─────>│ проверки ││

└───────────┬────────────┘      └──────────────────┘      └──────────┘│

│ Нет                                                     │

│                                                         │

\/                                                        │

┌────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────────┐│

│   Отбор, подготовка    ├─────>│  Процедура испытания металлолома   ││

│ представительной пробы │      │            (таблица 21)            ││

└────────────────────────┘      └──────────────────────┬─────────────┘│

┌────────────┐  ┌────────────────┐   ┌──────────────┐  │ ┌───────────┐│

│Определение │  │  Определение   │   │ Определение  │  \/│Определение││

│влаги, масла├──┤  засоренности  │  ┌┤ содержания   ├────┤химического├┤

│            │  │неметаллическими│  ││ металла или  │    │  состава  ││

│            │  │  материалами   │  ││выхода металла│    │           ││

└────────────┘  └───────────────┬┘  │└──────────────┘    └───────────┘│

┌──────────────────────────┐   ┌┴───┴───────┐   ┌────────────────────┐│

│ Определение засоренности │   │Определение │   │Определение размера,││

│металлическими материалами├───┤засоренности├───┤  массы отдельных   ├┘

│                          │   │            │   │     фрагментов     │

└──────────────────────────┘   └────────────┘   └────────────────────┘

Рисунок 1. Схема проверки поступающего металлолома

13.1.2. Радиационный контроль металлолома проводят в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения, а также 8.2 настоящего стандарта.

Контролируют всю партию металлолома.

13.1.3. Контроль металлолома на наличие взрывоопасных веществ (предметов) проводят визуально методом сплошного контроля. Работы по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных веществ (предметов) проводят в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения, а также 8.4 настоящего стандарта.

Контролируют всю партию металлолома.

13.1.4. Контроль металлолома на наличие вредных химических веществ должно проводить лицо, ответственное за проведение этого контроля и назначенное приказом по предприятию. Контроль осуществляют с целью выявления инородных вредных химических веществ в виде жидкости, порошка, которые могут находиться в металлоломе. Контроль проводят визуально, а также используя органолептические методы определения запаха.

13.1.5. Отбор и подготовку проб для проведения процедуры испытания металлолома на соответствие техническим требованиям настоящего стандарта проводят по ГОСТ 28192 (для отходов цветных металлов и сплавов), по ГОСТ 28053 (для стружки цветных металлов и сплавов). Отбор и подготовку проб кускового лома проводят по методикам, согласованным между поставщиком и потребителем.

13.1.6. Процедуру испытания металлолома на соответствие техническим требованиям настоящего стандарта проводят в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

Процедура испытания лома и отходов

цветных металлов и сплавов

┌──────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│  N   │  Характеристика  │              Процедура испытания              │

│пункта│                  │                                               │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│  1   │ Определение      │ 1. Оценка представительной пробы.             │

│      │засоренности      │ 2. Представительную пробу взвешивают, удаляют │

│      │                  │из нее все примеси (металлические и            │

│      │                  │неметаллические), влагу, масло и взвешивают    │

│      │                  │повторно.                                      │

│      │                  │ Значение засоренности X, %, вычисляют         │

│      │                  │по формуле                                     │

│      │                  │                                               │

│      │                  │                 m - m                         │

│      │                  │                      0                        │

│      │                  │             X = ------ 100, (1)               │

│      │                  │                   m                           │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ где m - масса представительной пробы, кг;     │

│      │                  │ m  - масса пробы, которую получают после      │

│      │                  │  0                                            │

│      │                  │удаления всех примесей, влаги и масла          │

│      │                  │из представительной пробы, кг.                 │

│      │                  │ 3. Другие методы, по согласованию между       │

│      │                  │поставщиком и потребителем.                    │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ 1.1  │ Определение      │ 1. Оценка представительной пробы.             │

│      │засоренности      │ 2. Из представительной пробы удаляют          │

│      │неметаллическими  │неметаллические материалы и взвешивают их.     │

│      │материалами       │ Значение засоренности неметаллическими        │

│      │(изоляция,        │материалами X , %, вычисляют по формуле        │

│      │пластик, дерево,  │             1                                 │

│      │строительные,     │                    m                          │

│      │огнеупорные       │                     1                         │

│      │материалы, стекло │               X  = -- 100, (2)                │

│      │и др.)            │                1   m                          │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ где m - масса представительной пробы, кг;     │

│      │                  │ m  - масса неметаллических материалов,        │

│      │                  │  1                                            │

│      │                  │извлеченных из представительной пробы, кг.     │

│      │                  │ 3. Другие методы, по согласованию между       │

│      │                  │поставщиком и потребителем.                    │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ 1.2  │ Определение      │ 1. Оценка представительной пробы.             │

│      │засоренности      │ 2. Из представительной пробы удаляют металлы, │

│      │металлами         │которые являются засоренностью, и взвешивают   │

│      │(свободное железо,│их.                                            │

│      │или другие цветные│ Значение засоренности металлами X , %,        │

│      │металлы)          │                                  2            │

│      │                  │вычисляют по формуле                           │

│      │                  │                                               │

│      │                  │                    m                          │

│      │                  │                     2                         │

│      │                  │               X  = -- 100, (3)                │

│      │                  │                2   m                          │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ где m - масса представительной пробы, кг;     │

│      │                  │ m  - масса металла (свободного железа         │

│      │                  │  2                                            │

│      │                  │или других цветных металлов), извлеченного     │

│      │                  │из представительной пробы, кг.                 │

│      │                  │ 3. Другие методы, по согласованию между       │

│      │                  │поставщиком и потребителем.                    │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ 1.3  │ Определение      │ 1. Оценка представительной пробы.             │

│      │содержания влаги  │ 2. Пробу, полученную после удаления           │

│      │или влаги и масла │неметаллических примесей из представительной   │

│      │                  │пробы, взвешивают. Нагревают до 350 °C         │

│      │                  │(максимально). Выдерживают при этой температуре│

│      │                  │до постоянной массы (массу пробы контролируют, │

│      │                  │периодически взвешивая ее, после               │

│      │                  │предварительного охлаждения ее в эксикаторе).  │

│      │                  │ Содержание влаги или влаги и масла X , %,     │

│      │                  │                                     3         │

│      │                  │вычисляют по формуле                           │

│      │                  │                                               │

│      │                  │                  m  - m                       │

│      │                  │                   1    3                      │

│      │                  │             X  = ------- 100, (4)             │

│      │                  │              3     m                          │

│      │                  │                     1                         │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ где m  - масса пробы, которую определяют      │

│      │                  │      1                                        │

│      │                  │после удаления неметаллических примесей из     │

│      │                  │представительной пробы, кг;                    │

│      │                  │ m  - масса пробы, которую получают после      │

│      │                  │  3                                            │

│      │                  │удаления влаги или влаги и масла из этой пробы,│

│      │                  │кг.                                            │

│      │                  │ 3. Другие методы, по согласованию между       │

│      │                  │поставщиком и потребителем.                    │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ 1.4  │ Определение      │ 1. Оценка представительной пробы.             │

│      │содержания масла  │ 2. Пробу, полученную после удаления           │

│      │                  │неметаллических примесей из представительной   │

│      │                  │пробы, взвешивают, промывают техническими      │

│      │                  │моющими средствами, просушивают и снова        │

│      │                  │взвешивают.                                    │

│      │                  │ Содержание масла X , %, вычисляют по формуле  │

│      │                  │                   4                           │

│      │                  │                                               │

│      │                  │                  m  - m                       │

│      │                  │                   1    4                      │

│      │                  │             X  = ------- 100, (5)             │

│      │                  │              4      m                         │

│      │                  │                      1                        │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ где m  - масса пробы, которую определяют      │

│      │                  │      1                                        │

│      │                  │после удаления неметаллических примесей из     │

│      │                  │представительной пробы, кг;                    │

│      │                  │ m  - масса пробы, которую получают после      │

│      │                  │  4                                            │

│      │                  │удаления масла из этой пробы, кг.              │

│      │                  │ 3. Другие методы, по согласованию между       │

│      │                  │поставщиком и потребителем.                    │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│  2   │ Определение      │ 1. Оценка представительной пробы (визуально,  │

│      │содержания металла│по маркировке деталей и изделий по ГОСТ 2171). │

│      │                  │ 2. Содержание металла X  , %, вычисляют       │

│      │                  │                        Ме                     │

│      │                  │по формуле                                     │

│      │                  │                                               │

│      │                  │              X   = 100 - X, (6)               │

│      │                  │               Ме                              │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ где X - засоренность металлолома (см. пункт 1 │

│      │                  │настоящей таблицы).                            │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│  3   │ Определение      │ 1. Оценка представительной пробы.             │

│      │металлургического │ 2. Представительную пробу после удаления      │

│      │выхода металла    │засоренности (в том числе влаги) загружают в   │

│      │                  │тигель под слой предварительно расплавленного  │

│      │                  │флюса. Плавку проводят с перемешиванием в      │

│      │                  │тигельных печах (газовых, электрических),      │

│      │                  │перегрев расплава не должен превышать 100 °C.  │

│      │                  │    Примечания                                 │

│      │                  │    1. При плавке алюминия и его сплавов       │

│      │                  │используют флюс: хлористый натрий и хлористый  │

│      │                  │калий (1:1) или сильвинит и калиевый электролит│

│      │                  │(1:1). Плавку проводят при температуре от      │

│      │                  │750 °C до 800 °C.                              │

│      │                  │    2. При плавке меди, латуни, оловянной      │

│      │                  │бронзы используют флюс - буру; при плавке      │

│      │                  │алюминиевой бронзы - криолит. Температура      │

│      │                  │плавления не должна превышать: 1150 °C (для    │

│      │                  │меди, алюминиевой бронзы); 1100 °C (для        │

│      │                  │оловянной бронзы); 1000 °C (для латуни).       │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ После полного расплава пробы металл           │

│      │                  │перемешивают, дают отстояться 2 мин, снимают   │

│      │                  │шлак, выливают в постоянную металлическую      │

│      │                  │форму. После остывания металл отделяют от шлака│

│      │                  │и взвешивают.                                  │

│      │                  │    Примечание. Взвешивают не только полученный│

│      │                  │слиток, но и отдельные корольки металла        │

│      │                  │(сплава) размером не менее чем 2 мм.           │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ Металлургический выход металла X   , %,       │

│      │                  │                                 вых           │

│      │                  │вычисляют по формуле                           │

│      │                  │                                               │

│      │                  │                     m                         │

│      │                  │                      5                        │

│      │                  │              X    = -- 100, (7)               │

│      │                  │               вых   m                         │

│      │                  │                                               │

│      │                  │ где m  - масса металла (сплава), извлекаемого │

│      │                  │      5                                        │

│      │                  │при плавке шихтового материала, кг;            │

│      │                  │ m - масса представительной пробы, кг.         │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│  4   │ Определение      │ 1. Оценка представительной пробы (визуально,  │

│      │химического       │по маркировке деталей и изделий по ГОСТ 2171). │

│      │состава           │ 2. От пробы, полученной после удаления всех   │

│      │представительной  │примесей из представительной пробы, отбирают   │

│      │пробы             │лабораторные пробы для химического анализа.    │

│      │                  │Химический состав определяют по                │

│      │                  │стандартизованным и (или) аттестованным        │

│      │                  │методикам.                                     │

│      │                  │ Если необходимо, представительную пробу       │

│      │                  │переплавляют перед анализом.                   │

│      │                  │    Примечание. Образец, отлитый в кокиль при  │

│      │                  │определении металлургического выхода, можно    │

│      │                  │использовать для спектрального анализа, а      │

│      │                  │отлитый в изложницу - для химического анализа. │

├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│  5   │ Определение      │ Размеры отдельных фрагментов металлолома      │

│      │размера, массы    │определяют средствами измерительной техники    │

│      │отдельных         │по ГОСТ 7502, ГОСТ 427, ГОСТ 166.              │

│      │фрагментов        │ Массу отдельных фрагментов металлолома        │

│      │                  │определяют взвешиванием на весах по ГОСТ 29329.│

│      │                  │ Допускается проводить измерения и взвешивание │

│      │                  │с помощью других средств измерительной техники,│

│      │                  │не уступающих по точности указанным выше.      │

├──────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤

│    Примечания. 1. Металлолом проверяют  с помощью  технических  способов│

│и средств измерительной техники, если результаты  визуального  оценивания│

│вызывают сомнения.                                                       │

│    2.   Определение   различных   показателей    проводят    на    одной│

│представительной  пробе.  Во  время  определения  нескольких  показателей│

│необходимо  придерживаться  определенной  последовательности.   Например,│

│определение   массы  представительной  пробы  ->  определение  влаги   ->│

│определение     засоренности    черными    металлами    ->    определение│

│металлургического выхода -> определение химического состава.             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Испытание металлолома проводят не менее чем на двух представительных пробах, отобранных от партии. За результат испытания принимают среднеарифметическое значение.

- 13.2. Повторные испытания

Если одно или несколько испытаний, которые указанны в 13.1.6, неудовлетворительные, то для повторного испытания неподтвержденных характеристик допускается отобрать еще две представительные пробы от партии. Исключением является процедура определения массовой доли влаги (влагу определяют сразу после поставки партии металлолома к месту приемки).

Если результаты повторного испытания представительных проб удовлетворительные, то контролируемая партия отвечает требованиям настоящего стандарта. Если результаты повторного испытания представительных проб неудовлетворительные, то партия не отвечает требованиям настоящего стандарта.

- 13.3. Сроки проведения испытаний

Весь металлолом принимают с оговоркой на проведение контроля на предприятии-потребителе.

На протяжении 5 рабочих дней с момента получения металлолома потребитель обязан сообщить поставщику результаты испытаний металлолома.

Указанный срок (5 рабочих дней) может быть увеличен до 10 дней в случае, если необходимо проведение повторных испытаний для подтверждения того, что поставляемый вид металлолома соответствует заявленному виду.

- 13.4. Округление результатов

При записывании результатов химического анализа или результатов измерений число, представляющее результат измерения любой величины, указанной в настоящем стандарте, должно быть округлено в один этап до того же числа десятичных знаков, что и соответствующий показатель в настоящем стандарте.

В соответствии с настоящим стандартом должны применяться следующие правила округления:

а) если цифра, стоящая сразу же после последней сохраняемой цифры, меньше 5, то последняя сохраняемая цифра должна остаться неизменной;

б) если цифра, стоящая сразу же после последней сохраняемой цифры, больше 5 или равняется 5 и следующая за ней цифра отлична от нуля, то последняя сохраняемая цифра должна увеличиться на единицу;

в) если цифра, стоящая сразу же после последней сохраняемой цифры, равняется 5 и за ней следуют только нули, то последняя сохраняемая цифра должна остаться неизменной, если четная, и увеличиться на единицу, если нечетная.

- 14. Правила приемки

14.1. Лом и отходы цветных металлов и сплавов принимают партиями. Каждая партия должна сопровождаться:

а) документом о качестве (паспортом), который должен содержать:

- наименование предприятия-поставщика;

- вид металлолома;

- марку сплава или нумерационное обозначение марки сплава (указывают, если поставка сплава конкретной марки оговорена между поставщиком и потребителем);

- происхождение металлолома;

- массу партии металлолома;

- дату отправления;

- номер транспортного средства (вагона, автомобиля и т.п.);

- химический состав.

Форма оформления паспорта указана в Приложении Д;

б) удостоверением о радиационной и взрывобезопасности, оформленным в соответствии с Приложением А;

Примечание. Удостоверение о радиационной и взрывобезопасности оформляют в четырех экземплярах: два направляют транспортному ведомству, один из которых закрепляют на видном месте в транспортном средстве; третий экземпляр направляют потребителю; четвертый остается на предприятии, отправляющем лом и отходы цветных металлов и сплавов.

в) документом (удостоверением) о дезактивации (для партии лома и отходов, поступающих с предприятий, использующих в производственном процессе радиоактивные вещества), оформленным в соответствии с Приложением Е;

г) документом (удостоверением) об обезвреживании вредных химических веществ (для партии лома и отходов, поступающих с химических производств), оформленным в соответствии с Приложением Е.

14.2. Вся поставляемая партия лома и отходов цветных металлов и сплавов должна пройти первый этап входного радиационного контроля, находясь в транспортном средстве. В случае выявления металлолома с уровнем ионизирующего излучения, превышающим установленные нормы, партию не принимают, транспортное средство отправляют на специально отведенные площадки (тупики) для дальнейшего принятия решений совместно с органами госсаннадзора в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых на территории государств - участников Соглашения.

14.3. Приемку лома и отходов цветных металлов и сплавов проводят по массе нетто металла.

Масса нетто металла (сплава) в ломе и отходах цветных металлов и сплавов - разность между массой брутто и массой транспортного средства, тары и засоренности.

Для алюминия, магния и титана наличие оксидов этих металлов является засоренностью.

Металлолом взвешивают на весах потребителя.

14.4. При приемке лома и отходов, перечисленных ниже, массой нетто является:

- для видов металлолома, для которых в таблицах 2 - 18 установлен показатель "металлургический выход металла", - масса, вычисленная по металлургическому выходу на основании анализа представительной пробы;

- для съемов и сплесков кадмия - масса содержащегося в них кадмия;

- для сора и металлургических отходов меди и медных сплавов - масса содержащихся в них меди (при ее содержании не менее 3%), цинка (при его содержании не менее 5%), олова (при его содержании не менее 0,5%), свинца (при его содержании не менее 1%), никеля (при его содержании не менее 1%);

- для отходов никеля и никелевых сплавов (стружка, шлаки, съемы, печные выломки, подины печей, катодные крючки с наросшим никелем) - масса содержащихся в них никеля, кобальта и меди;

- для отходов олова, оловянных и оловянно-свинцовых сплавов (изгари, съемы, зола, порошки из припоев, шлам, шлаки) - масса содержащихся в них олова, сурьмы, свинца;

- для отходов свинца и его сплавов (шламы, изгари, съемы, шлаки, пасты, крошка, глет, тировые земли) - масса содержащихся в них свинца, олова, сурьмы, меди;

- для цинка и отходов цинковых сплавов (гартцинк, изгари, съемы) - масса содержащихся в них цинка, меди;

- для свинцово-цинковой изгари - масса содержащихся в ней цинка и свинца;

- для вольфрам- и молибденсодержащих соединений, для пылевидных, порошкообразных отходов твердых сплавов, стружки - масса содержащихся в них вольфрама и молибдена (при содержании молибдена не более 0,5%).

14.5. При наличии в партии лома и отходов в пакетированном виде осыпи, массовая доля которой составляет более 5%, а в брикетированном виде - более 10%, всю партию принимают, как поставленную россыпью.

14.6. Допускается по согласованию с потребителем принимать смешанные лом и отходы, за исключением лома и отходов титана и титановых сплавов.

- Приложение А

(обязательное)

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О РАДИАЦИОННОЙ И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия-поставщика)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____

о радиационной и взрывобезопасности лома

и отходов цветных металлов и сплавов

"_____" ____________________ 200___ г.

Получатель лома и отходов _________________________________________________

Условное обозначение вида лома (отходов) __________________________________

Партия N ______________________________________

Масса _______________________________________ т

Номер транспортного средства (вагон, автомобиль, контейнер и т.п.) ________

Накладная N ___________________________________

Результаты радиационного контроля:

- МЭД -излучения ______________________ мкР/ч.

- ПП -частиц ________________ част./мин x см2

Относительные погрешности определения: МЭД -излучения __________________%

ПП -частиц __________________________% при доверительной вероятности 0,95

Измерения проведены приборами _____________________________________________

(наименование, номер, дата государственной

поверки)

Указанный лом (отходы) цветных металлов и сплавов соответствует требованиям

ГОСТ 1639-2009

Ответственные лица предприятия-поставщика:

за радиационную безопасность ______________________ _______________________

(личная подпись)     (расшифровка подписи)

за взрывобезопасность        ______________________ _______________________

(личная подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель предприятия-поставщика ________________ ______________________

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Печать

- Приложение Б

(обязательное)

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО РАЗДЕЛКЕ ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

НАРЯД-ДОПУСК N

на выполнение работ по разделке лома и отходов цветных металлов и сплавов

"____" ______________ 200__ г.

Участок ___________________________________________________________________

Выдан производителю работ _____________________ ___________________________

(должность)          (фамилия, инициалы)

с бригадой в составе ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(перечислить пофамильно)

Меры безопасности при выполнении работ ____________________________________

___________________________________________________________________________

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте получили:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Работа начата ____________ ч _____________ мин "_____" __________ 200___ г.

работа закончена __________ ч _____________ мин "_____" _________ 200___ г.

Наряд-допуск выдал _________________ ________________ _____________________

(должность)    (личная подпись) (расшифровка подписи)

Производитель работ __________________________ _______________________

(личная подпись)       (расшифровка подписи)

- Приложение В

(обязательное)

ФОРМА АКТА ОБ ОБНАРУЖЕНИИ РАДИАЦИОННО, ХИМИЧЕСКИ

И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ВЕЩЕСТВ)

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель предприятия-потребителя

________________ _____________________

(личная подпись) (расшифровка подписи)

"____" _______________ 200___ г.

Печать

АКТ N _________

Об обнаружении радиационно, химически и взрывоопасных

предметов (веществ) при проверке лома

и отходов цветных металлов и сплавов

Поставщик лома и отходов __________________________________________________

Условное обозначение вида лома (отходов) __________________________________

Партия N _______________________________________

Масса ________________________________________ т

Номер транспортного средства (вагон, автомобиль, контейнер и т.п.) ________

Накладная N ____________________________________

Дата прибытия груза "___" ______________ 200___ г.

Удостоверение о радиационной и взрывобезопасности  лома  и отходов  цветных

металлов и сплавов N ________

от "_____" _______________ 200___ г.

Проверкой установлено _____________________________________________________

(подробное описание каждого радиационно-

___________________________________________________________________________

загрязненного, химически и взрывоопасного предмета (вещества))

Ответственные лица предприятия-потребителя:

за радиационную безопасность ____________________ _________________________

(личная подпись)     (расшифровка подписи)

за химическую безопасность ______________________ _________________________

(личная подпись)      (расшифровка подписи)

за взрывобезопасность        ____________________ _________________________

(личная подпись)     (расшифровка подписи)

- Приложение Г

(обязательное)

ФОРМА КНИГИ УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ НЕОБЕЗВРЕЖЕННЫХ

ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

| Номер | Наимено- вание и адрес пред- приятия- поставщика | Транс- портное средство (номер вагона, контейне- ра, авто- машины) | Номер удостове- рения о взрыво- безо- пасности | Краткое описание обнаружен- ных взрыво- опасных предметов и их количество | Дата обна- руже- ния | Ф.И.О. лица, проводившего проверку | Под- пись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение Д

(обязательное)

ФОРМА ПАСПОРТА

ПАСПОРТ

"____" _______________ 200__ г.       _____________________________________

наименование предприятия-поставщика

Вагон (контейнер, автомобиль) N _____

| 1 | Условное обозначение вида лома (отходов) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Марка сплава или номерное обозначение сплава и обозначение нормативного документа, по которому его изготовляют |  |
| 3 | Сведения о происхождении металлолома |  |
| 4 | Сведения об использовании радиоактивных и (или) вредных веществ |  |
| 5 | Масса партии, кг |  |
| 6 | Химический состав |  |
| 7 | Засоренность |  |
| 8 | Содержание металла или металлургический выход |  |
| 9 | Дата отправки |  |

Представитель администрации

предприятия-поставщика

__________________ _____________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия)

Печать

Примечания. 1. Марку сплава или номерное обозначение сплава и обозначение нормативного документа, по которому его изготовляют, указывают только при отгрузке лома и отходов по марке сплава.

2. Химический состав указывают только для марок сплавов, изготовляемых по нормативным документам.

3. Засоренность, содержание металла и металлургический выход указывают для лома и отходов, если они предусмотрены требованиями таблиц 2 - 18.

- Приложение Е

(обязательное)

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ДЕЗАКТИВАЦИИ

(ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ)

ЛОМА (ОТХОДОВ) ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________

о дезактивации (обезвреживании от вредных веществ)

лома (отходов) цветных металлов и сплавов

"_____" ______________ 200___ г.

Получатель лома и отходов _________________________________________________

Условное обозначение вида лома (отходов) __________________________________

Партия N _____________________________________

Масса ______________________________________ т

Номер транспортного средства (вагон, автомобиль, контейнер и т.п.) ________

Накладная N __________________________________

Указанный лом (отходы) цветных металлов и сплавов соответствуют требованиям

ГОСТ 1639-2009

Руководитель предприятия-поставщика _________________ _____________________

(личная подпись)  (расшифровка подписи)

Печать

- БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Non-ferrous scrap Specification. Circular 2004. Guidance for

Non-ferrous scrap NF-01 (Спецификация по скрапу. Циркуляр 2004.

Руководство для скрапа цветных металлов NF-01)

[2] EN 12861:1999. Copper and copper alloys - Scrap (ЕН 12861:1999.

Медь и медные сплавы. Металлолом)

[3] Справочник "Вредные вещества в промышленности". Том III.

"Неорганические и элементарные соединения" под общей редакцией

засл. деятеля науки проф. Н.В. Лазарева и докт. биол. наук,

проф. И.Д. Гадаскиной.